UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

“Síntesis y caracterización de

nanopartículas de Au y Ag. Evaluación

TESIS

toxicológica en un modelo in vivo.”

T E S I S

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN CIENCIA DE MATERIALES

Presenta:

Q. MARIA GUADALUPE CRUZ MONTUFAR

Dirigida por:

Dr. ALFREDO RAFAEL VILCHIS NESTOR

Dra. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ NAVARRO

Dr. RAÚL ALBERTO MORALES LUCKIE

| TOLUCA, MÉXICO | 2016 |
| --- | --- |

|  | INDICE GENERAL |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE GENERAL | I |
| ÍNDICE DE TABLAS | III |
| ÍNDICE DE FIGURAS | IV |
| ABREVIATURAS | VII |
| RESUMEN | IX |
| ABSTRACT | XI |
| FUNDAMENTOS |  |
| Justificación | XIV |
| Hipótesis | XV |
| Objetivos | XV |
| CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES | 1 |
| 1.1 | Nanotecnología y nanociencia | 2 |
| 1.2 | Tipo de nanomateriales | 3 |
| 1.2.1 Clasificación por su morfología | 3 |
| 1.2.2 Clasificación por su tamaño | 4 |
| 1.2.3 Clasificación por su composición | 4 |
| 1.3 | Nanopartículas metálicas | 5 |
| 1.3.1 Resonancia de Plasmón superficial (SPR) | 7 |
| 1.4 | Métodos de síntesis de las nanopartículas metálicas | 10 |
| 1.4.1 Camellia sinensis (Té verde) | 13 |
| 1.5 | Técnicas de caracterización | 15 |
| 1.5.1 Espectroscopía de absorción electrónica UV-Vis | 15 |
| 1.5.2 Dispersión de luz Dinámica (DLS) | 17 |
| 1.5.3 Microscopía electrónica | 19 |
| 1.6 | Toxicología | 22 |
| 1.6.1 Definición | 22 |
| 1.6.2 Tipos de intoxicación | 22 |
| 1.6.3 Nanotoxicología | 24 |
| 1.6.4 Dosis Letal 50 | 26 |
| 1.6.5 Clasificación general de los tóxicos | 28 |
| 1.6.6 Hepatoxicidad | 32 |
| 1.6.7 Nefrotoxicidad | 33 |
| 1.6.8 Toxicidad de las nanopartículas (Au y Ag) | 34 |
| 1.7 | Histopatología para la detección de metales | 36 |
| CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA | 38 |
| 2.1 Metodología | 39 |
| 2.2 | Materiales y reactivos. | 39 |
| 2.3 | Metodología general. | 40 |
| 2.3.1 Síntesis de nanopartículas metálicas. | 41 |

I

| 2.3.1.1 Preparación de las soluciones de Au y Ag con NaBH4 | 41 |
| --- | --- |
| (químico) |  |
| 2.3.1.2 Preparación del extracto acuoso de Camellia sinensis | 42 |
| 2.3.2.2 Preparación de las soluciones de Au y Ag con C. | 43 |
| sinensis (biológico). |  |
| 2.3.2 Caracterización de nanopartículas metálicas. | 44 |
| 2.3.2.1 Espectroscopía UV-Vis | 44 |
| 2.3.2.2 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). | 45 |
| 2.3.2.3 Dispersión de Luz Dinámica (DLS). | 45 |
| 2.3.3 Análisis Toxicológicos | 45 |
| 2.3.3.1 Evaluación de la toxicidad aguda. | 46 |
| 2.3.3.2 Evaluación toxicológica subaguda. | 48 |
| 2.3.4. Histolocalización | 49 |
| 2.3.4.1 Criostato | 50 |
| 2.3.4.2 Microscopio de Epifluorescencia | 51 |
| 2.3.5 Histopatología | 52 |
| 2.3.5.1 Tinción. | 53 |
| CAPÍTULO 3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | 55 |
| Artículo Enviado | 56 |
| Acuse del Artículo enviado | 76 |
| 3.1 Nanopartículas de oro (AuNp) | 78 |
| 3.1.1 Nanopartículas de oro reducidas con (NaBH4). | 78 |
| 3.1.2 Nanopartículas de oro reducidas con extracto acuoso de | 85 |
| Camellia sinensis. |  |
| 3.2 Nanopartículas de plata (AgNp) | 92 |
| 3.2.1 Nanopartículas de plata reducidas con (NaBH4). | 92 |
| 3.2.2 Nanopartículas de plata reducidas con Camellia | 99 |
| sinensis. |  |
| 3.3. Toxicología | 105 |
| 3.3.1 Evaluación toxicológica Aguda | 105 |
| 3.3.1.1 Nanopartículas de Oro (Toxicidad aguda). | 106 |
| 3.3.1.2 Nanopartículas de Plata (Toxicidad aguda). | 111 |
| 3.3.2 Evaluación subaguda. | 114 |
| 3.3.2.1 Nanopartículas de oro (AuNp). | 114 |
| 3.3.2.1 Nanopartículas de plata (AgNp). | 116 |
| 3.4 Histolocalización. | 119 |
| 3.4.1 Histolocalización de nanopartículas de oro. | 119 |
| 3.4.2 Histolocalización de nanopartículas de plata. | 126 |
| 3.5 Histopatología. | 132 |
| 3.5.1 Nanopartículas de oro. | 132 |
| 3.6.2 Nanopartículas de plata. | 136 |
| CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES | 140 |
| BIBLIOGRAFÍA | 143 |

II

INDICE DE TABLAS

| Tabla 1. Métodos de síntesis de nanopartículas metálicas | 13 |
| --- | --- |
| Tabla 2. Los polifenoles presentes en la Camellia sinensis67 expresado en gramos | 14 |
| por cada 100g del extracto |  |
| Tabla 3. Rangos de toxicidad en estudios se relacionan con humanos | 2 |
| Tabla 4. DL50 de nanomateriales en protozoarios | 27 |
| Tabla 5. Condiciones de reacción para la síntesis por métodos químicos. | 41 |
| Tabla 6. Condiciones de reacción para la síntesis de nanopartículas | 43 |
| (biológico). |  |
| Tabla 7. Dosis empleadas para la evaluación toxicológica aguda | 47 |
| Tabla 8. Dosis empleadas para la evaluación toxicológica subaguda. | 48 |
| Tabla 9. Listado de muestras a analizar en el Microscopio de | 52 |
| Epifluorescencia e Histopatología. |  |
| Tabla 10. Resultados del plasmón para el sistema de AuNp con NaBH4. | 79 |
| Tabla 11. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de oro AuBH. | 83 |
| Tabla 12. Resultados del plasmón para el sistema de AgNp con Camellia | 86 |
| sinensis |  |
| Tabla 13. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de oro AuCS. | 90 |
| Tabla 14. Resultados del plasmón para el sistema de AgNp con NaBH4. | 93 |
| Tabla 15. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de plata AgBH. | 97 |
| Tabla 16. Resultados del plasmón para el sistema de AuNp con Camellia sinensis. | 100 |
| Tabla 17. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de plata AgCs. | 103 |
| Tabla 18. Pesos relativos de la Etapa 1 y 2 para las nanopartículas de oro. | 109 |
| Tabla 19. Pesos relativos de la Etapa 1 y 2 para las nanopartículas de plata. | 113 |
| Tabla 20. Pesos relativos de órganos expuestos a nanopartículas de oro | 115 |
| (Análisis Subagudo). |  |
| Tabla 21. Pesos relativos de órganos expuestos a nanopartículas de plata | 117 |
| (Análisis Subagudo). |  |

III

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Principales aplicaciones de las nanopartículas

Figura 2. Comparación de la estructura de la banda electrónica de un material metálico y un semiconductor

Figura 3. Descripción del desplazamiento de la nube electrónica de la nanopartícula por efecto del campo electromagnético

Figura 4. Estructura química de las principales catequinas presentes en la

Camellia sinensis

Figura 5. Diagrama esquemático de los componentes más importantes de un espectrómetro de absorción electrónica UV-Vis

Figura 6. Interacción de la luz con la muestra para Dispersión de Luz Dinámica.

Figura 7. Esquema de un Microscopio Óptico Convencional (a) vs un Microscopio Electrónico de Transmisión (b)

Figura 8. Clasificación de las intoxicaciones

Figura 9. Mecanismos de toxicidad

Figura 10. Metodología general

Figura 11. Esquema para la preparación de sistemas de nanopartículas de Au y Ag con NaBH4.

Figura 12. Esquema para la preparación de extracto de Camellia sinensis.

Figura 13. Esquema para la preparación de sistemas de nanopartículas de Au y Ag con extracto acuoso de Camellia sinensis.

Figura 14. Órganos extraídos de cada roedor durante los análisis de toxicología (muestra control).

Figura 15. Esquema general de la metodología de tinción Eosina- Hematoxilina.

Figura 16. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con NaBH4

Figura 17. Espectros de UV-Vis de todos los volúmenes AuBH

3

6

10

14

17

18

21

23

31

40

42

42

44

49

54

80

81

IV

Figura 18. Micrografías de TEM de AuNp reducidas con NaBH4. Histograma de frecuencia.

Figura 19. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AuNp sintetizadas con NaBH4.

Figura 20. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con C. sinensis (1-4mL)

Figura 21. Espectros de UV-Vis de todos los volúmenes AuCs

Figura 22. Micrografías de TEM de AuNp reducidas con C. sinensis. Histograma de frecuencia

Figura 23. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AuNp sintetizadas con

Camellia sinensis.

Figura 24. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con NaBH4 (1-4mL)

Figura 25. Espectros de UV-Vis de todos los volúmenes AgBH

Figura 26. Micrografías de TEM de AgNp reducidas con NaBH4. Histograma de frecuencia

Figura 27. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AgNp sintetizadas con NaBH4

Figura 28. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con C. sinensis (1-4mL)

Figura 29. Espectros de UV-Vis de todos los volúmenes AgCs

Figura 30. Micrografías de TEM de AuNp reducidas con C. sinensis. Histograma de frecuencia

Figura 31. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AgNp sintetizadas con

Camellia sinensis.

Figura 32. Pesos corporales de la Etapa 1 y 2 de los lotes administrados con AuNp

Figura 33. Fotografía de un roedor diseccionado, después de ser administrado con AuNp.

Figura 34. Pesos corporales de la Etapa 1 y 2 de los lotes administrados con AgNp

82

84

87

88

89

91

94

95

96

98

100

101

102

104

107

110

111

V

Figura 35. Pesos corporales del estudio subagudo de AuNp

Figura 36. Pesos corporales del estudio subagudo de AgNp

Figura 37. Comparativa de estómago (control vs AuBH).

Figura 38. Histolocalización de AuBH en hígado

Figura 39. Histolocalización de AuBH en riñón.

Figura 40. Histolocalización de AuCs en hígado

Figura 41. Histolocalización de AuCs en riñón.

Figura 42. Histolocalización de AgBH en hígado

Figura 43. Histolocalización de AgBH en riñón.

Figura 44. Histolocalización de AgCs en hígado

Figura 45. Histolocalización de AgCs en riñón.

Figura 46. Histopatología de hígado. Control (1a-b) y cortes de hígado administrado con AuBH (2a-b) y AuCs (3a-b), después del estudio subagudo.

Figura 47. Histopatología de riñón. Control (1a-b) y cortes de riñón administrado con AuBH (2a-b) y AuCs (3a-b), después del estudio subagudo.

Figura 48. Histopatología de hígado. Control (1a-b) y cortes de hígado administrado con AgBH (2a-b) y AgCs (3a-b), después del estudio subagudo.

Figura 49. Histopatología de riñón. Control (1a-b) y cortes de riñón administrado con AgBH (2a-b) y AgCs (3a-b), después del estudio subagudo.

114

117

118

121

122

124

125

127

128

130

131

133

135

137

139

VI

ABREVIATURAS

Au	Oro

Ag	Plata

AuNp	Nanopartículas de oro

AgNp	Nanopartículas de plata

AuBH	Nanopartículas de oro reducidas con borohidruro de sodio

AuCS	Nanopartículas de oro reducidas con  Camellia sinensis

AgBH	Nanopartículas de plata reducidas con borohidruro de sodio

AuCs	Nanopartículas de plata reducidas con  Camellia sinensis

NaBH4	Borohidruro de sodio

C. sinensis	Camellia sinensis

UV-Vis	Ultravioleta Visible

TEM	Microscopía electrónica de transmisión

DLS	Dispersión de Luz Dinámica

M	Metro

Nm	Nanómetro

0D	Cero dimensiones

1D	Una dimensión

2D	Dos dimensiones

3D	Tres dimensiones

SPR	Resonancia del plasmón superficial

A	Absorbancia

Λ	Longitud de onda

Γext(λ)	Coeficiente de extinción

F	Número de partículas por unidad de volumen

C abs(λ)	Coeficiente de absorción

C sca(λ)	Coeficiente de dispersión

R	Radio

Co	Cobalto

Cu	Cobre

Ni	Níquel

Zn	Zinc

Pd	Paladio

VII

Pb	Plomo

Pt	Platino

ZnS	Sulfuro de Zinc

CdS	Sulfuro de Cadmio

Fe	Hierro

T	Transmitancia

Cm	Centímetros

Io	Intensidad de luz incidente

I	Intensidad de luz transmitida

log10	Logaritmo base 10

C	Concentración de la muestra

Α	Coeficiente de absorción

ԑ	Absortividad molar

L	Camino del medio óptico

EELS	Espectroscopía de energía pérdida del electrón

SEM	Microscopía electrónica de barrido

R	Resolución

sen	Seno

N	Índice de refracción

Α	Apertura angular

Pt	Potencialidad tóxica

DL	Dosis Letal

DL-50	Dosis letal que mata a la mitad de la población

DL-100	Dosis letal que mata a toda la población

Ag+1	Ión plata

Na+	Ión sodio

K+	Ión potasio

HAuCl4•3H2O	Ácido tetracloroáurico trihidratado

AgNO3	Nitrato de plata

NaH2(C3H5O (COO)3	Citrato de sodio

SSI	Solución salina isotónica

FAA	Formaldehido, alcohol etílico y ácido acético

GAA	Glicerol, alcohol etílico y agua

O.C.T.	Medio de inclusión para el criostato

VDA	Volumen diario de agua

IDA	Ingesta diaria de alimento

VIII

RESUMEN

En los últimos años se ha promovido la implementación de rutas de síntesis sustentables para la producción de nanomateriales, con finalidad de reducir la generación de residuos nocivos al medio ambiente, lo que ha llevado al diseño de rutas químicas, biológicas o físicas para alcanzar tal fin. Sin embargo, aún con las diversas aplicaciones biológicas o biomédicas en las que los nanomateriales se han visto inmersos, se conoce poco al respecto de su impacto negativo y toxicológico en seres vivos y su interacción celular.

Las nanopartículas metálicas presentan una amplia gama de aplicaciones, desde el punto de vista biológico, sintético y médico. Tales aplicaciones se deben a sus propiedades, que a su vez se ven influenciados tanto por su morfología, tamaño, reactividad, concentración como por las características del medio en las que se encuentran. Las posibles aplicaciones biomédicas de las nanopartículas metálicas (por ejemplo de oro o plata), demanda la evaluación de sus propiedades toxicológicas, debido a que estos sistemas de nanomateriales podrían presentar toxicidad específica, lo que conllevaría a una afectación notable para los organismos que las adquieran y/o almacenen.

Con base en lo anterior, la presente tesis tuvo el objetivo de investigar, por un lado, la comparación entre dos métodos de síntesis para la obtención de nanopartículas metálicas de oro (Au) o plata (Ag). El primer método utilizado fue una ruta química a partir del borohidruro de sodio (NaBH4), mientras que el segundo fue una ruta biológica, utilizando extracto acuoso de Camellia sinensis. Tras la síntesis, se llevó al cabo un monitoreo por espectroscopía UV-Vis, con la intención de obtener información sobre sus propiedades ópticas, principalmente la posición del plasmón superficial asociado a cada sistema. La información relacionada con morfología y tamaño de las nanopartículas obtenidas, fue investigada por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y Dispersión de Luz Dinámica (DLS). Tras la caracterización, se realizaron los estudios toxicológicos (agudo y subagudo)

IX

comparando de los sistemas más representativos durante la experimentación en un modelo in vivo; esto para evaluar si el tipo de nanopartículas, junto con el medio dispersante, presentan toxicidad específica. Finalmente se evaluaron las zonas más susceptibles a la deposición de nanopartículas (Au, Ag) en cortes histológicos de hígado y riñón, mediante el uso de Epifluorescencia e Histología animal.

X

ABSTRACT

In the past few years, there has been a growing interest in the implementation of sustainable synthesis for nanomaterial’s production, with the objective of reducing the creation of residuals that are toxic for the environment. This has led to the design of chemical, biological and physical routes to obtain the desired results. Nonetheless, despite the variety of biological or biomedical applications in which nanomaterials have been used, little is known about their negative and toxic impact in living creatures and their cellular interaction.

From the biological, synthetical and medical point of view, metallic nanoparticles offer a large variety of applications. Such applications are due to their properties, which are influenced by their morphology, size, reactivity and concentration as well as by the environment’s characteristics in which they are found. The possible biomedical applications of metallic nanoparticles, for example of gold or silver, demand the evaluation of their toxicological properties due to the fact that these nanomaterial’s’ systems might present specific toxicity, which would lead to a severe infestation of the organism that acquires and/or hosts them.

Based on what has been previously stated, the objective of this thesis was to investigate the comparison between two synthesis methods for obtaining the metallic nanoparticles of gold (Au) or silver (Ag). The first method was a chemical path that used sodium borohydride (NaBH4), while the second one was a biological path using Camellia sinensis extract, in aqueous state. After the synthesis, a spectroscopic UV-Vis monitoring was done, with the objective of obtaining information about their optical properties, mainly the superficial plasmon position associated to each system. The information obtained from the nanoparticles related to morphology and size was acquired through the use of Transmission Electron Microscopy (TEM) and Dynamic Light Scattering (DLS). After characterization, the toxicological studies (acute and sub-acute) were carried out, comparing to the most representative systems during experimentation with an in vivo model; this with the purpose to

XI

evaluate if the type of nanoparticle, plus the scattering environment, show a specific toxicity. Finally, the zones that were most susceptible to the deposition of nanoparticles (Au, Ag) were evaluated in histological sections of liver and kidney, using Epifluorescence and Animal Histology.

XII

FUNDAMENTOS

JUSTIFICACIÓN

El reciente crecimiento y auge de la nanotecnología trae consigo la importancia de tener rutas sintéticas sustentables y amigables, con la finalidad de no generar residuos dañinos al medio ambiente; con la conciencia enfocada hacia investigaciones nobles sin ser perjudiciales, pero no conoce poco a cerca de la parte nociva de los nanomateriales metálicos y su interacción con los organismos o con el medio ambiente

Recordemos que nanopartículas metálicas presentan una amplia gama de aplicaciones; desde el punto de vista biológico o sintético, tales por sus propiedades físico-químicas; por lo que es importante evaluar su toxicológica, ya que relacionado a estas propiedades puede estar ligada alguna toxicidad específica, afectando notablemente a los organismos que las adquieren.

La presente tesis tiene por objetivo principal sintetizar, caracterizar y evaluar la toxicidad de nanopartículas metálicas, específicamente oro (Au) y plata (Ag) utilizando dos rutas de síntesis diferentes: química y biológica. Seguido de una específica caracterización. Y posteriormente la evaluación toxicológica en un modelo in vivo. Haciendo una comparación entre el tipo de metal y el medio en el que se encuentran inmersas.

XIV

HIPÓTESIS

El tamaño, la forma y el agente utilizando para estabilizar nanopartículas de Au y Ag, sintetizadas mediante procesos químicos o biológicos, determinarán sus propiedades toxicológicas evaluadas un modelo in vivo.

OBJETIVO GENERAL

Obtener y caracterizar nanopartículas metálicas de Au y Ag mediante procesos de síntesis químicas o biológicas, para posteriormente evaluar su toxicidad aguda y subaguda en un modelo in vivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sintetizar nanopartículas metálicas de Au y Ag a través de dos rutas de síntesis: química y biológica.

Caracterizar las nanopartículas obtenidas a través de Espectroscopia UV-Vis, Dispersión de Luz Dinámica y Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM).

Evaluar la toxicidad aguda y subaguda de las nanopartículas de Au y Ag, en un modelo in vivo.

XV

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

1.1 Nanotecnología y nanociencia

La nanotecnología es la ciencia de crear, diseñar, manipular y caracterizar materiales de tamaño nanométrico, posibilitando la construcción de máquinas en miniatura átomo por átomo, así como la aplicación de nanoestructuras, nanosistemas y nanodispositivos1, con el afán de desarrollar nuevos y diferentes materiales que posean propiedades específicas 2,3. Desde su introducción por el científico Richard Feyman 4, la nanotecnología ha crecido notablemente en las últimas décadas, debido a sus aplicaciones en Ciencia y Tecnología.

Como bien se sabe, los materiales en la escala de los nanómetros presentan características muy diferentes a los materiales en tamaño macroscópico, en otras palabras, las propiedades de las nanoestructuras presentan diferencias físico-químicas y eléctricas. Desde décadas anteriores, los nanomateriales han encontrado una amplia gama de aplicaciones en diversas áreas, entre las cuales podemos mencionar medicina, biología, estudio de propiedades ópticas, magnéticas, catálisis y electrocatálisis, las cuales continúan creciendo debido a nuevas técnicas de síntesis y caracterización. Actualmente, la aplicación de los materiales nanométricos ha sido estudiada ampliamente en la industria química, en el diseño de fármacos inteligentes, radiofármacos o catálisis debido a la relación superficie-volumen 5, entre otros. Por tal motivo, continua siendo de vital importancia el poder manejar y controlar sus las características6 para así poder encaminarlas hacia cierto tipo de aplicaciones específicas.

Las principales aplicaciones de la nanotecnología se muestran en la Figura 1, de donde puede observarse que las nanopartículas han sido implementadas en productos para la industria electrónica, informática, textil, alimentaria, medicina. La nanotecnología tiene su aplicación en áreas como la calidad y seguridad alimentaria, así como en el desarrollo de nuevos alimentos y envasado

2

Figura 1. Principales aplicaciones de las nanopartículas (5,8,9).

Las propiedades propias de cada nanomaterial están fuertemente relacionadas con sus características de tamaño, forma y el ambiente que las rodea, esto va directamente relacionado con su respuesta óptica y eléctrica.

- Tipo de Nanomateriales

  - Clasificación por sus dimensiones espaciales

La morfología por sus dimensiones espaciales de un nanomaterial son de suma importancia para sus posibles aplicaciones, de esta manera, para clasificar las nanopartículas se cuenta con tres grupos principales: la llanura de la partícula, su esfericidad y la relación entre su longitud y radio; las nanopartículas con una elevada relación de longitud y radio se convierten en nanotubos/nanoalambres, en el caso

3

contrario, cuando la relación entre dichas variables es baja se incluyen las esferas, óvalos, cubos, prismas, entre otros12.

1.2.2 Clasificación por su tamaño

Existe una clasificación basada primordialmente en el aspecto del material y en cuántas dimensiones a la escala nanométrica presenta, por lo cual se dividen en12:

0D ó Cero dimensiones: un nanomaterial cero dimensional se define como aquél en el que todas sus dimensiones lineales tienen el mismo orden de magnitud, el cual no excede los 100 nm (nanopartículas).

1D ó Unidimensionales: Se refiere a aquellos materiales en los que se presenta una sola dimensión en la escala de los nanómetros. Estos materiales por lo general son finas capas, películas o recubrimientos superficiales; por ejemplo: nanoalambres y nanotubos.

2D ó Bidimensionales: Como su nombre lo indica, este tipo de materiales tienen dos dimensiones en la escala nanométrica; incluyen películas delgadas firmemente unidas a un sustrato o filtros con nanoporos.

3D ó Tridimensionales: Son aquellos materiales constituidos por unidades nanométricas, en todas sus direcciones, por lo cual pueden presentar un sin número de morfologías.

1.2.3Clasificación por su composición

Los nanomateriales metálicos son una clase importante de materiales debido a sus singulares propiedades catalíticas8, ópticas5, magnéticas 10 y eléctricas11, entre otras; estas propiedades son consideradas como únicas debido; principalmente, a las diferencias que presenta la banda electrónica de un metal comparadas con la banda electrónica de un aislante9.

4

En este caso los nanomateriales se pueden clasificar en: metálicos, semiconductores, óxidos metálicos y nanocompositos13. Los metálicos presentan una amplia gama de propiedades ópticas, electrónicas y magnéticas; como catalizadores, sensores específicos o fotoluminiscencia por efecto cuántico, debido a la estructura de la banda electrónica en donde ocurre una excitación y las diferencias que presenta con un semiconductor, o con un aislante.

Por otro lado, los semiconductores presentan propiedades (ópticas y eléctricas) en aplicaciones como biosensores para la detección oportuna de tumores. Debido a su estructura cristalina, a su banda y transiciones electrónicas, las cuales dependen de la estructura/ morfología del mismo. Por otra parte, los óxidos metálicos tienen aplicaciones en cosméticos (cremas solares) o combustibles debido a que algunos presentan una alta actividad catalítica; algunos son considerados como semiconductores, mientras que otros se comportan como aislantes. Por último, los nanocompositos se refieren a materiales que se constituyen de más de un tipo de material convencional, ya sea orgánico, inorgánico o biológico, o alguna otra mezcla de materiales con propiedades físicas y/o químicas diferentes13 pudiéndose aplicar por ejemplo de empaques flexibles de alimentos.

1.3 Nanopartículas metálicas

Las propiedades ópticas de los nanomateriales metálicos están relacionados directamente con la estructura de su banda electrónica (Figura 2), por ejemplo, el borde de la banda electrónica se ve más afectada por confinamiento cuántico que en un semiconductor o un aislante. Es decir los metales se ven menos afectados por el confinamiento espacial que los semiconductores en ese intervalo de tamaño14. Otra característica de los materiales nanométricos metálicos es el hecho de que sus propiedades ópticas son menos sensibles al efecto del tamaño y más sensibles a la forma, ya que las nanopartículas metálicas están determinadas por las propiedades colectivas de los electrones de su banda de conducción. Por otro

5

lado si comparamos un metal en bulto con una nanopartícula metálica podemos observar diferencias significativas en su reactividad química, estabilidad cinética y termodinámica, la interacción con el medio en el que se encuentran, cambios en la relajación electrónica y fonónica, todo esto influenciado de manera preponderante por la elevada relación superficie-volumen14,15.

Figura 2. Comparación de la estructura de la banda electrónica de un nanomaterial metálico (izquierda) contra un nanomaterial semiconductor (derecha). El color morado representa los estados electrónicos ocupados y el verde, los estados electrónicos vacíos 13.

Los nanomateriales metálicos, por lo general, presentan una fuerte absorción de luz, pero una débil fotoemisión o luminiscencia, esto ocurre por un fenómeno de foto-excitación en la banda o bandas de similar energía electrónica; esto conlleva a que la fotoluminiscencia en metales sea siempre más débil en comparación con semiconductores o aislantes15. Esta propiedad de fotoluminiscencia es de suma importancia, debido a que conlleva a las aplicaciones en el área de nanomedicina como biosensores o biomarcadores, o bien para el desarrollo de biomoléculas inteligentes, sobre todo para nanopartículas de oro y plata; que al ser mezcladas

6

con compuestos orgánicos o enzimas, generando una focalización de células malignas. Estos beneficios se ven influenciados por el plasmón superficial característico, resultado de la unión e interacción de las inductancias entre el metal y el medio que lo rodea 16.

1.3.1 Resonancia de Plasmón Superficial (SPR)

La resonancia de plasmón superficial (SPR, por sus siglas en inglés) o simplemente plasmon superficial, es un fenómeno causado por la oscilación coherente colectiva de los electrones de la banda de conducción como respuesta a un campo electromagnético externo 17.

En un experimento típico, en el que se analiza una muestra compuesta de nanopartículas dispersas en una matriz homogénea, la absorbancia está dada por

A

(  ) =	10 (  	(  )  )

donde, D es la longitud del camino óptico y Γext (λ) es el coeficiente de extinción, el cual es dado por la suma de la dispersión y la absorción de la onda electromagnética que atraviesa la muestra 13.

Existen casos en los que la interacción entre nanopartículas en un sistema es tan débil que puede ser ignorada, por lo que el coeficiente de extinción se calcula de la siguiente manera 17:

donde f es el número de partículas por unidad de volumen, cabs (λ) es el coeficiente de absorción y csca (λ) coeficiente de extinción.

7

Cabe destacar que en el análisis de la respuesta óptica, en base a la teoría clásica electromagnética donde se considera que las nanopartículas son demasiado grandes para emplear la teoría clásica electromagnética, sin embargo son demasiado pequeñas para depender de su forma o su tamaño, por lo tanto, cada punto de la nanopartícula puede ser descrito en términos de una función dieléctrica macroscópica, tomando en cuenta para ello, la longitud de onda de la luz incidente (λ) y, en algunos casos, del radio (R) de la nanopartícula.

Es importante señalar el trabajo de Gustav Mie, quien estudió la radiación electromagnética dispersada por una esfera de radio arbitrario, homogénea, isotrópica y cuya respuesta óptica es lineal. La radiación incidente la supuso como una onda plana de longitud de onda arbitraria 18. En la teoría de Mie8, los vectores de los campos eléctrico y magnético están dados por la relación (R/ λ). Para este caso se puede asumir que la absorción y la dispersión de la radiación electromagnética incidiendo en la nanopartícula, se encuentran en función de contribuciones multipolares de las cargas presentes 19. Si el tamaño de la partícula es menor que la longitud de onda de la radiación incidente, la nanopartícula experimenta un campo que es espacialmente constante, pero con una fase que depende del tiempo, lo que se conoce como límite quasi-estático; en este punto, se presenta un desplazamiento homogéneo de cargas en la esfera, dando lugar a una distribución de cargas en la superficie. Cuando la partícula presenta un tamaño grande, existe mayor distribución multipolar de cargas; en este caso, la partícula únicamente absorbe energía por la excitación del plasmón superficial16,20.

El plasmón superficial16,20,21 se debe a la longitud de onda incidente, resultando una dispersión fuerte de esa longitud de onda; la frecuencia e intensidad de las bandas de absorción del plasmón las cuales ayudan a determinar las características del material. Las ondas electromagnéticas superficiales suelen propagarse en la interface de los materiales, provocando así dichas 22-24. El campo eléctrico de los fotones induce una polarización de los electrones de conducción con respecto a los cationes de la nanopartícula metálica, de esta manera se crea una diferencia de

8

carga neta en la superficie, que proporciona información sobre el grado de agregación del cúmulo, así como de la forma y el tamaño de las nanopartículas25.

En el caso de la plata Ag presenta un plasmón superficial a una longitud de onda de 400 nm 17-18,25-29 , mientras que para el Au esta 520 nm17-18,25-30, sin embargo esta longitud de onda puede desplazarse hacia la derecha o izquierda del espectro electromagnético, dependiendo del tamaño, forma y medio en el que la nanopartículas se encuentren dispersas, principalmente. Si el tamaño de la partícula es comparable o más pequeño que el camino libre medio de los electrones de la banda de conducción, las colisiones coherentes de dichos electrones con la superficie de la partícula disminuye en comparación con el del mismo metal en tamaño macroscópico dando como resultado un corrimiento de la banda de plasmón superficial a longitudes de onda menores; dicho desplazamiento se conoce como “corrimiento al azul”.

Si el tamaño de la partícula es pequeña comparada con la longitud de onda de incidencia (a << ), el desplazamiento es homogéneo, siempre y cuando sea esférica, resultando una distribución dipolar (Figura 3). Sin embargo cuando la esfera es mayor que la longitud de onda de incidencia; ocurre un desplazamiento de electrones con respecto al núcleo, ya no es homogénea, dando como resultado una distribución de carga en la superficie volviéndose multipolar17-18 (varias bandas).

9

Figura 3. Descripción del desplazamiento de la nube electrónica de la nanopartícula por efecto del campo electromagnético.18

1.4 Métodos de síntesis de las nanopartículas metálicas

La síntesis de nanopartículas, en general, se puede dividir en dos grandes grupos: “top-down” y “bottom-up”. En el primer grupo, principalmente se emplean métodos de micro fabricación a partir de un material más grande. Dentro de este grupo se encuentran, por un lado, litográficas como, particularmente el empleo de un haz de electrones o luz láser; por otro lado, se destacan técnicas mecánicas como el molido seco o bien en solución, entre otras 31-33. En el segundo grupo, la síntesis

“bottom-up” aprovecha las características químicas de los materiales para generar un ensamble de átomos o moléculas del mismo y de ese modo la formación de una nanopartícula, los ejemplos más destacados son la síntesis química, deposición química de vapor, ensamblaje inducido por láser, agregación coloidal, deposición y crecimiento en película, solo por mencionar algunos 34-36.

Dada la creciente demanda de nanomateriales, diversas rutas químicas, físicas y biológicas han sido implementadas para ello. De manera muy general, los métodos químicos son los más utilizados para la síntesis de nanopartículas, ya sean

10

metálicas, semiconductores o aislantes, presenta dos etapas importantes, la primera es la nucleación, en donde existe una unión entre los núcleos del material de interés para después dar lugar a la segunda etapa, el crecimiento de la nanopartícula37. Estas dos etapas vienen determinadas por una variable que es tiempo, ya que si el tiempo de nucleación es menor al tiempo de crecimiento, se forman nanopartículas uniformes, sin embargo, si los tiempos se invirtieran, dan como resultado la obtención de nanopartículas de formas diversas. Este tipo de metodologías de síntesis presentan algunos inconvenientes por ejemplo, la obtención de productos contaminados y, en algunas ocasiones, poca selectividad y distribución de tamaño; aunque también presentan aspectos de versatilidad, por ejemplo, se pueden llegar a obtener materiales complejos a partir de sistemas simples38.

Con respecto a los métodos físicos de síntesis, aun se tienen ciertas dificultades hoy en día, debido a su alto costo y poca versatilidad para poder obtener ciertas morfologías o tamaños específicos en los sistemas de nanopartículas. Lo más ocurrente es hacer uso de la metodología “up-down”, ya que muchas de las metodologías se refieren a un debastamiento del material; aunque muchas veces suelen ocurrir aglomeraciones formando precipitados, impidiendo una monodispersidad de las nanopartículas, afectando así el tamaño de la nanopartícula y por consiguiente las propiedades de la misma 39. Este tipo de reacciones emplea una cantidad mínima de reactivos e incluso muchas veces solo se ocupa el disolvente puro, lo que puede llegar a ser perjudicial para el producto final, ya que muchas veces se obtienen sistemas con trazas de solventes40.

En lo que a los métodos biológicos se refiere, algunas de las ventajas que ofrecen, con respecto a las dos rutas anteriores son, entre otras, la ausencia de reactivos químicos nocivos y causantes de contaminación en los productos finales, lo que coadyuva la creciente demanda social y científica de generar materiales con el mínimo riesgo para el medio ambiente. Entre algunas de las rutas biológicas, destacan las llamadas biosíntesis, que son métodos más económicos y amigables

11

con el ambiente. Para usos prácticos estos métodos biológicos se pueden clasificar en tres grupos con base en la naturaleza del agente reductor; en algunos casos se emplean organismos vivos como bacterias 41, hongos 42, 43 y plantas in vivo o biomasa 44.

En los últimos años se ha profundizado acerca del desarrollo de nuevas rutas sintéticas para la obtención de nanomateriales, particularmente para naomateriales metálicos, debido a sus multiples caracteristicas 26,27, influenciadas, como ya se ha mencionado, por su tamaño, forma y el ambiente que las rodea9. La síntesis de nanopartículas metálicas mediante biosíntesis, han sido: Co, Cu, Ni, Zn, Au, Ag; aunque caber mencionar que existen diferencias entre la fuente reductora para obtener un resultado diferente en las concentraciones finales del sistema 36.

Cabe destacar que para la biosíntesis con plantas in vivo o biomasa, se ha encontrado que la razón por la cual se tiene una reducción metálica y un sistema estabilizado al mismo tiempo, es por la presencia tan grande de polifenoles dentro de sus componentes, las que se resaltan son las catequinas, que son un grupo de bioflavoniodes con la alta capacidad redox y generación de radicales libres, lo que favorece la reducción del metal 45. Es por eso que una de las alternativas que se maneja en este trabajo es el uso del extracto acuoso de Camellia sinensis30.

Ahora bien, en Tabla 1 se presenta un condensado de algunos métodos sintéticos; químicos, físicos o biológicos, para diferentes metales así como la diversificación de tamaños y morfologías, dando un panorama acerca del gran crecimiento de rutas sintéticas.

12

65, 66

Tabla 1. Métodos de síntesis de nanopartículas metálicas

|  | Tipo | Método | Estabilizante |  | Metal |  | Tamaño |  | Forma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ablación láser | Tioles |  | Au |  | 15nm |  | Esférica46 |
|  |  | Sonoquímica | / |  | Au-Ag/Pd |  | 30nm |  | Core-Shall47 |
|  | Físico | Termólisis | Calor |  | Au | 3.4- |  | Esférica48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.7nm |  |  |
|  |  | Fotoquímica | Poli(vinil |  | Ag |  | 5-10nm |  | Decahedrica49 |
|  |  |  | pirrolidona) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PMMA |  | Au | 60- |  | Esférica50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200nm |  |  |
|  |  | Radiación UV | / |  | Cu |  | 50nm |  | Ovalada51 |
|  | Químico | Borohiduro de sodio | (p-βCD) |  | Au |  | 5-6nm |  | Esférica52 |
|  |  | Ciclohexano-Agua | Hidrazina |  | Ag |  | 3-5nm |  | Cuasi-esféra36 |
|  |  | Electrocatálisis | / |  | Au |  | 5-6nm Nanoláminas53 |
|  |  | Pseudomonas stutzeri | / |  | Ag | 100- |  | Polihedrica54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200nm |  |  |
|  |  | Rhodopseudomonas | / |  | Au |  | 10-20nm |  | Esférica55 |
|  | Biológico | capsulata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bacillus subtilis | / |  | Au |  | 10-50nm |  | Esférica56 |
|  | (microorganismos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Morganella psychrotolerans | / |  | Ag |  | 30-40nm | 57 |
|  |  | B. casei | / |  | Ag, Au |  | 10-50nm |  | Amorfos58 |
|  |  | Nostoc muscorum | / |  | CdS |  | 5-20nm | 59 |
|  |  | Lemongrass(Cymbopogon | / |  | Au |  | 120nm |  | Triángulos39 |
|  |  | flexuosus) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aloe vera | / |  | Ag |  |  |  | Esférica28 |
|  |  | Cassia auriculata | / |  | Au |  | 15-25nm |  | Amorfos60 |
|  | Biológico (plantas) | Sorghum bran | / |  | Ag, Fe |  | 10nm |  | Esférica61 |
|  |  | Chenopodium album | / |  | Ag, Au |  | 10-30nm |  | Ovalo 62 |
|  |  | Hibiscus Rosa Sinensis | / |  | Au, Ag |  | 14nm |  | Triángulos63 |
|  |  | Azadirachta indica | / |  | Au-Ag |  | 15-20nm |  | Core-Shell64 |

1.4.1 Camellia sinensis (Té verde)

Los componentes de la Camellia sinensis (Té verde), son una familia de polifenoles y flavonoides (50%), que poseen una poderosa actividad antioxidante. Los taninos, son grandes cadenas moleculares de polifenoles, confiriéndole al té verde sus

propiedades reductoras, junto con las catequinas que comprenden casi el 90%

(Tabla 2) generando así radicales libres auxiliares a la reducción. Las catequinas

13

presentes pueden actuar como agente quelante de metales con las características oxido-reducción67,68.

Tabla 2. Los polifenoles presentes en la Camellia sinensis67 expresado en gramos por cada 100g del extracto.

|  |  | Concentración |
| --- | --- | --- |
|  | Polifenol | (mg/100g de extracto) |
|  | Epicatequina | 1087.02 ± 44.4 |
|  | Ácido Caféico | 830.1 ± 18.4 |
|  | Ácido Benzoico | 319.78 | ± 11.9 |
|  | Ácido Siríngico | 75.91 | ± 3.2 |
|  | Ácido Vinílico | 61.17 | ± 4.0 |
|  | Ácido | 22.67 | ± 1.4 |
|  | Protocatequico |  |  |
|  | Catequina | 18.3 ± 1.3 |

Figura 4.  Estructura  química de las principales catequinas presentes en la  Camellia sinensis66.

14

En la Figura 4 se encuentra la estructura de (-)-Epicatequina y (+)-Catequina (polifenoles) presentes en la Camellia sinensis, como se puede ver, al tener estructuralmente grupos hidroxilo, generan una gran cantidad de electrones libres capaces de realizar la reducción de los metales.

1.5 Técnicas de caracterización

La caracterización de nanopartículas se basa en la identificación y determinación del tamaño de la nanopartícula sobre sus propiedades, mecánicas, ópticas, eléctricas, entre otras. Para el caso del proyecto las propiedades ópticas son las de mayor importancia, de allí que las técnicas espectroscópicas sean las que se utilizan con mayor frecuencia13, debido a fenómenos de absorción, dispersión o emisión de luz. Algunas de las técnicas de análisis son: Espectroscopia UV-Vis, fotoluminiscencia, absorción del Infrarrojo, Dispersión de Luz Dinámica, Raman, entre otras. Pero para efectos del trabajo solo se utilizaron dos de estas técnicas, que fue UV-Vis y Dispersión de luz Dinámica 25,69.

1.5.1 Espectroscopia de absorción electrónica UV-Vis

La espectroscopia de absorción electrónica está basada en cálculo de la transmitancia T o absorbancia A de luz durante las transiciones electrónicas de una muestra, que cuando es una disolución, se ocupan celdas transparentes que permiten el paso de la luz para los análisis en el ultravioleta-visible, las cuales tienen un camino medio óptico l cm. Esta técnica analítica se denomina UV-Vis debido a

que la longitud de onda de la luz requerida para transiciones electrónicas, se debe encontrar en la región UV- Visible del espectro electromagnético; dicha región se encuentra aproximadamente de los 180 a los 780 nm 70.

15

Este cálculo se basa en la ley de Beer, la concentración c de un analito se relaciona con la intensidad de la luz incidente I0 y la intensidad de la luz transmitida I lo cual se representa en la siguiente ecuación:

Esta ecuación es una representación de la ley de Beer, donde: I0 se refiere a la radiación incidente e I es la radiación o haz emergente 80. Asimismo, otra manera de expresar la ley de Beer es a través de la relación de las intensidades (I0, I), así como de la concentración de la muestra c, el camino medio óptico l, el coeficiente

de absorción  y la absortividad molar , dicha relación se muestra en la ecuación:

La Espectroscopia UV-Vis mide la absorción de luz de una muestra (Figura 5), la radiación proviene de una fuente de luz, generalmente es una lámpara que puede ser de deuterio e hidrógeno, filamento de wolframio o un arco de xenón; posteriormente, se encuentra el monocromador o filtro para la selección de una longitud de onda específica, después se coloca la muestra en una celda de cuarzo y, finalmente llega la señal emitida al detector, en donde el software hace el cálculo y determina la cantidad de luz transmitida en función de la longitud de onda, resultando entonces el espectro de la absorción de la muestra71.

16

Figura 5. Diagrama esquemático de los componentes más importantes de un espectrómetro de absorción electrónica UV-Vis 71.

Esta técnica sirve para monitorear la formación de las nanopartículas metálicas, en intervalos de tiempo; la intensidad de plasmón superficial se modifica en relación al número de nanopartículas presentes en la solución respecto al tiempo, dando como resultado un pico de absorción a cierta longitud de onda 16,20,21; por ejemplo en un intervalo de 520 nm a 560 nm17-18,25-30surge el plasmón de nanopartículas de Au; mientas que para Ag se encuentra entre 395 nm y 420 nm17-18,25-29,. La banda de absorbancia es tan fuerte debido al acoplamiento de los electrones del material con las ondas electromagnéticas incidentes resultan en un plasmón característico para cada metal72; esta respuesta proporciona información de la composición de las nanopartículas, tamaño y concentración73.

1.5.2 Dispersión de luz Dinámica (DLS).

La dispersión (o difusión) de la luz dinámica es el fenómeno, mediante el cual la radiación electromagnética al chocar con pequeñas partículas de tipo coloidal o molecular, es desviada con un ángulo a una dirección de propagación, cada una de las partículas se dispersan con cierto índice de refracción (ángulo) diferente al del medio que los rodea. La medida de la luz dispersada (o difusa) da lugar a técnicas muy útiles en la determinación de la concentración de sustancias en suspensión, así como en la caracterización de la forma y del tamaño de las partículas coloidales, macromoleculares y nanométricas. Cualquier medio sólido, líquido o gaseoso es capaz de dispersar luz en mayor o menor grado; este fenómeno se conoce como efecto Tyndall, descrito por primera vez por John Tyndall en 1854, sin embargo fue

17

Rayleigh en 1871 fue quien propuso el primer modelo físico que interpreta de forma notable el fenómeno de dispersión en sistemas diluidos.

La dispersión de luz Rayleigh se utiliza principalmente en suspensiones muy diluidas, para determinar de manera global la concentración o el tamaño de las partículas suspendidas en la solución, dando también información de la estabilidad de las dispersiones 74. Dispersión de luz dinámica es una técnica óptica ampliamente utilizada para la medición de diámetros medios y partículas de tamaño submicrométrico. Básicamente, el equipo consta de: 1) una fuente de luz láser monocromática incide sobre la una solución muy diluida; 2) un fotómetro posicionado a cierto ángulo de detección, medido con respecto a la dirección de incidencia del láser sobre la muestra, que colecta la luz dispersada por las partículas; y 3) un correlador digital que conjuntamente con un software específico, permiten obtener de primer orden la intensidad de luz dispersada a cada ángulo (Figura 6). Los datos se obtienen por inversión numérica del modelo matemático que describe el fenómeno de dispersión de luz 75.

Figura 6. Interacción de la luz con la muestra para Dispersión de Luz Dinámica.

Es importante destacar que se trata de una técnica global, puesto que proporciona información valiosa de la dispersión total de los sistemas de nanopartículas 76, proporcionando información del promedio general del tamaño en el sistema nanométrico.

18

1.5.3 Microscopia Electrónica

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM por sus siglas en inglés) es una herramienta muy útil para la elucidación de nanoestructuras; dentro de la técnica se tiene una aceleración de voltaje, esto trae como consecuencia que la resolución de la imagen aumente, debido a que disminuye la longitud de onda del electrón difractado aumentando la penetración de las muestras 77. Las mediciones de TEM permiten caracterizar los nanomateriales de una forma diferente a la espectroscopia UV-Vis o a otras técnicas basadas en propiedades ópticas ya que nos permite observar dos características fundamentales del material nanométrico como son la forma y el tamaño de manera puntual; otra característica importante que podemos observar con TEM son la rugosidad y la cristalinidad de los materiales; de manera general se determina la morfológica y estructura de las nanopartículas 78.

Esta técnica se basa en la incidencia de haces electrónicos que bombardean el material, la longitud de onda de estos electrones es menor a la de la luz, confiriéndole así un aumento en su resolución. Los electrones se dispersan por la muestra atravesando una pequeña sección de esta, provocando así la aparición de la imagen, es la técnica más apropiada para detectar morfologías de sistemas a nivel nanométrico (Figura 7).

Permite extender la resolución para estudios morfológicos debido a la diferente magnitud entre la longitud de onda de la luz visible y el intervalo requerido para dimensionar los planos en cualquier estructura cristalina, la cual se encuentra entre 0.3 μm y hasta 0.15 nm79. Entre las diversas técnicas que implica la microscopia electrónica empleadas para caracterizar los nanomateriales, tenemos la Microscopia Electrónica de Barrido (SEM por sus siglas en inglés), Espectroscopía de Perdida de Energía de Electrones (EELS por sus siglas en inglés), entre otras.

Conforme ha avanzado la ciencia han evolucionado las herramientas empleadas en diseño, síntesis y caracterización de materiales. La microscopia comenzó con el microscopio óptico, sin embargo este tiene una baja resolución comparada con las

19

dimensiones nanométricas que deseamos analizar. La resolución (r) se define cuantitativamente como la distancia mínima entre dos objetos para que éstos puedan distinguirse como objetos separados y está dada por 80:

En donde es la longitud de onda de la radiación utilizada, es el índice de refracción del medio existente entre la muestra y la lente objetivo, y es la apertura angular del objetivo; es una medida del poder de concentración de la radiación que posee el sistema de lentes, por lo que la resolución depende de la longitud de onda ya que los objetos deben ser de un tamaño similar a la longitud de onda para alterar las ondas lo suficiente como para proporcionar información. Nuestros ojos pueden distinguir imágenes con una separación de 0.3-0.6 mm y los mejores microscopios ópticos poseen una capacidad de aumento máxima de alrededor de 1000-2000 (ampliando 0.3 m 2000 veces se obtiene 0.6 mm)80.

20

Figura 7. Esquema de un Microscopio Óptico Convencional (a) vs un Microscopio Electrónico de Transmisión (b)80.

La Figura 7 muestra los componentes generales de un microscopio óptico (a) y un microscopio de transmisión (b) y la manera en la que se encuentran posicionadas las muestras y las fuentes, que finalmente son las que más importan al momento de realizar la elucidación de la muestra, La imagen formada por el enfoque de los electrones usando lentes electromagnéticas difiere de manera significativa de la imagen formada por enfoque de luz usando una lente de vidrio. En primer lugar, la imagen sufre una rotación, debido al ajuste de la corriente de las lentes, además dos imágenes de un mismo objeto pero con diferentes magnificaciones, también rotan una con respecto a la otra. Esta rotación puede ser compensada, sin embargo, aun cuando se emplean las lentes compensadoras, los electrones no están confinados a viajar en un mismo plano, lo cual es diferente al comportamiento que presenta la luz. Finalmente, el ángulo formado entre la trayectoria del electrón y el eje óptico es muy pequeño (<1°), por lo cual la longitud de la trayectoria del electrón en el campo magnético es mucho mayor que la dispersión del haz 79,81.

21

- Toxicología

  - Definición

Ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes y valorar su grado de toxicidad. Existen productos exógenos que causan este daño llamados xenobióticos, aunque cabe señalar que no hay compuestos atóxicos más bien dependen de la dosis que se administre; de todo lo anterior se puede expresar que la toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas y agentes físicos que pueden producir alteraciones patológicas a los seres vivos; al mismo tiempo estudia los mecanismos de dichas alteraciones y los medios para contrarrestarlas; así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar su grado de toxicidad82,83.

1.6.2 Tipos de Intoxicación

La acción de una agente tóxico sobre un organismo es básicamente la alteración fisiológica, dando como una intoxicación; esta puede ser clasificada en leve, moderada o severa; desde un punto de vista cronológico, clasificándose en agudas, crónicas o recidivantes (Figura 8).

22

Figura 8. Clasificación de las intoxicaciones (83)

Intoxicación aguda: aparición de un cuadro patológico severo e incluso dramático tras la absorción de un xenobiótico, es notable la aparición de estos fenómenos antes de las 24 horas después de la administración. La evolución de la intoxicación puede llevar a la muerte del organismo o con ciertas secuelas persistentes.

Intoxicación subaguda: es de menor gravedad o aparatosidad, ya que muchas veces sigue su curso por un tiempo sin que se presente de forma aparente; es también aplicable para intoxicaciones de corta duración, produciendo su efecto nocivo en un periodo de días.

Intoxicación crónica: la absorción se produce en cantidades muy bajas para hacer efectos nocivos en un periodo de tiempo ya sea largo o corto; pero si provocando una acumulación del producto dentro del organismo sobre todo

23

en órganos concretos; muchas veces se mantienen latentes hasta que por cualquier causa se manifiestan.

Las intoxicaciones pueden ser provocadas por el manejo y/o consumo poniendo en riesgo la salud, algunas generalidades por los que se pudiera dar una intoxicación son:

Las características físico-químicas  de las sustancias

Su potencialidad tóxica (pT) o toxicidad intrínseca que es todo lo contrario a las cantidades exactas para provocar un daño; es mayor cuanto menor sea la dosis precisa para producir dicho efecto nocivo

La probabilidad de que sea absorbida y la frecuencia; de estos dos aspectos se determina el riesgo de que produzca un efecto tóxico

1.6.3 Nanotoxicológia

Debido a la proliferación en la fabricación de nuevos y mejores nanomateriales, se busca la promoción de nanotecnologías sustentables con la finalidad de reducir y regular la generación de residuos nocivos al medio ambiente; sin embargo, se conoce poco del impacto negativo de los nanomateriales en los seres vivos85.

Estos materiales nanométricos se han utilizado en el ámbito médico, en microelectrónica, materias textiles y/o cosméticos; para esto se deben de estudiar sus características fisicoquímicas y su toxicidad 86 sobre todo si están en contacto directo con algún organismo. Un gran número de metales de tamaño macroscópico no son tóxicos ni llegan a ser dañinos para la salud, no obstante si el tamaño de estos se va disminuyendo estos empiezan a causar daños mayores en los organismos que los poseen 87 o que están en contacto con ellos. Muchos estudios solo se han enfocado en la parte de citotoxicidad dejando de lado la ecotoxicidad (ecosistemas) y la toxicidad en general de los materiales. La citotoxicidad está

24

asociada con la exposición de la nanopartícula en sistemas controlados (in vitro); los efectos adversos dependen específicamente del tamaño y forma de la nanopartícula; estudios señalan que cuanto menor es el tamaño de la nanopartícula la citotoxicidad aumenta, debido al incremento de la superficie de contacto 88,89.

En diversos análisis se determina la biocompatibilidad de nanopartículas metálicas: estas pueden llegar a reaccionar con los componentes biológicos al momento de unirse de manera covalente a las macromoléculas, afectando drásticamente las funciones celulares sistemáticas y por consiguiente a todo el organismo 90.

Se ha determinado que la toxicidad de las nanopartículas depende no solo de la forma y tamaño; sino que también están asociadas con la distribución y aglomeración, de las propiedades fisicoquímicas (composición, fase cristalina y solubilidad). Los aspectos anteriores tienen un efecto de absorción desde el portal de entrada hacia los órganos blancos (diana); teniendo la propiedad de enlace con proteínas, y acumulación dentro del organismo; provocando una toxicidad en las células41, llegando incluso a la necrosis (muerte celular)92 .Tales propiedades incluyen una reactividad elevada debido a su gran superficie de contacto y volumen, provocado una preocupante alteración a nivel celular asociada a la toxicidad del xenobiótico 94. Uno de los temas toxicológicos más importantes de las nanopartículas es que se relacionan con reacciones oxido-reducción (redox), así como el transporte de estos materiales hacia las membranas celulares, en especial hacia la mitocondria. Estudios revelan que las nanopartículas inducen el estrés oxidativo en modelos de peces, así como una inflamación del área intestinal y granulómas epiteliales 87.

25

1.6.4 Dosis Letal 50.

La Dosis Letal (DL) se calcula por experimentación con un grupo de animales en medios ambientales controlados administrándoles de manera deliberada algún xenobiotico para obtener valores estadísticos significativos; la DL5084 es la dosis que mata al 50% de la población analizada. Aunque también se pudiera determinar la Dosis mínima letal, que se refiere a la dosis que mata a un miembro de la población analizada. Mientras los estudios para la determinación de una toxicidad mayor es la DL-100 que es la dosis que mata a toda la población de animales involucrados en el estudio.

Debido a que no se pueden hacer estudios con humanos, se toman a consideración datos relevantes de estudios realizados con animales, haciendo una extrapolación de dosis-efecto; esta relación varia en estudios con animales y con resultados con humanos, ya que en animales se tienen razas puras y con esterilidad controlada, asegurándose su perfecta salud; lo cual no se puede controlar con humanos. Existe una clasificación de las sustancias en base a su toxicidad aguda DL5084. En la Tabla 3 se presentan los rangos de toxicidad en relación a las vías de administración, y como se hace la comparativa respecto a las dosis que pudieran ejercer un efecto dañino hacia un ser humano. Todas las dosis son expresadas en mg/kg peso.

26

Tabla 3. Rangos de toxicidad en estudios se relacionan con humanos(82)

|  | Denominación | Vía oral | Vía cutánea | Posible dosis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de toxicidad |  |  |  | letal en |
|  | usual | DL50 (rata) | DL50 (ratón) |  |
|  |  |  |  | hombre |
| 1 | Extremadamente | < 1mg/kg | <5mg/kg | 1 gota, 1 grano |
|  | tóxico |  |  |  |
| 2 | Altamente tóxico | 1-50mg/kg | 5-50mg/kg | 1 cucharadita |
|  |  |  |  | (4mL) |
| 3 | Moderadamente | 50-500mg/kg | 50-350mg/kg | 30g |
|  | tóxico |  |  |  |
| 4 | Ligeramente tóxico | 0.5-5g/kg | 0.35-3g/kg | 250g |
| 5 | Prácticamente no | 5-15g/kg | 3-25g/kg | 1 litro |
|  | tóxico |  |  |  |
| 6 | Relativamente | >25g/kg | >25g/kg | >1 |
|  | inocuo |  |  |  |

En la Tabla 4 se presentan los resultados toxicológicos de nanopartículas de ZnO y CuO en protozoarios en donde se demuestra su efecto tóxico sobre los organismos demostrando que a mayor solubilidad del CuO mayor es el efecto negativo en comparación con el efecto de ZnO111.

Tabla 4. DL50 de nanomateriales  en protozoarios(82)

| Nanomaterial | Tamaño | DL50 (mg/ml) |
| --- | --- | --- |
| CeO2 | 6.5 | 0.012 |
| TiO2 | 7.5 | 0.016 |
| Fe3O4 | 6 | 2.3*10-4 |
| Br2 | 20 | 56-66 |
| ZnO | 50- 70 | 4.3 |
| CuO | 20 | 127 |

27

1.6.5 Clasificación general de los tóxicos

Las sustancias tóxicas se pueden clasificar, para facilitar su estudio:

Por su naturaleza:  estructura química y estado físico

Usos y aplicaciones: medicamentos, productos industriales, productos domésticos, agrícolas o contaminantes en general

Acción fisiopatológica: lugar de acción o efectos Mecanismos de acción: celular o subcelular Métodos de análisis y determinación

Los tóxicos tienen procesos de tránsito por el organismo capaces de originar intoxicaciones sistemáticas, estos procesos son: absorción, distribución, acumulación y excreción, en los cuales la molécula tóxica experimenta procesos de biotransformación, llamada Toxicocinética mientras que a la acción tóxica generada se llama Toxicodinámica82.83. Los procesos mencionados se describen a continuación:

Absorción: consiste en el paso de una xenobiótico desde el exterior hacia los fluidos biológicos, para esto se debe de atravesar una serie de membranas mediante varios procesos: 1) por los poros (filtración), 2) por diferencia de concentraciones (difusión) y 3) por la ayuda de una molécula transportadora.

Para que una membrana deje pasar algún tipo de xenobiótico exige ciertas características como:

- Radio atómico o molecular pequeño

- Coeficiente de partición molar lípido/agua de forma no ionizada

28

Distribución: una vez que el tóxico está en la sangre, esta lo distribuye por todo el cuerpo, algunos van disueltos en agua plasmática y otros van unidos a proteínas, se fijan mediante enlaces estables pero reversibles como puentes de hidrógeno, enlaces de Van der Waals o de carácter iónico. Los lípidos intra y extracelulares retienen y transmiten xenobióticos por disolución, conforme a sus enlaces no iónicos y fuerzas de Van de Waals, incluso existen tóxicos hidrosolubles que no atraviesan las membranas y quedan retenidos en el plasma o líquidos extracelulares.

El paso de xenobiótico desde la sangre hasta los tejidos se rigen por los mecanismos de absorción; la difusión a través de la membrana capilar se basa en el gradiente de concentración del xenobiótico y del tamaño de la molécula.

Acumulación: la sangre distribuye los xenobióticos por todos los tejidos del organismo que, con base en las características fisicoquímicas de pueden tener mayor o menor grado de afectación; por ejemplo:

- En tejidos sensibles a fármacos

- En tejidos de acumulación o almacenamiento, lo que indica una retención y un atrofio de las funciones del organismo

La sangre distribuye los xenobióticos a cada uno de los órganos, aunque cada uno puede retener determinadas cantidades. Las propiedades físicas como el coeficiente de partición y las propiedades químicas como la afinidad, dan lugar a la acumulación selectiva en los diferentes órganos.

Eliminación: La excreción de los xenobióticos se efectúa por medio de la orina, bilis, heces o elementos volátiles; en cantidades menores se pueden excretar mediante la leche, saliva o sudor.

Existen diferentes tipos de excreción:

- Pulmones: tóxicos gaseosos y volátiles , alcoholes o aminas

- Bilis: compuestos de alto peso molecular

29

	Leche: sustancias liposolubles o hidrosolubles, alcohol o nicotina

- Orina, saliva, lágrimas y sudor: sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular, sales metálicas, ácidos

- Heces: Compuestos ingeridos pero no absorbidos o los

- Excretados por la bilis

El hecho de que una sustancia produzca efectos nocivos en los seres vivos, se deriva de la unión de una sustancia química con una biomolécula y se puede dar mediante dos tipos de procesos:

Potencialmente reversibles, de carácter subletal

Irreversibles, letales para la célula, que se presentan en alteraciones estructurales; aunque varios estudios aún no han podido descifrar el momento preciso en el que aparece la necrosis (muerte celular).

30

Figura 9. Mecanismos de toxicidad

Una de las condicionantes para la deposición de xenobióticos en órganos y tejidos; se debe a la selección de células o grupos de células de acuerdo a la constitución y localización de estos, siendo normalmente cerca de vasos sanguíneos. Cabe señalar que los órganos que tienen facilidad de reaccionar ante un estímulo (físico o químico) en particular y especifico, a los cuales se les denomina órganos diana.

Los mecanismos de toxicidad (Figura 9) que lesionan la arquitectura celular se debe a la presencia de alteraciones de las estructuras proteínicas que pueden llegar a dar como resultado la destrucción de la célula (necrosis); la alteración puede suceder selectiva para algunos órganos subcelulares (retículo endoplásmico, mitocondrias, ribosomas). Se utilizan los términos de necrosis y apoptosis. La

31

primera es cuando ocurre una alteración patológica; mientras que en la segunda es un recambio celular fisiológico (eliminación de células dañadas). En la necrosis ocurren alteraciones en las funciones celulares; produciendo vesículas, hinchazón y estallido celular; cuyo contenido puede o no alterar a las células vecinas produciendo una inflamación general de las células.

Estudios con nanopartículas de dióxido de titano, por ejemplo, demostraron que al interaccionar con organismos vivos, estos provocan estrés oxidativo en las células; al tener tamaños nanopartículas pequeños (1-100 nm), estas afectan la histología de riñones e hígado109.

Algunos estudios de citotoxicidad in vitro demuestran que sistemas nanométricos, como el (Fe2O3), pueden provocar daño oxidativo-reductivo, así como la disolución de medios biológicos y parecen exhibir citotoxicidad in vitro, mientras que las nanopartículas metálicas con un fuerte oxidante (CeO2, Mn3O4 y Co3O4) o reductora (Fe0, Fe3O4, Ag0 y Cu0), pueden ser citotóxicos y genotóxicos hacia dianas biológicas in vitro. Una de las principales fuentes de toxicidad parece ser las transferencias electrónicas y/o iónicas110.

1.6.6 Hepatotoxicidad

La hepatotoxicidad es definida como el daño ejercido hacia el hígado, alterando sus funciones normales. Esta afección toxica al hígado puede deberse por: citotoxicidad y colástica (detección de bilis en los canales hepáticos). La forma citotóxica tiene tres formas de presentación que son:

Esteatosis: acumulación de gotitas grasas, alterando la degeneración de triglicéridos o la síntesis de lipoproteínas encargadas de eliminar la grasa del hígado.

Degeneración: se refiere a la inflamación de hepatocito con transparencia de su contenido y la aparición de compuestos acidófilos.

32

Necrosis: es la muerte celular producida por una aniquilación, arilación o uniones covalentes con las macromoléculas biológicas.

Una de las consecuencias del almacenamiento de xenobióticos en el hígado es la necrosis que provoca una disminución en sus funciones, generando un síndrome llamado insuficiencia hepática; las características de este síndrome son: 1) Un periodo de exposición al tóxico y aparición del daño al instante 2) Mortalidad elevada 3) Relación entre la dosis y la intensidad de las lesiones 4) Acompañado con lesiones en otros órganos, especialmente riñón.

El tamaño y superficie de las AuNp son determinantes para el destino biocinético en el organismo. La acumulación y cantidad de nanopartículas tienen relación con los tejidos, órganos o fluidos en los que pudieran alojar; en un rango de tamaño de 1.4 nm a 5 nm. Estudios realizados en ratones expuestos a nanopartículas de oro vía intraperitoneal y vía intravenosa, resultaron con la acumulación de las nanopartículas en los lisosomas de macrófagos hepáticos112.

Estudios realizados en células aisladas de hígado de rata en contacto con nanopartículas de plata (AgNp) después de 6 horas de exposición, se observó una acumulación y la generación de estrés oxidativo 98.

1.6.7 Nefrotoxicidad

El riñón tiene una parte anatómica y funcional integrada: componente vascular (vena renal), el glomérulo (arterias renales) y túbulos renales (epitelios). Al ser el principal órgano excretor de sustancias tóxicas, es obvio que sufra alteraciones por ellas; algunas veces el tóxico solo potenciará y pondrá en evidencia los trastornos renales y otras veces inducirá alteraciones nefropatías y lesiones directas en el riñón.

33

Los mecanismos fisiopatológicos del riñón pueden ser:

Lesión por contacto, de la paredes  de  algún segmento del órgano

La dosis (concentración) a la que el producto libre y activo se encuentra en el lugar del receptor

La capacidad del tóxico para atravesar barreras biológicas hasta llegar a los receptores sin sufrir destrucción o eliminación

Las condiciones de sensibilidad del receptor

Estas funciones alteran y modifican la toxicidad como: acciones combinadas con otras sustancias, factores que dependen del medio ambiente, propios del individuo o referentes a la administración 81,82.

1.6.8 Toxicidad de las nanopartículas (Au yAg).

Una de las aplicaciones de las nanopartículas de oro (AuNp) en el área biomédica es la obtención de imágenes celulares, diagnósticos moleculares en el área de medicina y algunos tratamientos de cáncer, dependiendo de la estructura y su biocompatibilidad94, así como de movilizadores de biomoléculas y biosensores 95,96.

Algunos estudios demuestran que la toxicidad de las nanopartículas de oro en las membranas celulares está directamente relacionada con interacciones electrostáticas con las cargas negativas de la membrana celular; en estudios de citotoxicidad (in vitro) se demuestra que se depende fuertemente del tamaño de las mismas para poder internarse en las células portadoras atravesando las paredes celular y alterando el funcionamiento de órganos subcelulares96.

La deposición de las AuNp alcanza su máximo cuando se tiene tamaños aproximados a los 50 nm, con una eficiencia de transporte por el torrente sanguíneo después de los 30 minutos de ser administradas, la mayoría de las AuNp penetra de manera eficiente a las células portadoras 88,92. Contrario a eso, se reportan

34

resultados negativos en componentes citoesqueléticos así como la reducción del crecimiento de células fibrosas en humanos 94, aportando una controversial discusión entre si son o no tóxicas al estar en contacto con células.

En diversos estudios demuestran que células aisladas expuestas a AuNp de 1.4 nm tuvieron mayor efecto tóxico que células expuestas a AuNp (in vitro) con tamaños de 15 nm; con administración de forma intravenosa mostrando que las nanopartículas de 10-50 nm presentan toxicidad aparente en comparación con las de tamaños de 100-200 nm. Los efectos secundarios fueron de carácter inflamatorio y necrosis en las células portadoras; también se observó lisis celular esto por efecto de adhesión proteínica celular, provocando la muerte celular. Se reporta también alteraciones en las células adyacentes a las que presentan necrosis 92,94.

Algunos estudios demuestran que las AgNp presentan efectos adversos y afectan gravemente la salud de peces zebra presentes en agua dulce, se demuestra que aun con la presencia de Ag+1 se inhiben las funciones de los iones Na+ / K+ ; generando efectos tipo arcoíris en los hepatocitos de este tipo de organismos aislados 99.

Farkas et. al. reporta que tanto las AuNp como AgNp reducen significativamente (P<0.05) la actividad mitocondrial en estudios citotóxicos a un tiempo de exposición de 48 horas, así como una reducción significativa (P<0.05, P<0.001) de la integridad de la membrana celular en concentraciones mayores a 6.35 mg/L para AgNp94.

En otro estudio se demuestra que al utilizar AgNp para la formación de imágenes de tejido neural y celular, estas generan problemas de enfermedades neurodegenerativas debido a la generación de estrés oxidativo en las células portadoras, alterando sus funciones principales. Demostrando que a diferentes dosis (5-10 mg/mL) y tamaño producen daños a células madre y pulmonares con un tiempo de exposición de 24 horas; generando inflamación grave y formación de granulomas. 100

35

1.7 Histopatología para detección de metales

La histopatología estudia la capacidad de muchos contaminantes para alterar diferentes células, tejidos u órganos para evaluar los efectos nocivos. La histopatología se convierte en una herramienta válida para el estudio del efecto biológico de los contaminantes en el medioambiente; es capaz de detectar y caracterizar los efectos de la exposición a sustancias tóxicas y carcinogénicas 103. Los cambios histopatológicos integran el impacto de una variedad de factores de alteración como: factores patogénicos, compuestos tóxicos, condiciones alimenticias y ambientales desfavorables 103. Estudios relacionados a las respuestas histopatológicas de algunos órganos como el riñón y el hígado a la toxicidad de metales pesados engloban a un amplio conjunto de sustancias que, se caracterizan por no ser degradables y tener una elevada persistencia en el medio así como susceptibles de ser incorporados por los organismos y de alojarse 98,103.

Metales como el Cu o Pb pueden causar una daño tanto en tejidos animales como vegetales, esta acumulación es una ruta importante a través de la cual el aumento de los niveles de los agentes contaminantes que se pueden transferir a través de las cadenas alimenticias, causando problemas de salud 101. La acumulación de diferentes metales pesados como Cu en el hígado de animales depende del estado nutricional de cada organismo; así como de las concentraciones subletales del material ya que pueden causar alteraciones histopatológicas en órganos y tejidos, como hiperplasias, hipertrofias, necrosis pancreática y hepática. Los cambios histológicos e histopatológicos producidos por contaminantes, en órganos o tejidos, pueden presentarse previamente a que se produzcan efectos irreversibles en algún organismo 104.

El hígado y el riñón son órganos importantes para el metabolismo, la desintoxicación, el almacenaje y la excreción del xenobióticos y sus metabolitos, y

36

son especialmente los más vulnerables para ser dañados por agentes	externos

105.

Las alteraciones histológicas hepáticas son progresivas durante el tiempo de exposición a algunos metales como el cobre, siendo mayores las alteraciones observadas en los ejemplares contaminados con concentraciones mayores 92. El riñón que es un órgano esencial para el metabolismo y la eliminación de la mayor parte de los componentes tóxicos106, por eso es de vital importancia la evaluación histopatológica de este órgano, para determinar un posible riesgo a la salud. La enfermedad de riñón puede ser el resultado de una lesión glomerular o tubulointerstitial debido a una o más reacciones básicas del tejido, la inflamación en el glomérulo causa un síndrome nefrítico con un aumento creciente de los glóbulos

rojos 106-107

37

CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

EXPERIMENTALL

2.1 Metodología

La metodología seguida tuvo el objetivo de comparar métodos de síntesis (químico y biológico) para la obtención de nanopartículas metálicas de (Au y Ag). Se divide en cuatro etapas: 1) Síntesis de las nanopartículas, 2) Caracterización estructural, 3) Evaluación toxicológica y 4) Histopatología e Histolocalización.

En la primera etapa se realizó la síntesis de nanopartículas de Au y Ag; a través de dos rutas sintéticas para cada uno de los metales, una fue con Borohidruro de sodio (NaBH4) (como reductor químico) y para la otra es usando el extracto acuoso de Camellia sinensis (como reductor biológico). La segunda etapa es la caracterización de las nanopartículas mediante el uso de las técnicas analíticas como Espectroscopía UV-Vis, Microscopía Electrónica de Transmisión y Dispersión de Luz. La tercera etapa es la evaluación toxicológica en un modelo in vivo utilizando dos análisis: 1) Agudo (una sola dosis en un periodo de 24 horas) y 2) Subagudo (dosis durante 28 días); por último se realizó la cuarta etapa que fue un estudio histológico de los órganos (hígado y riñón) dividiéndose en dos estudios: histolocalización e histopatología. Toda esta metodología fue para hacer una comparación entre la ruta sintética y el metal utilizado durante todo el estudio y saber si existe una diferencia toxicológica significativa entre cada uno de los métodos y los metales, evaluadas en un modelo murino, especificando el tamaño, la morfología y el agente estabilizante y saber cuáles son las posibles zonas de alojamiento dentro de cada uno de los órganos a analizados.

2.2 Materiales y reactivos.

Los reactivos a utilizar son: Ácido Tetracloroaúrico (HAuCl4•3H2O), Nitrato de Plata (AgNO3), Agua deionizada, Agua destilada, Borohidruro de sodio (NaBH4), Citrato de sodio (NaH2(C3H5O (COO)3), Camellia sinensis (Té verde) de la marca Lagg´s , solución Salina al 0.9% de Cloruro de Sodio (SSI), FAA (formaldehido, alcohol etílico, ácido acético), GAA (glicerol, alcohol etílico y agua), buffer de Fosfatos (0.2M) , soluciones de buffer de fosfatos con sacarosa (5%, 10%, 15% y 20% de

39

sacarosa), etanol (30%, 40%, 50%, 70%, 85%, 100%), Xileno (100%), Xileno-Etanol (50%), parafina, eosina (colorante), hematoxilina (colorante) y como medio de inclusión para el criostato Tissue-Tek O.C.T. Compound y glicerina. Para todo el material de vidrio, antes de cada síntesis, el material debe de ser lavado perfectamente con agua corriente y posteriormente lavar con agua deionizada por duplicado.

2.3 Metodología general.

Subaguda

Figura 10. Metodología general

40

- Síntesis de nanopartículas metálicas.

  - Preparación de las soluciones de Au y Ag con NaBH4 (químico)

La primer síntesis es la del reductor químico de borohidruro de sodio (NaBH4) [10-2 M] y como agente estabilizante una solución de Citrato de Sodio [10-2 M] 58,69. La síntesis de nanopartículas (Au y Ag) por métodos químicos consiste en: colocar la sal de HAuCl4•3H2O o AgNO3 (respectivamente) a una concentración de [10-2 M] respectivamente. Mientras que se fueron variando los volúmenes del reductor (NaBH4), y finalmente aforando al mismo volumen; todo esto tomando como base la siguiente Tabla 5.

Tabla 5. Condiciones de reacción para la síntesis por métodos químicos.

|  | Sal | Reductor | Estabilizante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (NaBH4) | Citrato de sodio | Aforo |
|  | [10-3M] |  |  |  |
|  |  | [10-2M] | [10-2M] |  |
|  |  | 1 mL |  |  |
| Ag |  | 2 mL |  |  |
|  | AgNO3 | 3 mL | 1 mL | 10 mL |
|  |  | 4 mL |  |  |
|  |  | 5 mL |  |  |
|  |  | 1 mL |  |  |
| Au |  | 2 mL |  |  |
|  | HAuCl4 | 3 mL | 1 mL | 10 mL |
|  |  | 4 mL |  |  |
|  |  | 5 mL |  |  |

En un vial de 40 mL se colocan 5 mL de la solución de la sal del metal (HAuCl4•3H2O o AgNO3) (10-3M), los cuales se mezclan con un volumen definido de NaBH4 y 1mL del agente estabilizante (NaH2 (C3H5O (COO)3), respectivamente y se aforan con agua desionizada a 10 mL (Figura 11). Los sistemas de síntesis se monitorearon a través de sus cinéticas de crecimiento utilizando la técnica de UV-Vis, mediante la respuesta del plasmón, correspondiente para cada uno de los metales (Au y Ag); en intervalos de tiempo de 30 minutos. Una vez transcurrido su tiempo de estabilidad, o punto máximo de formación; se guarda para posteriormente ser analizada mediante TEM.

41

CARACTERIZACIÓN

Figura 11. Esquema para la preparación de sistemas de nanopartículas de Au y Ag con NaBH4.

2.3.1.2 Preparación del extracto acuoso de Camellia. sinensis

En un matraz Erlenmeyer de 250 mL se colocan 100 mL de agua desionizada con una bolsa de Té verde (C. sinensis)30, marca Lagg´s. Dicha solución se deja a punto de ebullición durante 20 minutos, posteriormente, se deja enfriar a temperatura ambiente y se filtra al vacío dos veces, con ayuda del matraz Kitazato y el embudo Buchner con papel Whatman No 5 (Figura 12).

Figura 12. Esquema para la preparación de extracto de  Camellia sinensis.

42

2.3.2.2 Preparación de las soluciones de Au y Ag con C. sinensis (biológico).

Para la segunda etapa de las síntesis, para la obtención de nanopartículas de Au y Ag; se coloca una solución de HAuCl4•3H2O o AgNO3 respectivamente, se le adiciona el extracto acuoso de Camellia sinensis; esto se hace con base en la Tabla

6.

Tabla 6. Condiciones de reacción para la síntesis de nanopartículas (biológico).

Ag

Au

| Sal | Camellia sinensis | Aforo |
| --- | --- | --- |
| [10-3M] |  |  |
|  | 1 mL |  |
|  | 2 mL |  |
| AgNO3 | 3 mL | 10 mL |
|  | 4 mL |  |

5 mL

1 mL

2 mL

HAuCl4	3 mL	10 mL

- mL

- mL

En un vial de 40 mL se colocan 5 mL de la solución de sal del metal (HAuCl4•3H2O o AgNO3) (10-3M), los cuales se mezclan con un volumen definido del extracto acuoso de Camellia sinensis respectivamente y se aforan con agua desionizada a 10 mL (Figura 13). Los sistemas de síntesis se monitorearon a través de sus cinéticas de crecimiento utilizando la técnica de UV-Vis, mediante la respuesta del plasmón, correspondiente para cada uno de los metales (Au y Ag); en intervalos de tiempo de 30 minutos. Una vez transcurrido su tiempo de estabilidad, punto máximo de formación= punto máximo del plasmón superficial; se guarda para posteriormente ser analizada mediante TEM.

43

CARACTERIZACIÓN

Figura 13. Esquema para la preparación de sistemas de nanopartículas de Au y Ag con extracto acuoso de Camellia sinensis.

Los sistemas en los que se encuentran inmersas las nanopartículas, se utilizaron tal cual se prepararon (solución acuosa); dejando que el sistema alcanzara su máximo valor de plasmón en un rango de tiempo de 24 horas para tener soluciones homogéneas y excluyendo la presencia de precipitados.

- Caracterización de nanopartículas metálicas.

  - Espectroscopia UV-Vis

El análisis Espectroscopia UV-Vis se realizó en un espectrofotómetro marca Lambda 650 Perkin-Elmer con resolución de 1 nm, con un barrido desde 300 hasta 700 nm; se emplearon celdas de cuarzo; las cuales se limpian con agua desionizada entre una lectura y otra. El análisis se lleva a cabo a temperatura ambiente; se corre un blanco (agua deionizada) para posteriormente dar lectura a las soluciones de nanopartículas monometálicas de Au o Ag en función del tiempo, realizando mediciones a 0.5h, 1h, 1.5h, 2h, 4h y 24h.

44

2.3.2.2 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM).

Las muestras se analizan en un microscopio electrónico de transmisión marca JEOL, modelo 2010 que se encuentra en el Laboratorio de Microscopia Electrónica del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM. Para este estudio se monta una gota de la suspensión de nanopartículas monometálicas de Au o Ag respectivamente, sobre rejillas de cobre revestidas con carbono de 100 MESH. Se dejan secar y se analizan por TEM; dicho análisis se lleva a cabo a 24 horas de haber comenzado la reacción de síntesis.

2.3.2.3 Dispersión de Luz Dinámica (DLS).

Este estudio global de tamaño en todo el sistema nanométrico se realizó el análisis de medidor de tamaño por dispersión dinámica de la luz, en un equipo ZETASIZER Nano-S, Malvern Instrument (Inglaterra) ubicado en el Laboratorio 213, Departamento de Química Inorgánica y Nuclear del Edificio B en la Facultad de Química de la UNAM. En primera instancia se realizó una dilución de 1/20 con agua deionizada, seguido de una sonicación por 5 minutos y finalmente una filtración (filtro de 5 micras) para finalmente hacer la lectura de la solución. El análisis se realizó a las 24 horas de síntesis.

2.3.3 Análisis Toxicológicos

Para los análisis de Toxicología solo se ocuparon 4 sistemas; dos para cada metal y cada uno por su síntesis química o biológica; los cuales fueron los sistemas con mayor concentración y monodispersidad de nanopartículas Au o Ag; en un tiempo de estabilización a 24 horas.

45

Se llevaron a cabo los análisis toxicológicos agudo y subagudo de los sistemas nanométricos, esta parte de la investigación se realizó en el Laboratorio de Toxicología, en la Facultad de Química de la UAEM, se estableció como prioridad la utilización y manejo ético de animales de laboratorio en esta experimentación apegados a la NOM-062-ZOO-1999. Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.

Para este análisis se usaron ratones macho de la cepa CD-1DE 6 semanas de edad y un con peso corporal de 20±5 gramos, los animales se mantuvieron en un cuarto cerrado bajo condiciones ambientales controladas de temperatura y humedad relativa de 22°C y 55±10%, respectivamente y periodos de luz/obscuridad de 12 horas cada uno.

2.3.3.1 Evaluación de la toxicidad aguda.

Los animales se distribuyeron en tres grupos de 3 machos cada uno; a los cuales se les administró un volumen específico con base a la Tabla 7 del sistema de nanopartículas (químico y biológico) más los 5 grupos control que fueron: Solución Salina Isotónica (SSI), solución de oro (HAuCl4), solución de plata (AgNO3), borohidruro de sodio (NaBH4) y Camellia sinensis; dando un total de 9 grupos con 3 miembros cada uno. La dosis se selecciona en base al peso corporal (kg) de cada macho. La vía de administración fue intraperitoneal. Esta sección de la experimentación se dio por dos etapas, en donde se fue aumentando la dosis administrada en un periodo no mayor de 24 horas.

Cada una de las etapas tuvo una duración de 14 días cada una (por separado); una vez administradas las dosis respecto al peso de cada miembro del grupo, se les observó para determinar si existía algún cambio o mortalidad en lapsos de: 1h, 2.5h y 4h; esta observación se extendió durante los 14 días posteriores, a la misma hora. Los pesos corporales se registraron desde el día cero 0 hasta el día 14. Al término de la observación se sacrificaron mediante dislocación cervical, observándose de

46

manera macroscópica la posible presencia de signos de toxicidad en órganos blandos. La toxicidad aguda (DL50)84 que se expresa en peso de la sustancia por unidad de peso del animal (miligramos por kilo, mg/kg) se concluye más adelante.

Tabla 7. Dosis empleadas para la evaluación toxicológica aguda.

|  | Dosis a 24 h | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 dosis | 2 dosis | 3 dosis | 8 dosis | 16 dosis |
| Sistema | Au NaBH4 | 1.73mg/kg | 2.87mg/kg | 5.749mg/kg | 13.84mg/kg | 27.68mg/kg |
|  | Au Camellia | 1.762mg/kg | 3.523mg/kg | 7.05mg/kg | 14.096mg/kg | 28.192mg/kg |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
|  | Ag NaBH4 | 0.349mg/kg | 0.698mg/kg | 1.397mg/kg | 3.152 mg/kg | 6.30mg/kg |
|  | Ag Camellia | 0.335mg/kg | 0.670mg/kg | 1.34mg/kg | 2.68mg/kg | 5.36mg/kg |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
| Controles | SSI | / | / | / | / | / |
|  | Camellia | / | / | / | / | / |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
|  | HAuCl 4 | 10-3M | 10-3M | 10-3M | 10-3M | 10-3M |
|  | NaBH4 | 10-2M | 10-2M | 10-2M | 10-2M | 10-2M |

Paralelo a esto se registro del volumen diario de agua (VDA) e ingesta diaria de alimento (IDA) con la finalidad de observar el comportamiento alimentico de los animales; se mantuvieron en observación por si presentaban alguna alteración de apetito o deshidratación. De igual manera se evaluó el peso total de cada miembro del grupo, y al final de la exposición se registraron los pesos relativos de órganos (hígado, riñones, corazón, bazo, pulmones y testículos) con el objetivo de evaluar posibles daños respecto a los controles. Todos los órganos obtenidos tanto de los grupos control como los administrados con los sistemas nanométricos se colocaron en frascos de polietileno transparentes con rosca que contenían solución FAA (formaldehido, alcohol etílico, ácido acético) para su perfecta conservación y posterior análisis.

47

2.3.3.2 Evaluación toxicológica subaguda.

Tomando como base los datos anteriores de las dosis administradas de los sistemas de nanopartículas analizados; resultaron 4 dosis: 2 para las nanopartículas de Au (1.73mg/kg y 1.762mg/kg) y 2 para las nanopartículas de Ag (0.349mg/kg y 0.335mg/kg). Cabe señalar que para la evaluación toxicológica subagudo se requieren dosis menores que con respecto al valor de dosis letal 50 (DL50/100 y DL50/10, respectivamente) pero con una administración continua y diaria durante 28 días. Las dosis para cada grupo se encuentran en la Tabla 8. Se registró de igual manera los VDA e IDA con la finalidad de observar el comportamiento alimentico de los roedores; diariamente se registró el peso total y al finalizar el periodo de dosificación y observación; se sacrificaron y se evaluaron de manera macroscópica los órganos blandos, registrando los pesos relativos Todos los órganos obtenidos tanto de los grupos control como los administrados con los sistemas nanométricos se colocaron en frascos de polietileno transparentes con rosca que contenían solución FAA (formaldehido, alcohol etílico, ácido acético) para su perfecta conservación y posterior análisis.

Tabla 8. Dosis empleadas para la evaluación toxicológica subaguda.

Sistema

Controles

| Dosis | Diariamente |
| --- | --- |
| Au NaBH4 | 1.73mg/kg |
| Au Camellia | 1.762mg/kg |
| sinensis |  |
| Ag NaBH4 | 0.349mg/kg |
| Ag Camellia | 0.335mg/kg |
| sinensis |  |
| SSI | / |
| Camellia | / |
| sinensis |  |
| HAuCl 4 | 10-3M |
| NaBH4 | 10-2M |

48

Los órganos analizados fueron: hígado, riñones, corazón, bazo, pulmones y testículos, para un posterior análisis de zonas de alojamiento de los metales respecto a los testigos. En la Figura 14 se muestra la anatomía de un roedor (control) y la distribución de los órganos, ahí mismo se señala la vía de administración (intraperitoneal) que se ocupó para la administración de los sistemas nanométricos.

Figura 14. Órganos extraídos de cada roedor durante los análisis de toxicología (muestra control).

2.3.4. Histolocalización

Para esta parte del proyecto se seleccionaron únicamente órganos expuestos a nanopartículas de cada síntesis (química y biológica) para cada uno de los metales analizados. Resultando 4 sistemas en total para cada uno de los órganos blandos en cuestión, hígado y riñón, después de las evaluaciones toxicológicas que anteriormente se ejecutaron.

49

Con este análisis se observaron imágenes histológicas del hígado y riñón para determinar si existía alguna histolocalización/deposición específica de los materiales nanométricos. Utilizando las propiedades ópticas de los materiales mediante la excitación electrónica de cada uno de las nanopartículas; generando fluorescencia. La técnica nos ayuda a determinar la sección más susceptible del órgano a la deposición metal en cuestión; esto, con la ayuda de un Microscopio de Epifluorescencia que trabaja con longitudes de onda específicas y adecuadas para las excitación de las nanopartículas de Au y Ag. El desarrollo de esta metodología fue en uno laboratorio de Microscopía Electrónica del Colegio de Posgraduados (ColPos) Campus Montecillo,Texcoco. Parte de los equipos utilizados durante este procedimiento fue un Criostato digital SLEE cryostat mainz (MTC, Alemania); mientras el microscopio de Epifluorescencia fue un Microscopio de Epifluorescencia Axioskop 2 plus (Karl Zeiss, Alemania) con una lámpara de mercurio HBO 50.

Como se mencionó con anterioridad los tejidos se encontraban en una solución FAA. Se tomó un pequeño trozo del órgano a analizar (hígado y riñón) para cada uno de los sistemas nanométricos, se lavó por triplicado con agua deionizada y finalmente se colocaron en solución GAA.

Esta sección de la Histopatología se divide en 2 partes: la sección de pre-tratamiento del órgano para la obtención de los cortes (Criostato) y la parte de visualización de los cortes en el Microscopio de Epifluorescencia.

2.3.4.1 Criostato

Como paso previo a la obtención de los cortes con el Criostato, se llevó a cabo un pre-tratamiento de la muestra, la cual consistió en extraerle toda el agua posible, mediante la inmersión en soluciones de buffer de fosfatos con sacarosa (a varios cambios de soluciones) por periodos de 60 minutos; yendo de menor a mayor en la concentración de sacarosa, para que de esa manera el agua presente dentro del

50

órgano se fuera sustituyendo por una solución cada vez más concentrada de sacarosa (5%, 10%, 15% y 20% de sacarosa) dejándola en la solución final por 24 horas en refrigeración.

Posterior a ese pre-tratamiento se colocó un pequeño trozo del tejido en forma cúbica en un frasco pequeño de vidrio, para hacer mezclas de soluciones de 20% sacarosa con el buffer de fosfatos con el medio de montaje Tissue-Tek O.C.T. Compound** (**reactivo especial para criotomía);

- 2:1 (20%sacarosa :  OCT)

- 1:1 (20%sacarosa :  OCT)

- 2:1 (OCT : 20 % sacarosa)

El tejido se mantuvo inmerso en estas soluciones 1 a 3 de concentración variable de sacarosa y OCT en periodos de 2 horas cada uno, mientras que en la última solución se dejó un periodo de 8 a 10 horas para una inclusión completa con el OCT**, cada una de las inmersiones se dio en un refrigeración. Finalmente se colocó el tejido en el Criostato para obtener los cortes/rebanadas con un grosor de 15 micras, con la ayuda de un pincel de pestaña se hizo la fijación del tejido con glicerina sobre un porta objetos para su posterior visualización.

2.3.4.2 Microscopio de Epifluorescencia

Para poder ser analizados los tejidos obtenidos después del proceso anterior (Tabla 9), se utilizó el Microscopio de Epifluorescencia; con filtros específicos los cuales fueron: el filtro azul a una longitud de excitación de 365 nm y emisión de 397 nm; filtro verde a una longitud de excitación de 450-490 nm y emisión de 519 nm y por último el filtro rojo con una longitud de excitación de 546 nm emisión de 590 nm. Con el uso de estos filtros se fue haciendo la observación microscópica de los tejidos de cada uno de los cortes de los órganos (hígado y riñón) administrados con

51

diferentes sistemas de nanopartículas, para poder elucidar cuál era la zona que se presenta fluorescencia respecto al corte control, y poder así atribuir la presencia de nanopartículas metálicas. De igual manera se tomaron muestras de los cortes y se observaron utilizando campo claro, para poder visualizar si existía alguna otra anomalía en el tejido analizado, estas tomas se hicieron sin la presencia de excitación electrónica.

Tabla 9. Listado de muestras a analizar en el Microscopio de Epifluorescencia e Histopatología.

| Metal | Dosis exposición | Dosis análisis |
| --- | --- | --- |
|  | aguda | subagudo |
|  | Menor AuBH(11.42 mg/kg) | AuBH |
|  | Mayor AuBH(22.99 mg/kg) | (1.73mg/kg) |
| Au |  |  |
|  | Menor AuCs (14.19 mg/kg) | AuCs |
|  | Mayor AuCs (28.20 mg/kg) | (1.762mg/kg) |
|  | Menor AgBH (2.79 mg/kg) | AgBH |
|  | Mayor AgBH (5.58 mg/kg) | (0.349mg/kg) |
| Ag |  |  |
|  | Menor AgCs (2.68 mg/kg) | AgCs |
|  | Mayor AgCs (5.36 mg/kg) | (0.335mg/kg) |
|  | SSI | SSI |
| Controles | AgNO3 | AgNO3 |
|  | HAuCl4 | HAuCl4 |

2.3.5 Histopatología

Esta sección fue para evaluar la histología animal tanto de hígado como del riñón expuestos a la Evaluación toxicológica aguda y subaguda de las nanopartículas de Au y Ag; esto para ver si la acción de estos causó daños en las células histológicas.

El desarrollo experimental fue realizado en los laboratorios de Histología del Colegio de Posgraduados (ColPos) Campus Montecillo,Texcoco. Los equipos a

52

utilizar fueron: Cambiador Automático de Tejidos Fisher Tissuemation (USA), Microtomo Rotatorio American Optical Company (USA) y un Microscopio de Epifluorescencia Axioskop 2 plus (Karl Zeiss, Alemania).

Como un tratamiento previo a la obtención de los cortes histológicos, se cortaron pequeños trozos del tejido en forma cúbica (incluidos en solución FAA) y se colocaron en una rejilla de plástico, para ser ingresado en el Cambiador Automático de Tejidos; con soluciones cada vez más concentradas de alcohol etílico, empezando del 30% hasta 100% (duplicado), después con una mezcla 1:1 de alcohol etílico y xileno y finalmente xileno al 100% (triplicado); todos los cambios tuvieron una duración de 4 horas. Subsecuentemente se trasfirieron a parafina líquida, con dos cambios de parafina (cada vez más pura) con un periodo de tiempo mínimo de 12 horas cada cambio. Una vez inmersos los tejidos se hace la inclusión completa de los tejidos en parafina sólida haciendo cubos 2 cm x 1 cm con el tejido animal inmerso, estos son soportados en una base de madera(74).

Una vez soportados fijados en madera se prosiguió a extraer los cortes por duplicado de los tejidos con un grosor de 10 micras con la ayuda de un Microtomo, estos cortes se fijan sobre un portaobjetos con la ayuda de un adhesivo de cromo, se dejan fijar por 24 horas, para su posterior tinción.

2.3.5.1 Tinción.

La tinción que se llevó a cabo fue la tradicional de eosina-hematoxilina. La cual consiste en una desparafinación con lavados de xileno al 100%, alcohol etílico al 100%, 85% y 70%; por lapsos de 10 minutos; seguido de una inmersión en el colorante hematoxilina en un periodo de 3 minutos, continuando con dos lavados con agua corriente (15 minutos cada uno) y por último una inmersión en colorante eosina al 1% por 30 segundos 105,106,108 (Figura 15). Una vez terminado este proceso se prosiguió a una deshidratación continua de alcohol etílico al 70%, 96% (por duplicado), 100% (por duplicado), xileno al 100% (por triplicado), finalizando con

53

resina y limpiezas para tener una apreciación mayor al microscopio. Estas preparaciones se observan en un microscopio óptico para analizar la histología (parénquima) de cada uno de los tejidos y así poder determinar un posible daño a nivel celular causado por la acción e interacción las nanopartículas de Au y Ag con el organismo.

Figura 15. Esquema general de la metodología de tinción Eosina- Hematoxilina.

54

CAPÍTULO 3

RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

ARTICULO ENVIADO

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

}

75

ACUSE DEL ARTICULO ENVIADO

76

77

- Nanopartículas de Oro (AuNp).

  - Nanopartículas de oro reducidas con (NaBH4).

Las nanopartículas de oro mediante la síntesis química, donde se hace reaccionar soluciones de ácido tetracloroáurico (10-3M) con soluciones de borohidruro de sodio (NaBH4) (10-2M), variando el volumen del reductor de 1mL hasta 5mL, se monitoreo mediante la Espectroscopía UV-Vis en la cual se espera una banda de plasmón a los 550 nm, aproximadamente. Las gráficas obtenidas presentan la evolución de la síntesis respecto al tiempo de reacción, que va desde los 30 minutos hasta las 24 horas de reacción, en donde la reacción llega a su punto máximo después de haber sido iniciada la reacción.

Las soluciones presentaron una coloración característica de los sistemas nanométricos de oro (Figura 17), la cual refiere a la formación de dicho metal. Esta coloración aparece al momento de adicionar el reductor (NaBH4), cambiando de amarillo claro a tonos violeta oscuro-rojo intenso; esto dependiendo del tamaño y forma que se presente después de su tiempo de nucleación.

Las Figura 16 y 17 contienen los espectros de absorción de la muestra donde se hizo reaccionar la sal de oro (ácido tetracloroáurico) a una concentración (10-3M) con varios volúmenes del reductor (NaBH4); en este caso, se fue monitoreando el avance de la síntesis de reacción desde los 30 minutos hasta las 24 horas de reacción. Se observa que la posición del plasmón se encuentra a una longitud de onda promedio de 534 nm ver Tabla 10; la bandas de absorción presentan una tendencia ascendente conforme transcurre el tiempo de reacción con un ligera desplazamiento hacia el rojo (red-shift), comportamiento que puede atribuirse a un aumento en el tamaño de las nanopartículas; al presentarse picos con cierta anchura indica una polidispersidad grande dentro del sistema el cual posteriormente se podrá corroborar con las otras dos técnicas analíticas (TEM y DLS).

La Figura 17(g) espectros de absorción respecto el volumen del reductor desde 1mL hasta 5mL, las lecturas se tomaron a un tiempo máximo de 24 horas a partir

78

de que se le adiciona el reductor a la solución, aquí se observa como los sistemas de 1mL, 2mL y 3 mL van de forma ascendente; presentando un plasmón más intenso con 3mL de NaBH4, llegando a su punto máximo. Después ocurre un descenso en las intensidades para los sistemas a 4mL y 5mL; esto indica que el sistema a concentraciones mayores empieza a presentar algún tipo de precipitación o el sistema deja de presentar características nanométricas; presentando un desplazamiento significativo hacia el azul y un aumento considerable en el ancho de banda. Lo cual nos lleva a la conclusión que los mejores resultados son los del sistema que presenta una mayor absorbancia y menor ancho de banda es el que contiene 3mL de reductor (NaBH4) con una longitud de onda de 538nm.

Tabla 10. Resultados del plasmón para el sistema de AuNp con NaBH4.

|  | mL del reductor | Plasmón | Sistema con la |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | respuesta más | Figura | Inciso |
|  |  |  | sobresaliente |  |  |
| Au | 1mL | 555 nm |  | 16 | a |
|  | 2 mL | 524 nm |  | 16 | b |
| Metal: |  |  |  |  |  |
|  | 3 mL | 538 nm | ** | 16 | c |
|  | 4 mL | 535 nm |  | 16 | d |
|  | 5 mL | 522 nm |  | 17 | e |
|  | 1mL a 5 mL | 538 nm |  | 17 | g |

79

|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 30 min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 |  | 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 60min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 90min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 24 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbancia |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 4ml |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 0.9 | 600 | 625 | 650 |  |  |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  | Longitud de onda0(nm).8 |  |  |  |  |  | d |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Absorbancia | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 2ml |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 4ml |  | 30 min |  |  |  |  |
|  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 60min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 240min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 24 h |  |  |  |  |  |
| Absorbancia |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 450 | 475 | 500 |  |  |  | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |
|  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
|  |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Longitud de onda (nm) | Longitud de onda (nm) |
| --- | --- |

Figura 16. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con NaBH4 y estabilizadas con Citrato de Sodio y 5ml de la solución de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M; en donde se trabajo con los volúmenes de: a) con 1mL de reductor, b) 2mL de reductor, c) 3mL de reductor, d) 4mL de reductor. Evaluando la reacción cada 30 minutos hasta 24 horas de reacción.

30 min 60min 90min 120min 240min 24 h

30 min 60min 90min 120min 240min 24 h

30 min 60min 90min 120min 240min 24 h

80

Absorbancia

| e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 30 min |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 60min |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  | 90min |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 240min |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  |  |  |  | 24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitude de onda (nm) | Tiempo (h) |

g

Absorbamcia

| 1.3 |  |  | 538nm |  |  | 1ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2ml |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3ml |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  | 4ml |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5ml |  |
| 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |

Longitud de onda (nm)

Figura 17. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con NaBH4 , con un volumen de: a) 5mL. Condensación de los 5 volúmenes utilizados (1-5mL) a 24 horas de reacción (c), Representación del cambio de color de las soluciones de oro.

81

A	B

C	D

Figura 18. Micrografías MET de AuNp obtenidas mediante el sistema de 3mL de NaBH4 y estabilizadas con Citrato de Sodio, con 5mL de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M después de 24 horas de reacción. Patrón de difracción de área selecta a diferentes acercamientos (a-c). Histograma de frecuencia del tamaño del sistema de AuNp obtenido mediante TEM.

En la Figura 18-A,B se presentan las micrografías del sistema de nanopartículas de oro obtenidas a partir del sistema de 3mL de reductor (NaBH4) con un pasmón de 538 nm; resultado del análisis por microscopia electrónica de transmisión (TEM)(20) la micrografías se presentan en una escala de 100 nm, 50 nm y 20 nm; aquí podemos ver la elevada polidispersidad que presenta el sistema; aunque la morfología se mantiene en casi su totalidad constante ya que la mayoría presentan formas esféricas; aunque si se llegan a apreciar algunos esferoides o poliformes. El tamaño promedio de este sistema está por debajo de los 100 nm, es importante

82

señalar que se observan también pequeñas aglomeraciones de estas nanopartículas con tamaños más grandes. En la Figura 18-D se muestra el histograma de frecuencia de tamaño, del cual obtenemos el tamaño promedio del sistema, el cual es de: x= 9.2 nm δ= 3.1nm.

El patrón de difracción de electrones de área selecta de nanopartículas de oro (AuBH) que se presenta en la Figura 18-C, nos sirve para elucidar la estructura cristalina de las nanopartículas de Au, la cual con base en los datos experimentales se demuestra que la estructura es una fcc y la indexación de los anillos del plano de difracción está dada por los siguientes datos teóricos y experimentales; los cuales han sido indexados con los planos (111), (200), (220), (311) y (222) y los planos (111), (200), (311) y (400) respectivamente (Tabla 11).

Tabla 11. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de oro AuBH.

| Anillo | Distancia | Distancia | Hkl | 2θ | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (°A) | R (°A) |  |  |  |
| 1 | 2.355 | 2.357656 | 111 | 38.1836 | 19.0918 |
| 2 | 2.039 | 2.041441 | 200 | 44.3917 | 22.19585 |
| 3 | 1.442 | 1.47167 | 220 | 64.5759 | 32.28795 |
| 4 | 1.23 | 1.253604 | 311 | 77.5471 | 38.77355 |
| 5 | 1.1174 | 1.11278 | 222 | 82.7212 | 41.3606 |

| Anillo | Distancia | Distancia | hkl | 2θ | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (°A) | R (°A) |  |  |  |
| 1 | 2.355 | 2.313744 | 111 | 38.1836 | 19.0918 |
| 2 | 2.039 | 1.975894 | 200 | 44.3917 | 22.19585 |
| 3 | 1.23 | 1.250938 | 311 | 77.547 | 38.7735 |
| 4 | 1.0196 | 1.096431 | 400 | 98.1334 | 49.0667 |

83

Figura 19. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AuNp sintetizadas con NaBH4.

En la Figura 19 se presenta el gráfico de dispersión de luz dinámica (63,64) en donde el tamaño promedio global de las nanopartículas de oro (AuBH) es de 10.21 nm, si esto lo complementamos con la polidispersidad del sistema de nanopartículas obtenidas por TEM, en donde obtenemos tamaños en un rango de 7.5nm a 10nm al igual que se observa en las micrografías vemos que si existe una correlación entre las dos técnicas, es importante señalar que DLS se aprecian las aglomeraciones de las nanopartículas de oro con la presencia del pico 1 que tiene una distribución de 38.14nm; dando la pauta de que las nanopartículas se encuentran empalmadas unas con otras provocando una dispersión mayor.

84

3.1.2 Nanopartículas de oro reducidas con extracto acuoso de Camellia

sinensis.

Para la segunda síntesis de nanopartículas de oro en la que se hace reaccionar soluciones de ácido tetracloroáurico (10-3M) con extracto acuoso de C. sinensis 30, en los cuales se fue variando el volumen del reductor desde 1mL hasta 5mL, se monitoreo mediante Espectroscopía UV-Vis, esperando la banda de plasmón a 550 nm. Los gráficos se tomaron en intervalos de tiempo de 30 minutos hasta las 24 horas de reacción; la nucleación de las nanopartículas llega a su punto máximo son las 24 horas de haber sido iniciada la reacción.

Las soluciones presentaron una coloración característica de los sistemas nanométricos de oro (Figura 21), la cual refiere a la formación de dicho metal. Esta coloración va surgiendo conforme avance el tiempo en relación a la adición de Camellia sinensis, cambiando de amarillo claro a tonos rojos intensos; esto dependiendo del tamaño y forma que se presente después de su tiempo de nucleación.

Las Figura 20 y 21 contienen los resultados de la muestra donde se hicieron la sal de oro (ácido tetracloroáurico) a una concentración 10-3M con volúmenes de de extracto acuoso de Camellia sinensis, se monitoreo el avance de la síntesis de reacción desde los 30 minutos hasta las 24 horas de reacción. Se observa claramente una banda de plasmón superficial a una longitud de onda promedio de 542 nm, ver Tabla 12; presenta un ligero desplazamiento de la banda plasmónica superficial hacia el azul lo que nos pudiera estar indicando un tamaño uniforme (o casi esférico) de las nanopartículas, de igual forma al presentarse un el pico ancho indica una polidispersidad.

85

La Figura 21(g) se muestran los resultados del sistema de nanopartículas de oro con volúmenes de 0.2 mL a 1 mL, con un tiempo de reacción de 24 horas, se observa que a 0.2 mL y 0.4 mL el plasmón tiene una tendencia ascendente hasta una absorbancia máxima de 540 nm. El volumen de Camellia sinensis que presenta un plasmón más sobresaliente es a 0.6mL respecto a los demás; posteriormente, ocurre un descenso con 0.8mL y 1mL. Dando indicios de que el sistema sufre colapsos a nivel nanométrico provocando precipitación dejando a un lado las características nanométricas; lo cual resulta en una disminución intensidad. El volumen de 0.6 mL presenta un ligero desplazamiento hacia el rojo, que se refiere al aumento en el tamaño del sistema, concluyéndose que es el mejor volumen.

Tabla 12. Resultados del plasmón para el sistema de AgNp con Camellia sinensis..

|  | mL del reductor | Plasmón | Sistema con la |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | respuesta mas | Figura | Inciso |
|  |  |  | sobresaliente |  |  |
| Au | 0.2 mL | 532 nm |  | 20 | a |
|  | 0.4 mL | 540 nm |  | 20 | b |
| Metal: |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 mL | 542 nm | ** | 20 | c |
|  | 0.8 mL | 547 nm |  | 20 | d |
|  | 1 mL | 551 nm |  | 21 | e |
|  | 0.2mL a 1 mL | 540 nm |  | 21 | g |

86

| a |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.9 | 0.2 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 30 min |  |  |  |  |  |  | 30 min |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |  |  |  |  |  |  | 60 min |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 90 min |  |  |  |  |  |  | 90 min |
| Absorbancia | 1.4 |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  | 120min |  |  |  |  |  |  | 120min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 240 min |  |  |  |  |  |  | 240 min |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 24 horas |  |  |  |  |  | 24 horas |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4ml 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60min |
|  | 0.7 |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90min |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0575.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120min |
| c | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |  |  | 600 | 450 | 475 |  | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
|  |  |  | Longitud de onda (nm) |  | 0.8 | d 2.4 |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  | 240min |
|  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 h |
|  | 2.8 |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 240 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | 0.6ml |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.2 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900min.8ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 2.0 | 120min |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbancia | 2.2 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 24 horas |  |  |  |  |  | 30 min |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | Absorbancia | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 120min |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 450 | 475 |  | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |  | 575 | 600 | 450 | 475 |  | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |

Longitud de onda (nm)	Longitud de onda (nm)

Figura 20. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con extracto acuoso de Camellia sinensis y 5ml de la solución de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M; en donde se trabajo con los volúmenes de: a) con 1mL de reductor, b) 2mL de redcutor, c) 3mL de reductor, d) 4mL de reductor. Evaluando la reacción cada 30 minutos hasta 24 horas de reacción.

87

|  | e |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 min |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  | 60 min |  | 2.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24h |  | 120min |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  | 240 min |  | 2.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |  |  |  |  |  |
| Absorbancia | 1.8 |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  | 1mL |  |  |  | 2.23 |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |  |  |  |  |

|  | g |  | Longitud de onda (nm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.0 |  |  |  |  |  | 0.2 ml |
|  | 2.8 |  |  |  |  |  | 0.4 ml |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6 ml |
|  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 540nm |  | 0.8 ml |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ml |
| Absorbancia | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

Longitud de onda (nm)

2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5

Tiempo (h)

Figura 21. Espectro de UV-Vis del sistema de AuNp sintetizadas con C. sinensis , con un volumen de: a) 5mL. Condensación de los 5 volúmenes utilizados (1-5mL) a 24 horas de reacción (c), Representación del cambio de color de las soluciones de oro.

88

Figura 22. Micrografías MET de AuNp obtenidas mediante el sistema de 0.6mL de extracto acuoso de Camellia sinensis, con 5mL de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M después de 24 horas de reacción. Patrón de difracción de área selecta a diferentes acercamientos (a-c). Histograma de frecuencia del tamaño del sistema de AuNp obtenido mediante TEM.

En la Figura 22-A,B se presentan las micrografías del sistema de nanopartículas de oro obtenidas con 0.6mL del extracto acuoso de C. sinensis; resultado del análisis por microscopia electrónica de transmisión (TEM)(20) la micrografías se presentan en una escala de 100nm y 50nm. Podemos apreciar la polidispersidad del sistema; aunque la morfología esférica se mantiene en casi su totalidad constante. Un dato importante es que se aprecia notablemente que estas se encuentran inmersas y rodeadas por la biomasa del extracto, lo cual ayuda a contener la morfología de las nanopartículas. En rango de tamaño está por debajo de los 100nm. Aunque también se observan también pequeñas aglomeraciones de estas nanopartículas con tamaños diversos. En la misma se presenta el histograma

89

de frecuencia de tamaño (Figura 22-D), del cual obtenemos el tamaño promedio del sistema, el cual es de: x= 22 nm δ=2.4nm.

El patrón de difracción de área selecta de nanopartículas de oro (AuCs) se presenta en la Figura 22; esto nos sirve para elucidar la estructura cristalina de las

nanopartículas de Au, la cual con base en los datos experimentales se demuestra que

la estructura es una fcc y la indexación de los anillos del plano de difracción está dada por los siguientes datos teóricos y experimentales; los cuales han sido indexados con los planos (111), (200), (220) y (311) respectivamente (Tabla 13)

Tabla 13. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de oro AuCS.

| Anillo | Distancia | Distancia | hkl | 2θ | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (°A) | R (°A) |  |  |  |
| 1 | 2.355 | 2.354603 | 111 | 38.1836 | 19.0918 |
| 2 | 2.039 | 2.013288 | 200 | 44.3917 | 22.19585 |
| 3 | 1.442 | 1.429286 | 220 | 64.5759 | 32.28795 |
| 4 | 1.23 | 1.217137 | 311 | 77.5471 | 38.77355 |

90

1

2

Figura 23. Gráfico de Dispersión de Luz del sistema de AuNp sintetizadas con Camellia sinensis.

En la Figura 23 se presenta el gráfico de dispersión de luz dinámica (64,65) en donde el tamaño promedio de las nanopartículas AuCs es de 21.55nm. Con esto se complementa que la polidispersidad obtenida por TEM, en donde los tamaños oscilan entre los 20 nm a 24 nm de diámetro, mientras que con DLS tenemos una distribución de 31.08 nm, vemos la correlación entre las dos técnicas. En DLS se detectan algunas aglomeraciones debido a la presencia del pico 2 con una distribución de 1.57 nm; esto pudiera estar ocurriendo debido a la inmersión de las AuCs en la biomasa del extracto.

91

- Nanopartículas de Plata (AgNp)

  - Nanopartículas de plata reducidas con (NaBH4).

La síntesis química de nanopartículas de plata, en donde se reacciona soluciones de nitrato de plata (10-3M) con soluciones de borohidruro de sodio (NaBH4) (10-2M), variando el volumen del reductor desde 1ml hasta 5mL, se fue monitoreando mediante Espectroscopía UV-Vis en la cual se espera una banda de plasmón superficial a los 420nm. Los gráficos obtenidos van desde los 30 minutos hasta las 24 horas de reacción, la nucleación de las nanopartículas llega a su punto máximo son las 24 horas de haber sido iniciada la reacción.

Las soluciones presentan una coloración característica para AgNp, esta coloración va desde una solución incolora (sal de plata) hasta una escala en tonos amarillo (Figura25) dependiendo de las características que presente al final del tiempo de reacción.

Las F433igura 24 y 25 demuestran los resultados de las soluciones de donde reaccionó la sal de plata con diferentes volúmenes del reductor (NaBH4), la síntesis se fue monitoreando desde los 30 minutos hasta las 24 horas de reacción, mediante un Espectrómetro Uv-Vis. Se observa claramente la posición del plasmón en una longitud de onda promedio de nm ver Tabla 14; las bandas características de absorción presentan una tendencia ascendente con un ligero desplazamiento hacia el rojo, indicando un posible aumento en el tamaño, también se aprecia la banda con un ancho de pico ancho, esto también es atribuible a que el tamaño es mayor que si se compara con un sistema ideal, indicando la polidispersidad dentro de la solución

La Figura 25(g) se presentan los espectros de absorción en relación a los volúmenes utilizados en esta síntesis que fueron de 1 mL a 5 mL, las lecturas de absorción se tomaron después de haber transcurrido 24 horas de iniciada la reacción. Ente gráfico nos muestra la diferencia tan marcada que existe entre los

92

primeros tres volúmenes (1mL, 2mL, 3mL) en donde su plasmón casi no se aprecia y con una anchura en los picos considerable; mientras que ocurre todo lo contrario con el plasmón de las soluciones a 4mL y 5mL en donde se aprecia una banda plasmónica definida y muy marcada a los 400 nm, en donde hasta la anchura del pico disminuyo respecto al anterior volumen; indicando que no existe tanta polidispersidad en el sistema. Con respecto a lo que se publica en la bibliografía, tenemos un ligero corrimiento hacia el rojo. Lo cual se concluye que el mejor sistema evaluado en esta sección son los que se trata la solución de plata con 5mL de NaBH4 a un tiempo de 24 horas.

Tabla 14. Resultados del plasmón para el sistema de AgNp con NaBH4..

|  | mL del reductor | Plasmón | Sistema con la |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | respuesta mas | Figura | Inciso |
|  |  |  | sobresaliente |  |  |
| Ag | 1mL | 433 nm |  | 24 | a |
|  | 2 mL | 432 nm |  | 24 | b |
| Metal: |  |  |  |  |  |
|  | 3 mL | 428 nm |  | 24 | c |
|  | 4 mL | 428 nm - 400nm | ** | 24 | d |
|  | 5 mL | 430 nm |  | 25 | e |
|  | 1mL a 5 mL | 400 nm |  | 25 | g |

93

| a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |
| Absorbancia | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia | 1.5 | 240 min |  |  |  |  |  |  |  | 120min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 4ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60min |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1.0550 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |  | 575 | 600 |  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 90min |
| c |  |  | Longitud de onda (nm) | 0.9 |  |  | d |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  | 120min |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240min |
|  |  |  |  |  | 3ml |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 h |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 4ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 2.0 |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |
| Absorbancia | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.5 |  | 90 min |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |  | 120min |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
|  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |

Figura 24. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con NaBH4 y estabilizadas con Citrato de Sodio y 5ml de la solución de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M; en donde se trabajo con los volúmenes de: a) con 1mL de reductor, b) 2mL de reductor, c) 3mL de reductor, d) 4mL de reductor. Evaluando la reacción cada 30 minutos hasta 24 horas de reacción.

94

| e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 min |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
|  |  | g |  | Longitud de onda(nm) |  |  |  | Tiempo (h) |
|  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 400nm |  |  |  |  |  |  | 1ml |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ml |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3ml |  |
|  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 4ml |  |
|  | Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  | 5ml |  |
|  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

Longitud de onda (nm)

Figura 25. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con NaBH4 , con un volumen de: a) 5mL. Condensación de los 5 volúmenes utilizados (1-5mL) a 24 horas de reacción (c), Representación del cambio de color de las soluciones de oro.

En la Figura 26 se presentan micrografías del sistema de AgNp obtenidas a partir del sistema de 5mL de NaBH4; resultado del análisis por microscopia electrónica de transmisión (TEM)(20) la micrografías se encuentran a una escala de 50nm y 20nm ; aquí podemos ver la polidispersidad que presenta el sistema; aunque la morfología predominantemente son esféricas, el rango promedio de tamaño esta por debajo de los 50nm. Aunque también se observan también pequeñas aglomeraciones de estas nanopartículas con tamaños diversos. En la misma se presenta el histograma de frecuencia (Figura 26-D) de tamaño, del cual obtenemos el tamaño promedio del sistema x= 8nm δ=0.8nm.

95

A	B

C	D

Figura 26. Micrografías MET de AgNp obtenidas mediante el sistema de 5mL de NaBH4 y estabilizadas con Citrato de Sodio, con 5mL de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M después de 24 horas de reacción. Patrón de difracción de área selecta a diferentes acercamientos (a-c). Histograma de frecuencia del tamaño del sistema de AgNp obtenido mediante TEM.

El patrón de difracción de electrones de área selecta de nanopartículas de plata (AgBH) que se presenta en la Figura 26, nos sirve para elucidar la estructura cristalina de las nanopartículas de Ag, la cual con base en los datos experimentales se demuestra que la estructura es una fcc y la indexación de los anillos del plano de difracción está dada por los siguientes datos teóricos y experimentales; los cuales han sido indexados con los planos (111), (200), (220) y (311) respectivamente (Tabla 15)

96

Tabla 15. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de plata AgBH.

| Anillo | Distancia | Distancia | hkl | 2θ | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (°A) | R (°A) |  |  |  |
| 1 | 2.355 | 2.3546057 | 111 | 38.1836 | 19.0918 |
| 2 | 2.039 | 2.013336 | 200 | 44.3917 | 22.19585 |
| 3 | 1.442 | 1.4292237 | 220 | 64.5759 | 32.28795 |
| 4 | 1.23 | 1.2137324 | 311 | 77.5471 | 38.77355 |

* JCPDS 04-0783.

En la Figura 27 se presenta el gráfico de dispersión de luz dinámica en donde el tamaño promedio global de las nanopartículas de plata (AgNp) reducidas con NaBH4 es de 13.10nm, complementado con TEM podemos ver que no existe una diferencia significativa entre los resultados de las dos técnicas corroborándose la polidispersidad de este sistema de nanopartículas, es importante señalar que existe una cantidad menor de aglomeraciones de AgNp, pero se observan mediante la presencia del pico 1 con una distribución de 45.90 nm; pudiendo tener nanopartículas empalmadas unas con otras provocando una dispersión mayor.

97

1

2

Figura 27. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AgNp sintetizadas con NaBH4

98

3.2.2 Nanopartículas de plata reducidas con Camellia sinensis.

Para la segunda síntesis de nanopartículas de plata (AgNp) se hacen reaccionar soluciones de nitrato de plata (10-3M) con extracto acuoso de Camellia sinensis, el volumen se fue variando desde 1mL hasta 5mL, los resultados se obtuvieron mediante Espectroscopía UV-Vis, esperando una respuesta del palsmón a 420 nm, las soluciones se fueron midiendo a diferentes tiempos de reacción que fueron desde 30 minutos hasta 24 horas. Las soluciones presentan una coloración característica, la cual nos da la pauta de que la formación gradual de AuNp; esta coloración oscila ente el color amarillo claro hasta amarillo intenso (Figura 29).

En las Figura 28 y 29 se muestran los resultados de hace reaccionar sal de plata (AgNO3) con varios volúmenes de Camellia sinensis. Se observa una banda plasmónica superficial a una longitud de onda promedio de 412 nm, ver Tabla 16; estas bandas presentan un ligero desplazamiento hacia el rojo, conforme la reacción va avanzando, este desplazamiento nos pudiera estar indicando un aumento en el tamaño de las nanopartículas, el pico ancho indica una polidispersidad grande, auqnue desde aquí se puede estar presentando que estas presentan una morfología esférica dentro del sistema; el cual posteriormente se podrá corroborar con las otras dos técnicas analíticas (TEM y DLS).

La Figura 29 se presentan los resultados del sistema de nanopartículas de plata con soluciones del extracto acuoso de Camellia sinensis, con volumenes de 1mL hasta 5mL, a un tiempo de reacción de 24 horas. Aquí podemos visualizar claramente como los picos de 1mL, 2mL y 3mL van presentan una tendencia ascendente y cierta similitud; mientras que el sistema a 4mL presenta una respuesta de menor absorbancia, para que finalmente el sistema de 5mL presentara de nueva cuenta una respuesta plasmónica mayor en comparación con los demás volúmenes adicionados, la mayoría se centran a 430nm. Esto es un indicio de que el sistema a concentraciones mayores empieza a presentar características nanométricas más

99

homogéneas y tamaños homogéneos. A lo cual se concluye que los mejores resultados son los de 5mL del extracto acuoso de C. sinensis.

Tabla 16. Resultados del plasmón para el sistema de AuNp con Camellia sinensis.

|  | mL del reductor | Plasmón | Sistema con la |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | respuesta mas | Figura | Inciso |
|  |  |  | sobresaliente |  |  |
| Ag | 1mL | 433 nm |  | 28 | a |
| Metal: | 2 mL | 434 nm |  | 28 | b |
|  | 3 mL | 426 nm |  | 28 | c |
|  | 4 mL | 428 nm |  | 28 | d |
|  | 5 mL | 430 nm |  | 29 | e |
|  | 1mL a 5 mL | 430 | ** | 29 | g |

| a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| Absorbancia | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 4ml |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 0.0 |
|  | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |  | 575 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |

|  |  |  | 2ml |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 min |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 min |  |  |  |  |  |  |  |
| 120min |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 min |  |  |  |  |  |  |  |
| 24horas |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

30 min

60 min

90 min 120min 240 min 24horas

30 min 60min 90min

| c |  |  | Longitud de onda (nm) | 0.9 |  | d |  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0 |  |  |  |  | Absorbancia | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4ml |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absrobancia |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 90 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.0 |  | 24horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  | 450 | 475 | 5000.5 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitud de onda (nm) |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm)

120min

240min 24 h

30 min

60 min

90 min 120min 240 min 24horas

Figura 28. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con extracto acuoso de Camellia sinensis y 5ml de la solución de Ácido Tetracloroaúrico 10-3 M; en donde se trabajo con los volúmenes de: a) con 1mL de reductor, b) 2mL de redcutor, c) 3mL de reductor, d) 4mL de reductor. Evaluando la reacción cada 30 minutos hasta 24 horas de reacción.

100

|  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24h |  |  |  |  |  | 30 min |  |  | 3.0 |  |  |  |
|  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 min |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 120min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 240 min |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24horas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbancia |  |  |  |  |
| Absorbancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  | 5mL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |  |  |  |  |

Longitud de onda (nm)

g

|  | 3.0 | 429nm |  |  |  | 1ml |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2ml |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  | 3ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5ml |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbancia | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

Longitud de onda (nm)

2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5

Tiempo (h)

Figura 29. Espectro de UV-Vis del sistema de AgNp sintetizadas con C. sinensis , con un volumen de: a) 5mL. Condensación de los 5 volúmenes utilizados (1-5mL) a 24 horas de reacción (c), Representación del cambio de color de las soluciones de plata.

101

A	C

B

D

Figura 30. Micrografías MET de AgNp obtenidas mediante el sistema de 5mL de extracto acuoso de Camellia sinensis, con 5mL de Nitrato de Plata 10-3 M después de 24 horas de reacción. Patrón de difracción de área selecta a diferentes acercamientos (a-c). Histograma de frecuencia del tamaño del sistema de AgNp obtenido mediante TEM.

La Figura 30 son micrografías del sistema de AgNp obtenidas a partir del sistema de 5mL del extracto acuoso de C. sinensis; resultado del análisis por microscopia electrónica de transmisión (TEM)(20) la micrografías se presentan en una escala de 100nm y 50nm; aquí podemos ver la polidispersidad que presenta el sistema; aunque la morfología pudiera mantenerse en esféricas; aunque también se surgen morfologías como en su mayoría se tienen formas esféricas, asi como morfolgías de triángulos o icosaedros. En algunas de las secciones de las micrografías se aprecia ligeramente la biomasa que cubre y co-ayuda a la estabilidad de las morfologías y tamaños que en este caso estan por debajo de los 60nm. También existen pequeñas aglomeraciones con tamaños diversos, afectando a la

102

polidispersidad del sistema. En la Figura 30-D se presenta el histograma de frecuencia de tamaño, del cual obtenemos el tamaño promedio del sistema, el cual es de: x= 48 nm y δ=1.2nm.

El patrón de difracción de área selecta de nanopartículas de plata (AgCs) se presenta en la Figura 30; esto nos sirve para elucidar la estructura cristalina de las

nanopartículas de Au, la cual con base en los datos experimentales se demuestra que

la estructura es una fcc y la indexación de los anillos del plano de difracción está dada por los siguientes datos teóricos y experimentales; los cuales han sido indexados con los planos (111), (200), (220), (311) y (222) respectivamente (Tabla 17).

Tabla 17. Datos teóricos y experimentales cristalográficos de plata AgCs.

|  | Anillo | Distancia | Distancia | hkl | 2θ | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T (°A) | R (°A) |  |  |  |
|  | 1 | 2.355 | 2.3576565 | 111 | 38.1836 | 19.0918 |
|  | 2 | 2.039 | 2.0414413 | 200 | 44.3917 | 22.19585 |
|  | 3 | 1.442 | 1.4716703 | 220 | 64.5759 | 32.28795 |
|  | 4 | 1.23 | 1.2536041 | 311 | 77.5471 | 38.77355 |
|  | 5 | 1.1174 | 1.1127803 | 222 | 82.7212 | 41.3606 |

En la Figura 31 se presenta el gráfico de dispersión de luz dinámica en donde el tamaño promedio global de AgCs es de 60.57nm, mientras que en el TEM se tiene tamaños promedios de 48nm se ve claramente la correlación que hay entre las dos técnicas analíticas. Las pequeñas aglomeración o morfologías diferentes que se apreciaron en las micrografías, aquí se encuentran definidas por el pico 1 con una distribución de 95.11nm en donde este valor es bastante alto, pero acertado puesto que al no ser todas esféricas presentan un mayor ángulo de dispersión aumentando de manera global el resultado.

103

1

2

Figura 31. Gráfico de dispersión de Luz del sistema de AgNp sintetizadas con Camellia sinensis.

104

- Toxicología

  - Evaluación toxicológica Aguda

Los resultados obtenidos se dividieron en dos etapas, en las que se les dosifico diferentes concentraciones que fueron desde una administración hasta 16 dosis en un lapso no mayor a 24 horas. Cada una de estas etapas tuvo su tiempo de observación de 14 días de manera separada.

Las concentraciones de los sistemas se fueron variando en base al metal (Au o Ag) y a la síntesis de las mismas, esto, con el fin de evaluar si existía una correlación entre la toxicidad ejercida por el metal y el medio en que se encuentran inmersas hacia el organismo administrado; esta concentraciones se muestran en la Tabla 7 de la sección de metodología, en donde se pueden apreciar las dosis administradas durante cada una de las 2 etapas.

Tabla 7. Dosis empleadas para la Evaluación toxicológica aguda.

|  | Dosis a 24 h | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 dosis | 2 dosis | 3 dosis | 8 dosis | 16 dosis |
| Sistema | Au NaBH4 | 1.73mg/kg | 2.87mg/kg | 5.749mg/kg | 13.84mg/kg | 27.68mg/kg |
|  | Au Camellia | 1.762mg/kg | 3.523mg/kg | 7.05mg/kg | 14.096mg/kg | 28.192mg/kg |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
|  | Ag NaBH4 | 0.349mg/kg | 0.698mg/kg | 1.397mg/kg | 3.152 mg/kg | 6.30mg/kg |
|  | Ag Camellia | 0.335mg/kg | 0.670mg/kg | 1.34mg/kg | 2.68mg/kg | 5.36mg/kg |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
| Controles | SSI | / | / | / | / | / |
|  | Camellia | / | / | / | / | / |
|  | sinensis |  |  |  |  |  |
|  | HAuCl 4 | 10-3M | 10-3M | 10-3M | 10-3M | 10-3M |
|  | NaBH4 | 10-2M | 10-2M | 10-2M | 10-2M | 10-2M |

105

Algo importante es mencionar que los sistemas utilizados en todos los estudios toxicológicos; fueron administrados directamente de cómo se obtiene la solución después de cada una de las síntesis; no se les modifico ni altero de ninguna manera; simplemente se dejó que los sistemas (soluciones) se estabilizaran en un tiempo máximo de 24 horas, para poder tener sistemas estándar, y no existiera una incertidumbre entre cada uno de los resultados.

Las variables que se analizaron en cada uno de los grupos de 3 roedores fueron: los pesos corporales (diariamente), la ingesta diaria de alimento (IDA) y el volumen diario de agua (VDA) desde el día 1 hasta el día 14; para cada una de las dos etapas realizadas del estudio.

3.3.1.1 Nanopartículas de Oro (Toxicidad aguda).

La evolución de los pesos corporales de los diferentes lotes de murinos durante el análisis de toxicidad aguda para la Etapa 1 se muestra en la Figura 32(a) y para la Etapa 2 en la Figura 32(b), el periodo de tiempo fue desde 1 hasta 14 días; para los sistemas de AuNp sintetizadas con NaBH4 y C. sinensis, con el fin de verificar si existía una relación entre el método de síntesis con la toxicidad durante su administración; podemos apreciar un aumento gradual de los pesos corporales de los roedores (día con día); no se presentó ninguna disminución de peso; por lo tanto tampoco de inhibición del apetito; a excepción del lote 5AuBH (Figura 32(b)) en donde se tuvo es deceso de un miembro del grupo así como la disminución progresiva de pesos corporales durante los 14 días de experimentación.

106

|  | a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| (g) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| corporales | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesos | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Tiempo de exposición (días)

|  | b |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | SSI |  |  |  |  | SSI |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HAuCl4 |  |  |  |  | HAuCl4 |
|  | 37 |  | NaBH4 |  |  |  |  | 85 |
|  | 36 |  | C.sinensis |  |  |  |  | NaBH4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C.sinensis |
|  | 35 |  | 1AuBH |  |  |  |  | 4AuBH |
| (g) |  |  | 2AuBH |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  | 5AuBH |
|  |  |  | 3AuBH |  |  |  |  |  |
| corporales | 33 |  |  |  |  |  |  | 4AuCs |
|  |  |  | 1AuCs |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  | 5AuCs |
|  |  |  | 2AuCs |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3AuCs |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesos | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Tiempo de exposición (días)

Figura 32. Pesos corporales de los lotes: a) Etapa 1 y b) Etapa 2 de la exposición aguda.

1AuBH y 1AuCs: 1 administración de nanopartículas de oro, 2AuBH y 2AuCs: 2 administraciones de nanopartículas de oro, 3AuBH y 3AuCs: 3 administraciones de nanopartículas de oro, 4AuBH y 4AuCs: 8 administraciones de nanopartículas de oro, 5AuBH y 5AuCs: 16 administraciones de nanopartículas de oro.

* P < 0.05

En la Figura 32 que muestra los pesos corporales de la evaluación toxicológica aguda de AuNp; ahí mismo se muestran sus grupos control, mediente un análisis estadístico de la distribución de probabilidad T de Student con un intervalo de confianza P<0.05 lo podemos ver que para la Figura 32(a)(b) existen diferencias significativas menores a 0.05 pudiendo indicar cierta influencia de las AuNp en el organismo a dosis mayores del sistema nanométrico, afectando algunos pesos corporales, causando una disminución de este después de su administración y durante su periodos de observación a los diferentes lotes.

107

En la Tabla 18 se encuentran condensados todos los datos de los pesos relativos de los órganos (hígado, riñones, testículos, corazón y bazo) de los lotes dosificados con AuNp por las dos rutas sintéticas para las dos etapas de dosificación; así como también se encuentran datos de la ingesta diaria de alimento (IDA) y el volumen diario de agua (VDA).

Tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 no presentan pruebas suficientes y convincentes de la existencia de una toxicidad aguda mortal durante su administración después de 14 días de observación, los órganos no presentaron cambios notables a nivel macroscópico, pero si en sus pesos relativos. En las Tabla 18 se muestra las diferentes dosis y sistemas de nanopartículas comparadas con los lotes testigo; de esta manera se evaluó la existencia de alguna diferencia notoria de alguno de los parámetros a analizar; los resultados muestran diferencias significativas de P<0.05 y P<0.01 entre los pesos relativos de los órganos para los lotes tratados con las mayores dosis de AuNp, como lo fueron 3AuBH en hígados y testículos; así como para 2AuCs y 3 AuCs en testículos y riñones respectivamente, dando indicios de la interacción de las AuNp con el organismo, lo que provoca aumentos en los pesos relativos de los órganos sin llegar a provocar la muerte.

108

| Tabla 18. Pesos relativos de la Etapa 1 y 2 |  | para las nanopartículas de oro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dosis | IDA (g) |  | VDA (mL) |  | PRH (%) |  | PRR (%) |  | PRT (%) |  | PRC (%) |  | PRB (%) |
|  |  | Tratamiento | (mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Control a |  | 22.15 ± 4.59 | 30.75 ± 9.53 |  | 6.56 ± .305 | 0.77 ± 0.033 | 0.34 ± 0.068 | 0.57 ± 0.031 | 0.32 ± 0.053 |  |
|  |  |  |  | HAuCl4b | 10-3M | 20.1 ± 2.87 | 30.75 ± 3.86 | 6.33 ± 0.321 | 0.83 ± 0.034 | 0.22 ± 0.145 | 0.62 ± 0.072 | 0.74 ± 0.405 |  |
|  |  |  |  | NaBH4c | 10-2M | 21.5 ± 3.24 | 32.75 ± 6.13 |  | 6.27 ± 1.10 | 0.76 ± 0.052 | 0.16 ± 0.038 | 0.58 ± 0.054 | 0.29 ± 0.033 |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. sinensis d |  | 20.57 ± 1.4 |  | 26.5 ± .57 |  | 6.3 ± 0.1 | 0.84 ± 0.038 | 0.18 ± 0.068 | 0.65 ± 0.151 | 0.35 ± 0.029 |  |
|  |  |  |  | 1Au-BHe | 1.4374 | 20.8 ± 3.42 |  | 40.25 ± 4.5 |  | 6.3 ± 1.51 | 0.73 ± 0.083 | 0.36 ± 0.051 | 0.67 ± 0.072 | 0.36 ± 0.066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*a-f) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Au-BH f | 2.8749 | 20.55 ± 2.69 |  | 40.25 ± 4.5 |  | 6.3 ± 1.51 | 0.73 ± 0.081 | 0.24 ± 0.174 | 0.78 ± 0.314 | 0.65 ± 0.426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (* b-g) |  |  |  | (*d-g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3Au-BH g | 5.7499 | 22.6 ± 3.54 | 35.25 ± 4.11 | 6.86 ± 0.118 | 0.78 ± 0.075 |  | 0.34 ± | 0.58 ± 0.060 | 0.36 ± 0.066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Au-C. | 1.7629 | 22.82 ± 2.97 |  | 33 ± 3.55 | 6.66 ± 0.451 | 0.81 ± 0.069 | 0.21 ± 0.123 | 0.57 ± 0.058 | 0.34 ± 0.029 |  |
|  |  |  |  | sinensis h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (**c-i) (**d-i) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Au-C. | 3.525 | 24.22 ± 2.86 |  | 28.75 ± | 6.03 ± 0.288 | 0.82 ± 0.069 | 0.37 ± 0.072 | 0.57 ± 0.059 | 0.39 ± 0.156 |  |
|  |  |  |  | sinensis i |  |  |  | 1.892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*b-j) (*d-j) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Au-C. | 7.051 | 22.25 ± |  | 35.5 ± 7.59 | 6.26 ± 0.028 | 0.75 ± 0.027 | 0.23 ± 0.156 | 0.55 ± 0.054 | 0.36 ± 0.066 |  |
|  |  |  |  | sinensis j |  | 0.581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dosis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamiento | (mg/kg) | IDA (g) |  |  | VDA (ml) |  | PRH (%) |  | PRR (%) |  | PRT (%) |  |  | PRC (%) |  | PRB (%) |
|  |  |  |  | Control SSI | - | 20.95 ± 2.66 |  | 22 ± 4.08 |  | 5.96 ± 0.288 | 0.73 ± 0.057 | 0.30 ± 0.056 |  | 0.57 ± 0.120 | 0.32 ± 0.027 |
|  |  |  |  | HAuCl4 | 10-3M | 15.05 ± |  | 21.5 ± 7.14 |  | 5.5 ± 0.655 |  | 0.61 ± 0.081 | 0.38 ± 0.063 | 0.52 ± 0.056 | 0.35 ± 0.035 |
|  |  |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NaBH4 | 10-2M | 16.95 ± 2.13 |  | 28.75 ± 3.21 | 5.83 ± 0.723 | 0.76 ± 0.152 | 0.36 ± 0.052 |  | 0.56 ± 0.058 | 0.34 ± 0.102 |
|  |  |  |  | C. sinensis | - | 17.47 ± 3.31 | 27 ± 2.161 |  | 6.13 ± 0.651 | 0.73 ± 0.057 | 0.36 ± 0.083 | 0.57 ± 0.049 | 0.37 ± 0.071 |
|  |  |  |  | 4Au-BH | 11.4992 | 15.37 ± 1.22 |  | 30.75 ± 3.31 | 6.20 ± 1.71 |  | 0.75 ± 0.219 | 0.21 ± 0.113 |  | 0.54 ± 0.227 | 0.34 ± 0.050 |
|  |  |  |  | 5 Au-BH | 22.9984 | 14.07 ± 2.53 | 22.75 ± 2.62 | 4.20 ± 3.66 |  | 0.51 ± 0.445 | 0.23 ± 0.204 | 0.48 ± 0.427 | 0.30 ± 0.011 |
|  |  |  |  | 4 Au- C. | 14.1032 | 12.05 ± 5.36 |  | 19.75 ± 2.06 | 6.16 ± 1.078 | 0.74 ± 0.216 | 0.34 ± 0.066 |  | 0.65 ± 0.196 | 0.29 ± 0.021 |
|  |  |  |  | sinensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 Au- C. | 28.2064 | 12.7 ± 7.15 |  | 18 ± 4.69 |  | 5.93 ± 0.461 | 0.76 ± 0.104 | 0.20 ± 0.099 | 0.55 ± 0.056 | 0.32 ± 0.076 |
|  |  |  |  | sinensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datos expresados en Media ± Desviación estándar. n=3

Au-BH: nanopartículas de oro reducidas con Borohidruro de sodio Au-C.sinensis: nanopartículas de oro reducidas con Camellia sinensis

IDA: ingesta diaria de alimento en gramos, VDA: volumen diario de agua en mililitros, PRH: peso relativo de hígado, PRR: peso relativo de riñones, PRT: peso relativo de testículos, PRC: peso relativo de corazón, PRB: peso relativo de bazo

*P<0.05, **P<0.01

109

Esto lo podemos apreciar más adelante con los análisis a los órganos a más detalle que se realizó en la siguiente parte del estudio; lo que si se observo fue una especie de aglomeración en los fluidos internos corporales del organismo provocadas por la interacción de las AuNp con el organismo (Figura 33)

Figura 33. Fotografía de un roedor diseccionado, después de ser administrado con AuNp.

Estos posibles daños se podrán comprobar más adelante durante los cortes histológicos de los órganos seleccionados para verificar si las AuNp se almacenaron en alguno de los órganos en cuestión, así como el posible daño causado por las interacciones de estos nanomateriales con el organismo, favorecidos con el pH y las fuerzas de Van der Waals.

Como conclusión se asume que no existe un daño severo hacia los murinos expuestos a un estudio toxicológico agudo, ya que solamente se tuvo una muerte en uno de los sistemas de AuBH, sin embargo si se obtienen resultados de las diferencias significativas en los pesos relativos de los órganos expuestos comparados con los órganos de los murinos testigos, lo que nos pudiera dar la información de que existe una alteración interna por la interacción con las AuNp

110

3.3.1.2 Nanopartículas de Plata (Toxicidad aguda).

Los resultados condensados de la evolución de los pesos corporales de los diferentes grupos de roedores durante el análisis de exposición aguda de AgNp, en la cual para la Etapa 1 (Figura 34(a)) y para la Etapa 2 (Figura 34(b)), en un intervalo de tiempo de 14 días; para los sistemas de AgNp sintetizadas con NaBH4 como con C. sinensis. En donde podemos observar que existe una tendencia de aumento gradual de los pesos corporales de los roedores en la Etapa 1; mientras que en la Etapa 2 si se observan descensos en los pesos corporales de algunos miembros de los grupos administrados con AgNp, por lo que se podría presumir que al estar en contacto con el nanomaterial, este provoca una inhibición del apetito repercutiendo en los pesos corporales sobre todo en los primeros días del análisis. En la Figura 34 se observan los pesos corporales de los murinos expuestos a una exposicion aguda (24 horas) de AgNp, así como la comparación con los controles; en base a un análisis estadístico de la distribución de probabilidad T de Student con un intervalo de confianza P<0.05 lo podemos ver que para la Figura 34 (a)(b) en la cual si existen diferencias significativas (P<0.05) entre los pesos corporales de los lotes control y los lotes administrados con AgNp durante los 14 días de observación; aunque no se tuvo ningún deceso, en esta evaluación.

|  | a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| (g) | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| corporales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Pesos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Tiempo de exposición (días)

|  | b |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  | SSI |
|  |  |  | SSI |  |  |  |  | AgNO3 |
|  | 39 |  | AgNO3 |  |  |  |  | NaBH4 |
|  |  |  | NaBH4 |  |  |  |  | C.sinensis |
|  |  |  | C.sinensis |  |  |  |  |  |
| (g) | 38 |  |  |  |  |  |  | 4AgBH |
|  |  |  | 1AgBH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2AgBH |  |  |  |  | 5AgBH |
| corporales | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | 3AgBH |  |  |  |  | 4AgCs |
|  | 36 |  | 1AgCs |  |  |  |  | 5AgCs |
|  |  |  | 2AgCs |  |  |  |  |  |
| Pesos |  |  | 3AgCs |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Tiempo de exposición (días)

| Figura 34. Pesos corporales de los lotes para la a) Etapa 1 y b) Etapa 2 de la exposición aguda. |  |
| --- | --- |
| *1AgBH y 1AgCs: 1 administración de nanopartículas de plata * 2AgBH y 2AgCs: 2 administraciones de |  |
| nanopartículas de plata * 3AgBH y 3AgCs: 3 administraciones de nanopartículas de plata * 4AgBH y 4AgCs: |  |
| 8 administraciones de nanopartículas de plata *5AgBH y 5AgCs: 16 administraciones de nanopartículas de | 111 |
| plata. |  |
| *P<0.05 |  |

En la Tabla 19 se encuentran condensados todos los datos de los pesos relativos de los órganos (hígado, riñones, testículos, corazón y bazo) de los lotes dosificados con AgNp por las dos rutas sintéticas para las dos etapas de dosificación; así como también se encuentran datos de la ingesta diaria de alimento (IDA) y el volumen diario de agua (VDA).

Tanto en la etapa 1 y etapa 2 no muestran pruebas suficientes de que existe una toxicidad aguda causante de la muerte de alguno de los roedores durante su administración después de 14 días de observación, los órganos no presentaron cambios notables a nivel macroscópico pero si en sus pesos relativos comparado. En la Tabla 19 se muestra la ingesta diaria de alimento, la ingesta diaria de agua y pesos relativos de los órganos, en donde se comparan con los lotes testigo. Los resultados muestran diferencias significativas de P<0.05 y P<0.01 entre los pesos relativos de los órganos para los lotes tratados con AgNp reducidas por los dos métodos, dando indicios de la interacción de las AgNp con el organismo afectando de cierta manera a los órganos internos, lo que provoca aumentos en los pesos relativos pero sin llegar a provocar la muerte de ningún miembro de los lotes.

Este estudio permite evaluar el potencial toxicológico de las nanopartículas metálicas (Au o Ag), para obtener información de la toxicidad acumulada a una exposición prolongada a bajas dosis (72-73) en un lapso no mayor de 24 horas y de esta manera poder evaluar la tolerancia fisiológica y metabólica del organismo a la interacción de este con las nanopartículas. Para estos estudios se pusieron en contacto durante 28 días los lotes de murinos con las nanopartículas, para observar signos tóxicos. Las dosis fueron administradas de forma intraperitoneal, y se mantuvieron en observación durante 28 días para determinar sintomatología de cada uno de ellos.

112

Tabla 19. Pesos relativos de la Etapa 1 y 2 para las nanopartículas de plata.

| Tratamiento | Dosis | IDA (g) | VDA (mL) | PRH (%) | PRR (%) | PRT (%) | PRC (%) | PRB (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |

| Control | - | 22.15 ± 4.59 | 30.75 ± 9.53 | 6.56 ± .305 | 0.77 ± 0.033 | 0.34 ±0.068 | 0.57 ±0.031 | 0.32 ±0.053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | AgNO3 |  | 10-3M | 20.25 ± 3.21 |  | 30.75 ± 3.8 | 6.46 ± 0.709 |  | 0.78 ± 0.027 |  | 0.24 ± 0.081 |  | 0.59 ± 0.101 | 0.29 ± 0.016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NaBH4 |  |  | 10-2M |  |  | 21.5 ± 3.24 |  |  | 32.75 ± 6.13 |  | 6.27 | ± 1.10 |  |  | 0.76 ± 0.052 |  |  | 0.16 ± 0.038 |  |  | 0.58 ± 0.054 | 0.29 ± 0.033 |
|  |  | C. sinensis | - |  | 20.57 ± 1.4 |  | 26.5 ± .57 | 6.3 | ± 0.1 |  | 0.84 ± 0.038 |  | 0.18 ± 0.068 |  | 0.65 ± 0.151 | 0.35 ± 0.029 |
|  |  | 1Ag-BH |  |  | 0.3492 |  |  | 24.9 ± 2.35 |  |  | 34.5 ± 4.04 |  | 5.73 | ± .208 |  |  | 0.77 ± 0.042 |  |  | 0.36 ± 0.051 |  |  | 0.67 ± 0.072 | 0.36 ± 0.094 |
|  |  | 2 Ag-BH | 0.6985 |  | 20.55 ± 2.11 |  | 31.25 ± 5.61 | 6.96 | ± 4.41 |  | 0.82 ± 0.147 |  | 0.24 ± 0.174 |  | 0.78 ± 0.314 | 0.65 ± 0.426 |
|  |  | 3Ag-BH |  |  | 1.397 |  |  | 9.15 ± 1.85 |  |  | 13.55 ± 1.42 |  | 6.6 | ± 0.1 |  |  | 0.74 ± 0.101 |  |  | 0.34 ± 0.064 |  |  | 0.58 ± 0.060 | 0.40 ± 0.082 |
|  |  | 1 Ag-C. | 0.335 |  | 23.22 ± 2.63 |  | 31 ± 4.63 | 6.27 ± 0.305 |  | 0.81 ± .092 |  | 0.21 ± 0.104 |  | 0.57 ± 0.061 | 0.36 ± 0.014 |
|  |  | sinensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Ag-C. |  |  | 0.67 |  |  | 21.77 ± 2.05 |  |  | 34.75 ± 5.25 |  | 7.23 ± 0.451 |  |  | 0.82 ± 0.076 |  |  | 0.37 ± 0.065 |  |  | 0.65 ± 0.051 | 0.52 ± 0.099 |
|  |  | sinensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Ag-C. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 ± 0.92 |  | 0.81 ± 0.092 |  | 0.20 ± 0.106 |  | 0.65 ± 0.111 | 0.47 ± 0.132 |
|  |  |  | 1.34 |  | 22.8 ± 1.82 |  | 29.5 ± 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sinensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tratamiento |  | Dosis (mg/kg) | IDA (g) | VDA (mL) | PRH (%) | PRR (%) | PRT (%) | PRC (%) | PRB (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control SSI |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20.95 ± 2.66 | 22 ± 4.08 | 5.96 ± 0.288 | 0.73 ± 0.057 | 0.30 | ± 0.056 | 0.57 ± 0.120 | 0.32 ± 0.027 |
| AgNO3 |  | 10-3M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.35 ± 2.28 | 28.75 ± 3.21 | 5.96 ± 0.378 | 0.73 ± 0.057 | 0.33 | ± 0.066 | 0.61 ± 0.068 | 0.34 ± 0.058 |
| NaBH4 |  | 10-2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.95 ± 2.13 | 28.75 ± 3.21 | 5.83 ± 0.723 | 0.76 ± 0.152 | 0.36 | ± 0.052 | 0.56 ± 0.058 | 0.34 ± 0.102 |
| C. sinensis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.47 ± 3.31 | 27 ± 2.161 | 6.13 ± 0.651 | 0.73 ± 0.057 | 0.36 | ± 0.083 | 0.57 ± 0.049 | 0.37 ± 0.071 |
| 4AgBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7936 |  | 12.8 ± 3.21 | 20.5 ± 3.69 | 5.66 ± 0.208 | 0.80 ± 0.100 | 0.26 | ± 0.21 | 0.56± 0.028 | 0.29 ± 0.020 |
| 5 Ag-BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5872 |  | 12.1 ± 3.96 | 19 ± 2.94 | 5.86 ± 0.305 | 0.80 ± 0.100 | 0.41 | ± 0.075 | 0.62 ± 0.027 | 0.32 ± 0.076 |
| 4 Ag- C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sinensis |  | 2.68 |  | 13.32 ± 4.23 | 23.25 ± 7.08 | 6.7 ± 0.871 | 0.76 ± 0.115 | 0.31 | ± 0.117 | 0.55 ± 0.021 | 0.48 ± 0.194 |
| 5 Ag- C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sinensis | 5.36 |  | 13.07 ± 3.46 | 20.5 ± 3.69 | 6.13 ± 0.321 | 0.76 ± 0.057 | 0.24 | ± 0.168 | 0.53 ± 0.062 | 0.46 ± 0.147 |

Datos expresados en Media ± Desviación estándar. n=3

Ag-BH: nanopartículas de plata reducidas con Borohidruro de sodio Ag-C.sinensis: nanopartículas de plata reducidas con Camellia sinensis

IDA: ingesta diaria de alimento en gramos, VDA: volumen diario de agua en mililitros, PRH: peso relativo de hígado,

3.3.2 Análisis Subagudo

PRR: peso relativo de riñones, PRT: peso relativo de testículos, PRC: peso relativo de corazón, PRB: peso relativo de bazo

*P<0.05, **P<0.01

113

- Evaluación subaguda

  - Nanopartículas de Oro (AuNp).

Los resultados se basan en la exposición de las AuNp de manera subaguda durante 28 días ininterrumpidos, a la misma hora y en las mismas condiciones ambientales así como las mismas condiciones de síntesis para cada uno de los sistemas de AuNp, las cuales son: para oro reducido con Borohidruro de Sodio con 3mL (AuBH) y oro reducido con el extracto acuoso de Camellia sinensis con 0.6mL (AuCs). Las dosis que se administraron se basan en la Tabla 8 (en la metodología) de cada sistema, en una dilución 1/100 para cada una de las dosis. Se analizaron las variables de los lotes como: los pesos corporales, la ingesta diaria de alimento (IDA) y el volumen diario de agua (VDA) desde el día 1 hasta el día 28.

La Figura 35 se muestra la evolución de los pesos corporales de los grupos durante del análisis subagudo para las AuNp, en un intervalo de tiempo de 1 a 28 días. Podemos observar que existe una tendencia de aumento de los pesos corporales, a excepción del lote NaBH4 (control) ya que en los primeros días presentó una disminución drástica de su peso corporal, aunque hay que enfatizar que esto viro conforme transcurrió el tiempo de observación.

|  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  | SSI |
| (g) | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NaBH4 |
|  | 37 |  |  |  |  |  | C.sinensis |
| corporales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  | AuBH |
|  | 35 |  |  |  |  |  | AuCs |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Pesos | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Tiempo de exposición (días)

Figura 35. Pesos corporales del estudio subagudo.

AuBH nanopartículas de oro reducidas con NaBH4, AuCs nanopartículas de oro reducidas con

Camellia sinensis.

* P < 0.05 **P<0.01

114

En la Figura 35 se tienen los controles: SSI, NaBH4 y C. sinensis; como los grupos administrados; con base a un análisis estadístico con la distribución de probabilidad T de Student con intervalos de confianza P<0.05 y P<0.01 podemos ver que existen algunas variaciones y diferencias significativas en los pesos corporales entre si, para algunos integrantes de un mismo lote adminsitrado así como disminuciones de pesos en los dias 1 hasta 28; este gráfico nos indica que pese a que las dosis tuvieron un tiempo y concentración de administración mayor no se obtuvo ningún deceso; pero si están causando alguna reacción adversa provocando cierta inhibición de apetito.

Tabla 20 . Pesos relativos de órganos expuestos  a nanopartículas de oro (Análisis Subagudo).

|  | Dosis | IDA |  | VDA (mL) | PRH (%) | PRR (%) | PRT (%) | PRC (%) | PRB (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratamiento | (mg/kg) | (g) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control SSIa |  |  |  |  |  | (*a-d) |  |  |  |
|  | - | 20.95 | ± | 22 ± 4.08 | 5.70 ± | 0.73 ± | 0.377 ± | 0.455 ± | 0.351 ± |
|  |  | 2.66 |  |  | 0.245 | 0.028 | 0.056 | 0.043 | 0.213 |
|  |  |  |  |  |  | (*b-d) |  | (*b-d) |  |
| NaBH4b | 10-2M | 16.95 | ± | 28.75 ± | 5.60 ± | 0.70 ± | 0.384 ± | 0.519 ± | 0.316 ± |
|  |  | 2.13 |  | 3.21 | 7.90 | 0.70 | 0.044 | 0.040 | 0.050 |
|  |  |  |  |  |  | (*a-c) |  |  |  |
| Au-BHc | 22.9984 | 30.94 | ± | 56 ± 10 | 6.00 ± | 0.80 ± | 0.209 ± | 0.434 ± | 0.334 ± |
|  |  | 8.64 |  |  | 8.60 | 1.30 | 0.099 | 0.057 | 0.085 |

| Au-C.s.d | 28.2064 | 32.74 ± | 47.20 ± | 5.80 ± | 0.70 ± | 0.210 ± | 0.482 ± | 0.319 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.12 | 8.75 | 9.99 | 0.70 | 0.092 | 0.075 | 0.048 |

Datos expresados en Media ± Desviación estándar n=5

Au-BH: nanopartículas de oro reducidas con Borohidruro de sodio Au-C.sinensis: nanopartículas de oro reducidas con Camellia sinensis

IDA: ingesta diaria de alimento en gramos, VDA: volumen diario de agua en mililitros, PRH: peso relativo de hígado, PRR: peso relativo de riñones, PRT: peso relativo de testículos, PRC: peso relativo de corazón, PRB: peso relativo de bazo

*P<0.05, **P<0.01

Al igual que en los estudios agudos, al término de la observación (28 días) se sacrificaron y diseccionaron a los roedores y se analizó estadísticamente la ingesta diaria de alimento, la ingesta diaria de agua y pesos relativos de los órganos (hígado, riñones, testículos, corazón y bazo) comparándolos con los órganos testigo, resultados estan condensados en la Tabla 20. Se muestran diferencias significativas de P<0.05 y P<0.01 entre los pesos relativos de los órganos para los lotes tratados con AuNp reducidas por los dos métodos, proporcionando la

115

información de cierta interacción de las AuNp con el organismo, lo que provocó aumentos en los pesos relativos de los órganos aunque sin llegar a la muerte.

3.3.2.1 Nanopartículas de Plata (AgNp).

Los resultados se basan en la exposición de las AgNp de manera subaguda durante 28 días, a la misma hora con las mismas condiciones ambientales así como las mismas condiciones de síntesis para cada uno de los sistemas de AgNp, las cuales son: para plata reducida con Borohidruro de Sodio con 5mL (AgBH) y plata reducida con el extracto acuoso de Camellia sinensis con 5mL (AgCs). De igual manera las dosis que se administraron se basan en la Tabla 8 (en la metodología) de cada sistema, en una dilución 1/100 Se analizaron las variables de cada uno de los lotes como: los pesos corporales de los murinos, la ingesta diaria de alimento (IDA) y el volumen diario de agua (VDA) desde el día 1 hasta el día 28.

La Figura 36 muestra la evolución de los pesos corporales de los diferentes lotes de roedores durante del análisis subagudo, en un intervalo de tiempo de 1 hasta 28 días; para los sistemas de nanopartículas AgBH y AgCs. En donde se aprecia una tendencia de aumento en todos los pesos corporales, y al igual que los resultados anteriores, el lote administrado con NaBH4 presento una disminución del peso corporal en los primeros días de observación, aunque después el peso corporal de este lote aumento, aunque no con la misma tendencia que los demás lotes control. En la Figura 36 se muestran los pesos corporales de todos los lotes que fueron dosificados intraperitonealmente con AgNp, se tienen los lotes control: SSI, NaBH4 y C. sinensis y mediante el uso de un análisis estadístico con la distribución de probabilidad T de Student con intervalos de confianza P<0.05 y P<0.01 podemos ver que existen variaciones y diferencias significativas de los pesos corporales así como disminuciones de los pesos corporales de estos desde los dias 1 hasta 28 días de observación de cada uno de los lotes, este gráfico nos indica que pese a que las dosis tuvieron un tiempo y concentración de administración mayor no se

116

obtuvo ningún deceso; pero si están causando alguna reacción adversa provocando cierta inhibición de apetito.

|  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | SSI |
|  | 39 |  |  |  |  |  | NaBH4 |
|  | 38 |  |  |  |  |  | C.sinensis |
| (g) |  |  |  |  |  |  | AgBH |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AgCs |
| corporales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Pesos | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Tiempo de exposición (días)

Figura 36. Pesos corporales del estudio subagudo.

AgBH nanopartículas de plata reducidas con NaBH4, AgCs nanopartículas de plata reducidas con

Camellia sinensis. * P < 0.05 **P<0.01

Tabla 17 . Pesos relativos de órganos expuestos  a nanopartículas de plata (Análisis Subagudo).

Tratamiento	Dosis

(mg/kg)	IDA (g)	VDA (mL)	PRH (%)	PRR (%)	PRT (%)	PRC (%)	PRB (%)

(1/100)

| Control SSI | - | 20.95 ± | 22 ± | 5.70 ± | 0.73 ± | 0.377 ± | 0.455 ± | 0.351 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.66 | 4.08 | 0.245 | 0.028 | 0.056 | 0.043 | 0.213 |

|  | NaBH4 | 10-2M | 16.95 ± | 28.75 ± | 5.60 ± | 0.70 ± | 0.384 ± | 0.519 ± | 0.316 ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.13 | 3.21 | 7.901 | 0.70 | 0.044 | 0.040 | 0.050 |
|  | Ag-BH | 6.3 | 32.76 ± | 46.2 ± | 5.91 ± | 0.70 ± | 0.41 ± | 0.41 ± | 0.34 ± |
|  |  |  | 5.29 | 12.45 | 9.001 | 1.1 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
|  | Ag-C.s | 5.36 | 32.2 ± | 44.4 ± | 5.92± | 0.8 ± | 0.31 ± | 0.43 ± | 0.32 ± |
|  |  |  | 1.86 | 9.76 | 6.745 | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

Datos expresados en Media ± Desviación estándar n=5

Ag-BH: nanopartículas de plata reducidas con Borohidruro de sodio Ag-C.sinensis: nanopartículas de plata reducidas con Camellia sinensis

IDA: ingesta diaria de alimento en gramos, VDA: volumen diario de agua en mililitros, PRH: peso relativo de hígado, PRR: peso relativo de riñones, PRT: peso relativo de testículos, PRC: peso relativo de corazón, PRB: peso relativo de bazo

*P<0.05, **P<0.01

117

De la misma manera que en los estudios anteriores se analizaron los mismos aspectos durante el tiempo de observación; en donde los resultados se presentan en la Tabla 21 como son la ingesta diaria de alimento, la ingesta diaria de agua y pesos relativos de los órganos comparados con los lotes testigo. Los resultados muestran diferencias significativas de entre P<0.05 y P<0.01 entre los pesos relativos de los órganos para los lotes tratados AgNp reducidas por los dos métodos, dando indicios de la interacción de las AgNp con el organismo, lo que provoca aumentos en los pesos relativos de los órganos sin llegar a provocar la muerte.

Al no presentarse ninguna muerte en ninguno de los dos análisis tanto en el agudo como en el subagudo, no se puede llegar a concluir con una dosis máxima permisible, ni mucho menos con una DL50, ya que no se presentaron descensos significativos durante las evaluaciones. Más sin en cambio si se obtienen resultados interesantes de los factores adversos en los organismos causados por la interacción con las AuNp y AgNP como: cierta inhibición del apetito, presencia de daños macroscópicos en los órganos; diferencias significativas en pesos relativos de los órganos (hígado, riñones, testículos, corazón y bazo).

Uno de los hallazgos más importantes es el aumento significativo a nivel macroscópico en el estómago, como se muestra en la Figura 37 causado por las nanopartículas de oro sintetizado con BH4.

| Control | Analizado |
| --- | --- |

Figura 37. Comparativa de estómago (control vs AuBH).

118

Es importante enfatizar que estos daños son causados por los metales utilizados en tamaño nanométrico (Au y Ag), mas no por la ruta de síntesis; ya que ni el medio químico (NaBH4) ni el medio biológico (Camellia sinensis) están causando diferencias entre sí ni afectando lo organismos vivos utilizados durante el análisis.

3.4 Histolocalización.

Al no presentarse mortandad alguna durante los análisis toxicológicos antes mencionados, es necesario saber si estos nanomateriales presentaron efectos adversos o cierto grado de alojamiento o deposición en algunos órganos (hígado y riñón) por su afinidad biológica o por ser más susceptibles ya que presentan una irrigación sanguínea importante y al ser los órganos principales de la desintoxicación, pudieran estar comprometidos al momento de estar en contacto con las nanopartículas metálicas. Es por esto que es importante analizar los cortes histológicos para determinar las posibles zonas de alojamiento de las AuNp y AgNp es estos dos órganos analizados.

3.4.1 Histolocalización de nanopartículas de oro.

Este análisis sirve de soporte para la parte de toxicológica de las AuNp sintetizadas por los dos métodos para determinar la posible zona en la que se depositaron las nanopartículas durante los estudios toxicológicos previos, en donde se les administraron de manera gradual concentraciones conocidas de estos nanomateriales. Es importante conocer si las nanopartículas de oro AuNp se depositaron en conductos sanguíneos y principales zonas del órgano en las que se almacenaron; estos resultados se dan gracias a las propiedades ópticas de las AuNp (fluorescencia)(19,31,60) que nos permitirán visualizar las zonas mediante la excitación electrónica provocando fluorescencia de las AuNp mediante el uso de un

119

Microscopio de Epifluorescencia. Se realizaron los cortes de órganos administrados con AuNp mediante la metodología de criotomía, se hizo una comparación con órganos testigo/control para determinar diferencias entre los cortes.

En la Figura 38 se observan diversos cortes del hígado en los que se compara el hígado control (1a-1c) y el hígado tratado con nanopartículas de oro reducidas con NaBH4 (2a-3c) AuBH, podemos apreciar zonas fluorescentes en las periferias de las venas centrales, arterias biliares y conductos sanguíneos que corresponden a la respuesta óptica de AuNp con la longitud de onda de los filtros azul (397nm) y verde (519nm) del Microscopio de Epifluoresencia; donde el filtro azul proporcionó una mejor respuesta que el verde, debido a una correlación entre e nanomaterial y la longitud de onda del filtro. Es importante resaltar que en las micrografías 2a y 3a que se tomaron sin la interacción de los filtros del equipo, son micrografías de campo claro en las que se observan acumulaciones color marrón debidas a la existencia de hemorragias internas al grado de causar cierto grado de necrosidad en los tejidos y alteraciones celulares.

120

Figura 38. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del hígado control 1(a-c) y fotografías del hígado tratado con AuNp reducidas con NaBH4 2 y 3(a-c).

121

En la Figura 39 se observan los diversos cortes de riñones. Se hace una comparación entre el riñón control (1a-1c) y el riñón tratado con nanopartículas de oro reducidas con NaBH4 (2a-3c) AuBH, donde se observan zonas que fluorescen con mayor intensidad que los cortes comparados con el riñón control. Esta diferencia de fluorescencia se debe a la presencia de AuNp y su interacción con el haz de electrones del microscopio, generando una fluorescencia más intensa; así también se observa una mayor intensidad en las zonas de los epitelios.

Figura 39. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del riñón control 1(a-c) y fotografías riñón tratado con AuNp reducidas con NaBH4 2 y3 (a-c).

122

En la Figura 40 se observan diversos cortes de hígado, en la que se compara el hígado control (1a-1c) y el hígado tratado con AuNp reducidas con el extracto acuoso de Camellia sinensis (2a-3c) (AuCs) donde se observan zonas fluorescentes en las periferias de las venas centrales, arterias biliares y conductos sanguíneos que corresponden a la respuesta óptica de AuNp a la longitud de onda de los filtros azul (397nm) y verde (519nm) del Microscopio de Epifluoresencia; observándose una mejor respuesta para el filtro azul. En las micrografías 2a y 3a realizadas a campo claro se aprecian acumulaciones color marrón consecuencia de hemorragias internas, y alteraciones en los órganos debidos a la gran cantidad de sangre que contienen, propiciando la generación de tejidos necrosadas.

En la Figura 41 se observa los diversos cortes de riñones; se hace una comparación entre el riñón control (1a-1c) y el riñón tratado con nanopartículas de oro reducidas con el extracto acuoso de Camellia sinensis (2a-3c) (AuCs), donde se observan zonas que fluorescen con mayor intensidad que el riñón control. Esta diferencia de fluorescencia se debe a la presencia de AuNp y su interacción con microscopio, se aprecia una mayor intensidad en las zonas de los epitelios.

En los cortes de hígado y riñón que fueron expuestos a sistemas de AuNp reducidas por los dos métodos se observan alteraciones degenerativas (necrosis general) cuando se analizan los tejidos en campo claro siendo factores de importancia y con cierta relevancia para relacionarlos con los resultados toxicológicos, ya que se considera un efecto directo y nocivo hacia el organismo por la exposición de las AuNp con él órgano (generalmente irreversibles). De igual manera podemos ver que existe una deposición de las AuNp principalmente en venas y arterias de los órganos analizados.

La necrosis hepática es una repuesta común de una contaminación tóxica, esta respuesta se observa en todos los tratamientos comparados con los grupos control, con una incidencia del 95%.

123

Figura 40. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del hígado control 1(a-c) y fotografías del hígado tratado con AuNp reducidas con Camellia sinensis 2 y 3 (a-c).

124

Figura 41. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del riñón control 1(a-c) y fotografías riñón tratado con AuNp reducidas con Camellia sinensis 2 y3 (a-c).

125

3.4.2 Histolocalización de nanopartículas de plata.

De la misma manera; estos análisis sirven de soporte para la parte de toxicológica de las AgNp sintetizadas por los dos métodos para determinar la posible zona en la que se depositaron las nanopartículas durante los estudios toxicológicos previos, en donde se les administraron de manera gradual concentraciones conocidas de estos nanomateriales. Es importante conocer si las AgNp se depositan en los conductos sanguíneos (42) y determinar las principales zonas en los diferentes órganos en las que se almacenan; esto gracias a las propiedades ópticas de las AgNp (fluorescencia)17-19 que nos permitirán visualizar las zonas mediante la excitación electrónica provocando exista una fluorescencia específica para las AgNp mediante el uso de un Microscopio de Epifluorescencia. Para los cortes de órganos dosificados con AgNp mediante la misma metodología anterior que fue la criotomía, todos los cortes se compararon contra un corte testigo/control para determinar diferencias.

En la Figura 42 se observan diversos cortes del hígado, en la que se compara el hígado control (1a-1c) y el hígado tratado con AgNp reducidas con NaBH4 (2a-3c) AgBH donde podemos observar zonas fluorescentes en las periferias de las venas centrales, arterias biliares y conductos sanguíneos que corresponden a la respuesta óptica de AgNp con la longitud de onda de los filtros azul (397nm) y verde (519nm) del Microscopio de Epifluoresencia; donde el filtro azul proporcionó una mejor respuesta que el verde, debido a una correlación entre e nanomaterial y la longitud de onda del filtro. Es importante resaltar que en las micrografías 2a y

126

3a que se tomaron sin la interacción de los filtros del equipo, son micrografías de campo claro en las que se observan acumulaciones color marrón debidas a la existencia de hemorragias internas al grado de causar cierto grado de necrosidad en los tejidos y alteraciones celulares.

Figura 42. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del hígado control 1(a-c) y fotografías del hígado tratado con AgNp reducidas con NaBH4 2 y 3(a-c).

127

En la Figura 43 se observan los diversos cortes de riñones. Se hace una comparación entre el riñón control (1a-1c) y el riñón tratado con AgNp reducidas con NaBH4 (2a-3c) (AgBH), donde se observan zonas que fluorescen con mayor intensidad que el riñón control. Esta diferencia de fluorescencia se debe a la presencia de AgNp y su interacción con el haz del microscopio. Se observa una mayor intensidad en las zonas de los epitelios.

Figura 43. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del riñón control 1(a-c) y fotografías riñón tratado con AgNp reducidas con NaBH4 2 y3 (a-c).

128

En la Figura 44 se observan diversos cortes de hígado, en la que se compara el hígado control (1a-1c) y el hígado tratado con AgNp reducidas con el extracto acuoso de Camellia sinensis (2a-3c) (AgCs) donde se observan zonas fluorescentes en las periferias de las venas centrales, arterias biliares y conductos sanguíneos que corresponden a la respuesta óptica de AgNp a la longitud de onda de los filtros azul (397nm) y verde (519nm) del Microscopio de Epifluoresencia; observándose una mejor respuesta para el filtro azul. Es importante resaltar que en las micrografías 2a y 3a se observan acumulaciones color marrón debidas a la existencia de hemorragias internas, al grado de causar necrosidad en los tejidos.

En la Figura 45 se observa los diversos cortes de riñones; se hace una comparación entre el riñón control (1a-1c) y el riñón tratado con AgNp reducidas con el extracto acuoso de Camellia sinensis (2a-3c) (AgCs), donde se observan zonas que fluorescen con mayor intensidad que el riñón control. Esta diferencia de fluorescencia se debe a la presencia de AgNp y su interacción con microscopio. Se observa una mayor intensidad en las zonas de los epitelios.

En los cortes de hígado y riñón que fueron expuestos a sistemas de AgNp reducidas por los dos métodos se observan alteraciones degenerativas (necrosis general) cuando se analizan los tejidos en campo claro siendo factores de importancia y con cierta relevancia para relacionarlos con los resultados toxicológicos, ya que se considera un efecto directo y nocivo hacia el organismo por la exposición de las AgNp con él órgano (generalmente irreversibles). De igual manera podemos ver que existe una deposición de las AgNp principalmente en venas y arterias de los órganos analizados.

La necrosis hepática es una repuesta común de una contaminación tóxica, esta respuesta se observa en todos los tratamientos comparados con los grupos control, con una incidencia del 95%.

129

Figura 44. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del hígado control 1(a-c) y fotografías del hígado tratado con AgNp reducidas con Camellia sinensis 2 y 3 (a-c).

130

Figura 45. Fotografías de histolocalización obtenidas mediante el Microscopio de Epifluorescencia. Fotografías del riñón control 1(a-c) y fotografías riñón tratado con AgNp reducidas con Camellia sinensis 2 y

3 (a-c).

131

Tanto para los cortes de hígado y de riñón que fueron expuestos a sistemas de AuNp y AgNp reducidos mediante el uso de dos metodologías diferentes se observan alteraciones degenerativas (necrosis en general) al ser analizadas por microscopia óptica de campo claro se presentan secciones color marrón siendo factores de importancia, ya que se consideran un efecto nocivo directo de la exposición tanto de las AuNp como AgNp con él órgano a analizado (generalmente irreversibles). La necrosis hepática y renal es una repuesta común de la exposición tóxica, esta respuesta se observa en todos los tratamientos comparados con los grupos control.

- Histopatología.

  - Nanopartículas de oro.

Con esta técnica se pudieron evaluar las alteraciones histopatológicas de las células en los cortes de hígado y riñón tratados con AuNp sintetizados por los dos métodos, estos se compraron con cortes histológicos de lotes control, para evaluar diferencias histopatológicas. Se localizaron las áreas específicas de los tejidos relacionados con el daño hepático y renal en las que se presentaron anomalías (67) de los cortes anteriores; mientras que los hígados y riñones de los grupos control presentaron una histología normal. Para el hígado los hepatocitos y citoplasmas son homogéneos; las venas centrales, así como células epiteliales y ductos biliares son claramente visibles. Mientras que para los riñones se muestran los epitelios, túbulos y glomérulos con claridad sin alteraciones en los parénquimas de cada unos de los lotes control.

132

En la Figura 46 presenta los cortes de los órganos que fueron expuestos a las AuNp se muestra un impacto nocivo e irreversible a dicha exposición. Los cambios histopatológicos de hígado y riñón presentan un efecto adverso para la salud (33), ya que se encontraron diferencias entre los cortes expuestos a AuNp comparados con los cortes control. Las alteraciones hepáticas afectan áreas específicas generando daños a la salud 106-108.

Figura 46. Histopatología de hígado. Control (1a-b) y cortes de hígado administrado con AuBH (2a-b) y AuCs (3a-b), después del estudio subagudo.

133

En la Figura 46 (1a;1b) se presenta los cortes de hígado control donde se muestran histologías hepáticas homogéneas donde el parénquima de todo el tejido es uniforme; se encuentra una estructura estándar en todo el corte, no se observa una alteración celular en ningún punto de las micrografías (1a, 1b) está compuesto por lóbulos hexagonales con las venas centrales y tríadas hepáticas. Los hepatocitos se organizan desde la vena central y están separados por sinusoides homogéneos, son regulares y contienen un núcleo esferoidal y distribución adecuada de la cromatina.

Para los cortes de hígado expuestos a AuNp reducidas con NaBH4 (Figura 46 (2a;2b)) y AuNp reducidas con C. sinensis (Figura 46 (3a;3b)) se identifican cambios evidentes y circunstanciales en su histología general, ya que en todo el corte se aprecian alteraciones celulares hepáticas, como aperturas de estas, exposición de la cromatina. En estos cortes los lóbulos hepáticos se observan ligeramente borrosos, el citoplasma de algunas células muestra espacios vacios tipo vacuola y aperturas de las células, así como condensación de la cromatina; o incluso alteración en la estructura histológica general del parénquima del corte. Incluso en algunos casos se encuentra totalmente expuesta la cromatina en las proximidades de las sinusoides; pudiendo llegara a ser bastante perjudicial para la célula.

En la Figura 47 (1a;1b) se prestan a los cortes de riñón control, donde se muestran histologías homogéneas en los glomérulos y túbulos renales; los túbulos colectores están revestidos con epitelio cúbico simple y con una pequeña acumulación intersticial de cromatinas definida y sin alteraciones.

Para los cortes de riñón expuestos con AuNp reducidas con NaBH4 (Figura 47 (2a;2b)) y reducidas con C. sinensis (Figura 46 (3a;3b)), se identifican cambios en su histología afectando considerablemente a las células renales, teniendo diferencias significativas e importantes entre los cortes control y los tratados con las dosis de

134

AuNp en estos cortes los epitelios y glomérulos se observan ligeramente más grandes y muestran espacios vacios y aperturas celulares, así como una acumulación, desorden y exposición de la cromatina; así como la presencia de alteraciones de las membranas celulares, hasta llegar incluso a la apertura de las mismas, todo esto provocado por la interacción constante de las AuNp con el órgano durante las administraciones subagudas realizadas durante el experimento.

Figura 47. Histopatología de riñón. Control (1a-b) y cortes de riñón administrado con AuBH (2a-b) y AuCs (3a-b), después del estudio subagudo.

135

3.6.2 Nanopartículas de Plata.

Al igual que para los sistemas de nanopartículas de oro, se realizaron los cortes de hígado y riñón tratados con AgNp sintetizadas por los dos métodos, comparándose con los cortes de los lotes control, para evaluar diferencias histológicas significativas. Se localizaron las áreas específicas de los tejidos relacionados con el daño hepático y renal que se presentaron anomalías (67). Todos los cortes de hígados y riñones de los grupos control presentaron una histología normal. En relación al hígado, los hepatocitos y citoplasmas son homogéneos; las venas centrales (CV), así como células epiteliales y ductos biliares son claramente visibles. Mientras que para los riñones se muestran los epitelios, túbulos y glomérulos con claridad sin alteraciones en los parénquimas de cada unos de los lotes control.

En la Figura 48 podemos observar los cortes de los órganos que fueron expuestos a las AgNp y se muestra un impacto nocivo e irreversible a la exposición de los nanomateriales en un organismo vivo. Los cambios histopatológicos de hígado y riñón presentan un efecto irremediable para la salud (33) en comparación con los cortes control, en donde algunas de las alteraciones hepáticas afectan áreas específicas y por consiguiente funciones vitales del órgano, generando daños a la

salud 106-108.

136

Figura 48. Histopatología de hígado. Control (1a-b) y cortes de hígado administrado con AgBH (2a-b) y AgCs (3a-b), después del estudio subagudo.

137

En la Figura 48 (1a;1b) se presenta los cortes de hígado control donde se muestran histologías hepáticas homogéneas donde el parénquima de todo el tejido es uniforme; se encuentra una estructura estándar en todo el corte, no se observa una alteración celular en ningún punto de las micrografías (1a, 1b) está compuesto por lóbulos hexagonales con las venas centrales y tríadas hepáticas. Los hepatocitos se organizan desde la vena central y están separados por sinusoides homogéneos, son regulares y contienen un núcleo esferoidal y distribución adecuada de la cromatina.

Para los cortes de hígado expuestos a AgNp reducidas con NaBH4 (Figura 48 (2a;2b)) y reducidas con C. sinensis (Figura 48 (3a;3b)) se identifican cambios evidentes y circunstanciales en su histología general, ya que en todo el corte se aprecian alteraciones celulares hepáticas, como aperturas de estas, exposición de la cromatina. En estos cortes los lóbulos hepáticos se observan ligeramente borrosos, el citoplasma de algunas células muestra espacios vacios tipo vacuola y aperturas de las células, así como condensación de la cromatina; o incluso alteración en la estructura histológica general del parénquima del corte. Incluso en algunos casos se encuentra totalmente expuesta la cromatina en las proximidades de las sinusoides; pudiendo llegara a ser bastante perjudicial para la célula.

En la Figura 49 (1a;1b)se presentan a los cortes de riñón control, donde se muestran histologías homogéneas en los glomérulos y túbulos renales; los túbulos colectores están revestidos con epitelio cúbico simple y con una pequeña acumulación intersticial de cromatinas definida y sin alteraciones.

Para los cortes de riñón expuestos con AgNp reducidas con NaBH4 (Figura 49 (2a;2b)) y reducidas con C. sinensis (Figura 49 (3a;3b)), se identifican cambios en su histología afectando considerablemente a las células renales, teniendo diferencias significativas e importantes entre los cortes control y los tratados con las dosis de AuNp en estos cortes los epitelios y glomérulos se observan ligeramente más grandes y muestran espacios vacios y aperturas celulares, así

138

como una acumulación, desorden y exposición de la cromatina; así como la presencia de alteraciones de las membranas celulares, hasta llegar incluso a la apertura de las mismas, todo esto provocado por la interacción constante de las AuNp con el órgano durante las administraciones subagudas realizadas durante el experimento.

Figura 49. Histopatología de riñón. Control (1a-b) y cortes de riñón administrado con AgBH (2a-b) y AgCs (3a-b), después del estudio subagudo.

139

CONCLUSIONES

  - Las nanopartículas de Au mediante el uso de 3 mL de NaBH4 (AuBH), tienen un tamaño entre 7.5 - 10 nm, con un plasmón a 540 nm. Mientras que las nanopartículas de Au con 0.6 mL de extracto acuoso de Camellia sinensis (AuCs), tienen un tamaño de 20 - 24nm; con un plasmón a 542 nm. Las nanopartículas de Au obtenidas tienen forma esférica.

  - Las nanopartículas de Ag mediante el uso de 5 mL de NaBH4 (AgBH), tienen un tamaño de 7.5 -12 nm, con un plasmón a 400nm. Mientras que las nanopartículas de Ag con 5 mL de extracto acuoso de Camellia sinensis (AgCs), tienen un tamaño de 47 - 55 nm, con un plasmón a 427nm. Las nanopartículas de Ag obtenidas son de forma esférica.

- Los estudios toxicológicos no presentaron mortandad en ninguno de los dos análisis, esto incluye la evaluación toxicológica aguda y subaguda, para los grupos de roedores administrados vía intraperitoneal tanto a nanopartículas de Au y Ag; por cada una de las dos rutas sintéticas: química y biológica.

- Se presentaron diversos factores adversos en los roedores causados por la interacción con las AuNp y AgNP tales como: cierta inhibición del apetito, daños macroscópicos en los órganos (estómago); así como diferencias significativas de los pesos relativos de los órganos (hígado, riñones, testículos, corazón y bazo).

- Los órganos más afectados fueron el hígado y riñón, los cuales presentaron diferencias en sus pesos relativos.

- Aunque no se llega a expresar una dosis letal como tal, el presente trabajo si proporciona información de que, aun a dosis muy pequeñas, estos nanomateriales están causando un daño a nivel celular en modelos in vivo; pero sin llegar a la muerte.

141

- Se pudo observar la acumulación de las nanopartículas de Au y Ag mediante el uso del Microscopio de Epifluorescencia, en las periferias de las venas hepáticas y en los epitelios (riñón) gracias a sus propiedades ópticas.

- En las fotografías de campo claro presentan alteraciones degenerativas (necrosis), considerándose un efecto nocivo e irreparable, directamente relacionado a la exposición de las AuNp / AgNp con él órgano generalmente irreversibles.

- En la histología celular los órganos mostraron indicios de la afección irreversible en la estructura celular, tales como exposición de la cromatina (hígado) y aumento de los glomérulos (riñón). En los varios cortes se observan fragmentaciones en los parénquimas celulares.

- Se concluye que las nanopartículas de Au presentan daños relevantes, puesto que se acumulan en la periferia de venas y arterias de hígado y riñón. Así como la alteración histológica celular drástica.

- Durante todo el trabajo se presentan evidencias suficientes en las que se puede concluir que la toxicidad de las nanopartículas no está directamente relacionada por: la ruta sintética, tamaño, ni morfología. Más bien depende de las características químicas del metal (Au y Ag); resultando más dañino en los estudios toxicológicos e histológicos, los roedores que fueron administrados a de nanopartículas de Oro (AuNp).

142

BIBLIOGRAFÍA

- Charles Poole P., Frank Owens J., (2003) Introduction to Nanotechnology. Ed. Wiley Interscience, USA, 9.

- Salata VO., (2004) Applications of nanoparticles in biology and medicine. J. Nanobiotech. 1-6.

- Solomon S D, Bahadory M., Jeyarajasingam A V, Rutkowsky S A y Boritz C.,(2007)

Synthesis and Study of Silver Nanoparticles. J. Chem. Education 84 322-325.

- Xia Y, Yang P, Sun Y, Wu Y, Mayers B, Gates B, Yin Y, Kim F, and Yan H 2003 Adv. Mater. 15 353.

- El-Sayed M A 2004 Int. Rev. Phys. Chem. 19 409.

- Santos-Hernández D, González-*ía B. et. al, 2002 Electroanalysis, 14 18.

- Edelstein A S, Cammarata R C, Nanoparticles: Synthesis, Properties and Applications. Bristol: Inst Phys.

- Marie-Christine D and Astruc D 2004 Chem. Rev. 104 293.

- Cheang J C, (2005) Ley de Moore: Nanotecnología y nanociencias: Síntesis y modificación de nanopartículas mediante la implantación de iones. Rev. Digital Universitaria (http://www.revista.unam.mx/vol.6/num7/art65/int65.htm), 6 1-8.

- Laurent S, Forge D, Port M, Roch A, Robic C, Elst L V, and Muller R N, (2008) Chem. Rev. 108 2064

- Zhang L, and Shi G, (2011) J. Phys. Chem. C 115 17206.

- Buzea C, Blandino-Pacheco I I, and Robie K (2007) Biointerphases 2 17.

- Jin Zhong Zhang, Optical Properties and Spectroscopy of Nanomaterials. Ed. World Scientific, USA, 383.

- López-López M y Meléndez-Lira M A, (1997) Avance y Perspectiva 16 243.

- Park J, Estrada A, Sharp K, Sang K, Schwartz J A, Smith D K, (2008) Opt. Express. 16 1590.

- Hutter E , Fendler J H, (2004) Exploitation of localized surface plasmon resonance. Adv. Materials.16 1685-1706.

- Noguez C 2007 J. Phys. Chem. C. 111 3806.

- Cecilia Noguez, Propiedades ópticas de nanopartículas, Red de Nanociencia y nanotecnología

- Kreibig U, Vollmerr M, (1995) Optical Properties of metal clusters. Series in Materials Science, Vol. 25, Berlín, 532.

- Liz-Marzán L M, (2006)Tailoring surface plasmons through the morphology and assembly of metal nanoparticles. Langmuir. 41 22-32.

- Xia Y, and Halas N J, (2005) Shape-controlled synthesis and surface plasmonic properties of metallic nanostructures. MRS Bulletin. 30 338-348.

- Ávila H, Moreno KJ, Arias E, Castrutia G, Vázquez R A, Medellin D I, Ziolo R F, (2008)

Nanopartículas de plata y oro funcionalizadas in situ con el polímero conjugado fluorescente pPET3OC12-sqS. Síntesis, propiedades morfológicas, ópticas y eléctricas, Sup. y V. 21 20-25.

- Razak N, Lumb A, and Harris A T, (2006) The synthesis of metallic nanoparticles inside live plants, Bali R., Laboratory for Sustainable Technology. School of Chem. and Biomol. Engineering. University of Sydney. 224-226.

- Zilli D, Bozzano P, Goyanes S N, Tubiolo G H, and Cukierman AL, (2003) Síntesis de nanotubos de carbono mediante un proceso de deposición química en fase vapor. Jornadas Sam, CONAMET. 10-13.

- Roldan M V, Frattini A L, Sanctis de O A, and Pellegri N S, (2005) Nanopartículas metálicas con formas diversas. Anales AFA. 17 212-217.

144

- Lu Y, Mei Y, Schrinner M, Ballauff M, Möller M, and Breu J, (2007) In Situ Formation of Ag Nanoparticles in Spherical Polyacrylic Acid Brushes by UV Irradiation. J. Phys. Chem. 111 7676-7681.

- Lu Y, Mei Y, Walker R, Ballauff M, and Drechsler M, (2006) ‘Nano-tree’—type spherical polymer brush particles as templates for metallic nanoparticles. Polymer. 47 4985-4995.

- Chandran S P, Chaudhary M, Pasricha R, Ahmad A, and Sastry M, (2006) Synthesis of Gold nanotriangles and Silver nanoparticles using Aloe vera plant extract, Biotech. Prog. 22 577-583.

- Raffi M,( 2007) Synthesis and characterization of metal nanoparticles. High. Edu. Commision Pakistan. Pakistan Research Repository. 97.

- Vilchis-Nestor A, Sánchez V, Camacho M A, Gómez R M, Camacho M A, Arenas J A, (2008)

Solventless synthesis and optical properties of Au nanoparticles using Camellia sinensis extract. Mater. Lett. 62 3103-3105.

- Sasikumar R, and Arunachalam R M, (2009) Mater. Lett. 63 2426.

- Salari M, Mousavikhoie S M, Marashi P, and Rezaee M, (2009) J. of Alloys and Compounds 469 386.

- Deng W J, Xia W, Li C, and Tang Y, (2009).  J. Mater. Process. Technol. 209 4521.

- Sneh O, Clark-Phelps R B, Londergan A R, Winkler J, and Seidel T E, (2002) Thin Solid Films 402 248.

- Wang Y Y, Car K F, and Yao X, (2009).  J. Solid State Chem. 182 3383.

- Wang X, and Chen Y, (2008) A new two-phase system for the preparation of nearly monodisperse silver nanoparticles. Mater. Lett. 62 4366-4368.

- Murray C B, Kaagan C R, and Bawendi M G,  (2000).  Ann. Rev. Mater. Sci. 30 545.

- Yu W , Kan S, Chen H, Lui B, and Zou G, (2008) Synthesis and Mechanims or particle and flower- shaped ZnSe nanocrystals: Green chemical approaches toward green nanoproducts. J. Phys. Chem. 112 567-7571.

- Shankar S S, Rai A, Ahmad A, and Sastry M, (2005) Controlling the optical properties of

Lemongrass extract synthesized gold nanotriangles and potencial application in Infrared- Absorbing optical coatings. Chem. Mater. 17 566-572.

- Krutyakov Y A, Kudrinskiy A A, Olenin A Y, Lisichkin G V,(2008) Synthesis and properties of silver nanoparticles: advances and prospects. Russian Chem. Rev. 77 233-257.

- Kalishwaralal K, Deepak V, Pandian-Kumar S R, and Gurunathan S, (2009) Biores. Tech. 100 5356.

- Sastry M, Ahmad A, Khan I, and Kumar R, (2003) Current Science 85 162.

- Mukherjee P, Ahmad A, Mandal Senapati S, Sainkar R S, Khan M I, Ramani R, Parischa R, Ajayakumar P V, Alam M, Sastry M, and Kumar R, (2001) Angew. Chem. Int. 40 3585.

- Kumar-Ganesh V, Gokavarapu-Dinesh S, Rajeswari A, Dhas-Stalin T, Karthick V, Kapadia Z, Shrestha T, Barathy I A, Roy A, and Sinha S, (2011) Coll. And Surf. B. 87 159.

- Mi F, and Peng Y, (2010) Novel technology for the preparation of slef-assembled catechin/gelatin nanoaprticles and their characterization. J. Agricultural and Food Chemestry. 58 6728-6734.

- Ponce L, Fernandéz-Guasti M, Jimenéz E, Haro-Poniatowski E, (1994) Obtención de capas delgadas por ablación láser. Revista Mexicana de Física. 40 798-804.

- Zhu J, Wang Y, Huang W, Lu Y, (2004) Resonance light scattering characters of core-shall structure of Au-Ag nanoparticles. Phys. Lett. 323, 455-459.

- Yamamoto M , Kashiwagi Y , Nakamoto M , (2009) Size-controlled synthesis of gold nanoparticles by thermolysis of a Golg(I)-Sulfide complex in the presence of alkylamines. Z. Naturforsch. 64b 1305 –1311.

145

- Zheng X, Zhao X, et al, (2009) Photochemical formation of silver nanodecahedra: Structural selection by the excitation wavelength. Langmuir. 25 3802-3807.

- Ozkaraoglu E, Suzer S, (2009) UV Induced in-situ Synthesis of Gold Nanoparticles within PMMA Films. 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference.TURKEY

- Palza H, Pilleux M, Pennaroli J, ( 2007) Produccion de nanopartículas de cobre. IDIEM Universidad de Chile.

- Male K B, Li J, Bun C C, Ng S-C, and Luong J, (2008) Synthesis and Stability of

Fluorescent Gold Nanoparticles by Sodium Borohydride in the Presence of Mono-6-deoxy-6-pyridinium-β-cyclodextrin Chloride, J. Phys. Chem. C. 112 443-451.

- Abdelrahman A , Mohammad A, Okajima T, and Ohsaka T, (2006) Fabrication and

Electrochemical Application of Three-Dimensional Gold Nanoparticles: Self-Assembly. J. Phys. Chem. 110 2798-2803.

- Husseiny M I, El-Aziz A B, Badr Y, Mahmoud M A, (2007) Biosynthesis of gold nanoparticles using Pseudomonas aeruginosa, Spectrochimica Acta Part A. 67 1003– 1006.

- He S, Guo Z, Zhang Y, Zhang S, Wang J, Gu N, (2007) Biosynthesis of gold nanoparticles using the bacteria Rhodopseudomonas capsulata, Mater. Lett. 61

3984–3987.

- Beveridge T J and Murray R G E 1980 J. Bacterial. 141 876.

- Ramanathan R, O´Mullane P A, Parikh Y R, Smooker M P, Bhargava K S, and Basal V 2011 Langmuir 27 714.

- Kalishwaralal K, Deepak V, Pandian-Kumar-Ram S B, Kottaisamy M, Barath-Manikanth S, Kartikeyan B, and Gurunathan S 2010 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 77 257.

- Moskvina M I, Brekhovskikh A A, Nikandrov V V 2003 Microbiology 72 246.

- Kumar G V, Gokavarapu-Dinesh S, Rajeswari A, Dhas-Stalin T, Karthida V, Kapadia Z, Shrestha T, Barathy I A, Roy A, and Sinha S 2011 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 87 159.

- Njagi E C, Huang H, Stafford L, Genuino H, Galindo H, Collins J, Hoag G E, and Suib S, (2011) Biosynthesis of Iron and Silver Nanoparticles at Room Temperature Using Aqueous Sorghum Bran Extracts. Langmuir. 27 264–271.

- Dwivedi A D, Gopal K, (2010) Biosynthesis ofsilverandgoldnanoparticlesusing Chenopodium album leaf extract, Colloids

- Philip D, (2009) Green synthesisofgoldand silvernanoparticlesusing Hibiscus RosaSinensis, Physica E. 1-23.

- Shankar S S, Rai A, Ahmad A, and Sastry M, (2004) Rapid synthesis of Au, Ag, and bimetallic Au core–Ag shell nanoparticles using Neem (Azadirachta indica) leaf broth, J. Colloid and Interface Science. 275 496–502.

- Coyle C H, Philips B J, Morrisroe S N, Chancellor M B, Yoshimura N, (2008) Antioxidant effects of green tea and its polyphenols on bladder cells. Life Sciences. 83 12-18.

- Rababah T M, Hettiarachchy N S, and y Horax R, (2004) Total phenolics and antoxidant activities of Fenugreek, Green Tea, Black Tea, Grape Seed, Ginger, Rosemary, Gotu Kola, and Ginkgo Extracts, Vitamin , and ter-Butylhidroquinone. J. Agricultural and Food Chem. 52 5183-5186.

- Zaveri N T, (2006) Green tea its polyphenolic catechins: medicinal uses in cancer and noncancer applications. Life Sciences. 78 2073-2080.

- An B-J, Kwak J-H, Son J-H, Park J-M, Lee J-Y, Jo C, Byun M-W, (2004) Biological and anti-microbial activity of irradiated green tea polyphenols. Food Chem. 88 549-555.

- Al-qadi S, and Remiñán-López C, (2009) Nanopartículas metálicas: oro. Universidad de Santiago de Compostela. (www.analesranf.com/index.php/mono/article/view/994/1028).

146

- Skoog, Holler, Nieman,(2001) Principios de Análisis Instrumental, 5a ed., Ed. Mc Graw Hill, España. 323pp.

- Moskvina M I, Brekhovskikh A A, Nikandrov V V 2003 Microbiology 72 246.

- Njagi C E, Huang H, Stafford L, Genuino H, Galindo M H, Collins J B, Hoag E G, and Suib L S 2010 Langmuir 27 264.

- Astruc D, Marie C D, (2204) Gold nanoparticles: Assembly, supramolecular chemistry, quantum-size-related properties, and applications toward biology, catalysis and nanotechnology. Chem. Rev. 104 293-346.

- Clementi L A, (2008) Estimación de distribución de tamaños de partícula por técnicas de dispersión de luz. Utilización de algoritmos genéticos para resolver el problema inverso. Encuentro de jóvenes investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales.16-17.

- Rodriguez J L, (2010) Técnicas Instrumentales en Farmacia: Métodos ópticos sin absorción de luz. Universidad de Salamanca.

- Yu W W, Kan S, Chen H, Lui B, and Zou G, (2008) Synthesis and Mechanims or particle and flower- shaped ZnSe nanocrystals: green chemical approaches toward green nanoproducts, J. Phys Chem. 112 7567-7571.

- Mi F-L y Peng Y-P, (2010) Novel technology for the preparation of slef-assembled catechin/gelatin nanoaprticles and their characterization. J. Agricultural and Food Chemestry. 58 6728-6734.

- Yu W W, Kan S, Chen H, Lui B y Zou G, (2009) Synthesis and Mechanims or particle and flower- shaped CuSe nanocrystals. J. Phys. Chem. 113 9787-9801.

- Bandon D and Kaplan W D, (2003) Microstructural Characterization of Materials. Ed. John Wiley and Sons. Inc. USA. 178.

- Mathews, Van Holde, Ahern, (2002) Bioquímica. Ed. Pearson Addison Wesley, España (3ª edición) 24.

- Jorge G A, Martínez J D, Bullón M C, Sousa D, Navarro C U, (2009) Electrochemical synthesis of Rhadium nanoparticles and their characterization by Transmission Electron Microscopy (TEM). Portugalie Electrochimia Acta. 27(3) 279-287.

- Repetto M, (1997) Toxicología Fundamental. Ediciones Diaz de Santos.

- OIT,  (2001) Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. España,

- Yepes-Martinez P N, (2004) Análisis del procedimiento para la determinación de la DL50

(Dosis Letal Media). Revista Ciencias. Publicaciones científicas.

- Oberdörster G, Oberdörster E, Oberdörster J, (2005) Nanotoxicology : An emerging discipline evolving from studies of ultrafina particles. Review Environmental Health Perspectives.113 (7) 823-840.

- Parkkola H, Vivero L, Vega M, Ramis M, Querol J, Sendra, J, (2010) Metallic nanoparticles amd im vitro cytoxicity assessment. Endor Nanotech. España 351-377.

- Medina C, Santos-Martínez M J, Radomski A, Corrigan O I, Radomski M W, (2007)

Nanoparticles: Pharmacological and toxicological significance. British Journal of Pharmacology.150 552-558.

- Connor E E, Mwamuka J, Gole A, Murohy C J, Wyatt M D, (2005) Gold nanoparticles are taken up by human cells but do not cause acute cytotoxicity. Nano Small Micro Journal.

3 325-327.

- Lin W, Huang Y, Zhou X-D, Ma Y, (2006) In vitro toxicity of silica nanoparticles in human lung cancer cells. Toxicology and applied Pharmacology. 217 252-259.

- Chen Y-S, Hung Y-C, Liau I, Huang S, (2009) Assessment of the In Vivo toxicity of gold nanoparticles. Nanoscale Res. Letter. 4 858-864.

147

- Dobson J, (2007) Toxicological aspects and applications of nanoparticles in paediatric respiratory disease. Paediatric Respiratory Reviews. 8 62-66.

- Schrand A M, Rahman M F, Hussain S M, Schlager J J, Smith D A, Syed A F, (2010)

Metal-based nanoparticles and their toxicity assement. Nanomedicine and nanobiotechnology. 2 544-568.

- Goodman C M, McCusker C D, Yilmaz T, Rotello V M, (2004) Toxicity of gold nanoparticles functionalized with cationic and anionic side chains. Bioconjugate Chem. 15 897-900.

- Farkas J, Christian P, Urrea G J A, Roos N, Hassllöv M, Tollefsen K E y Thomas K V, (2010) Effects of silver and gold nanoparticles on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Aquatic Toxicology. 96 44-52.

- Mishra A K, Mohanty B, (2008) Acute tocicity impacts of hexavalent chromium on behavior and histopathology of gill, kidney and liver of the freshwater fish, Channa punctatus(Bloch). Environmental Toxicology and Pharacology. 26 136-141.

- Huang X, El-Sayed M, (2010) Gold nanoparticles:Optical properties and implementations in cancer diagnosis and photothermal therapy. J. of Adv. Research. University of Cairo. 1 13-28.

- Nguyen D, Kim D, Kim K, ( 2007) Controlled synthesis and biomolecular probe application of gold nanoparticles. Micron. 42 207-227.

- Jain J, Arora S, Rajwade J M, Omray P, Khandelwal S, Paknikar K M, (2009) Silver nanoparticles in therapeutics: Development of an antimicrobial gel romulation for topical use. Molecular Pharmaceutics. 6(5) 1388-1401.

- Salamanca M J, Jiménez-Tenorio N, González de Canales M L, Del Valls T A, (2008)

Evaluation of the toxicity of an oil spill conducted through bioassays using the fish

Solea senegalensis. Ciencias Marinas. 34(3) 339-348.

- Bigazzi P E, (1999) Metals and kidney autoimmunity. Environmental Health Perspectives. 107 753-765.

- Ortiz J B, González de Canales M L, (1999) Histopathology alterations produced by sublethal concentrations of copper Ciencias Marinas. 25(1) 119-143.

- Poleksic V, Lenhardt M, Jaric I, Djordjevic D, Gacic Z, Cvijanovic G, Raskovic B, (1978)

Liver, gills and skin histopathology and heavy metal content of the danube sterlet (Acipenser ruthenus linnaeud. Enviromental toxicity and chemistry. 29(3) 515-521.

- Mishra A K, Mothanty B, (2008) Acute toxicity impacts of hesavalent chromiumon behavior and histopathology of gill, kidney and liver of the freshwater fish, Channa punctatus (Bloch). Enviromental toxicity and pharmacology. 26 13-141.

- Brzóska M M, Moniuszko-Jakoniuk J, Pilat-Marcinkiewicz B and Sawicki B, (2003) Liver and kidney function and histology in rats exposed to Cadmium and ethanol. Alcohol & Alcoholism. 38 2-10.

- Ravindra P, Bhiwgade D A, Kulkarni S, Rataboli P V and Dhume C Y, (2010) Cisplatin indiced histological changes in renal tissue of rat. J. of Cell and Animal Biology. 4 108-111.

- Agamy E, (2012) Histopathological liver alterations in juvenile rabbit fish (Siganus canaliculatus) exposed to light Arabian crude oil, dispersed oil and dispersant. Ecotoxicity and Enviromental Safety. 72 171-179.

- Saleki S, Arladan F A, Nejad A J, (2007) Liver histopathology of fatal phosphine poisoning. Forensic Science International. 166 190-193.

108. García A, Espinosa R., Delgado L, Casals E, Gonzalez E, Puntes V, Barata C, Font X, Sánchez A, (2011) Acute toxicity of cerium oxide, titanium oxide anda iron oxide nanoparticles using standardized tests. Desalination.269 136-141.

148

- Zhang R, Niu Y, Li Y, Zhao C, Song B, Li Y, Zhou Y, (2010) Acute toxicity study of the interaction between titanium dioxide nanoparticles and lead acetate in mice.

Environmental Toxicicty and Pharmacology. 30 52-60.

- Auffan M, Rose J, Wiesner M, Borrero J-Y, (2009) Chemical stability of metallic nanoparticles: A parameter controlling their cellular toxicity in vitro. Environmental Pollution. 157 1127-1133.

- Mortimer M, Kasemets K, Kahru A, (2010) Toxicity of ZnO anda CuO nanoparticles to ciliated protozoa Thetrahymena thermophilia. Toxicology. 269 182-

112.Hrin S, Semmler.Behnke M, Schleh C, Wenk A, Lipka W, Schäffler M, Takenaka S, Möller W, Schmid G, Simon U, Kreyling W, (2011) Particle size-dependent and surface charge-dependent biodistribution of gold nanoparticles after intravenous administration, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 77 407-416.

149