## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Odontología
Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental
Unidad de Aprendizaje: Materiales Dentales I
Elaborado por:
M. en D. Ariadna Rodríguez Romero

## Slide 2
Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Prótesis bucodental
Área Curricular: Ciencias Odontológicas
Unidad de aprendizaje: Materiales Dentales I
Carácter: obligatorio

## Slide 3: Objetivo
El alumno identificar los criterios internacionales, propiedades físicas, químicas, mecánicas, biocompatibilidad, manipulación, indicaciones y aplicación de los materiales dentales: ceras, yesos y de impresión para seleccionar el material adecuado en la elaboración de aparatos protésicos bucodentales ortodóncicos y ortopédicos.
Objetivo de la unidad
Identificar las ceras para uso dental a partir de su clasificación, composición química, propiedades físicas, al utilizar en el proceso de elaboración de las prótesis bucodentales

## Slide 4
Son un grupo de compuestos con propiedades amorfas y termoplásticos que adoptan el estado sólido a temperatura ambiente, formadas por alcoholes, esteres y ácidos grasos.
CERAS DENTALES

## Slide 5
Clasificación
Naturales
Origen
Composición química
Sintéticas
Aditivos

## Slide 6: Naturales
son combinaciones complejas de compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza.
Clasifican :
Origen
Composición química

## Slide 7
Origen
Minerales
Petróleo
Vegetales
Naturaleza
Insectos
Animales
Abejas
Animales

## Slide 8: Minerales
Parafina
Microcristalina
Barnsdahl
Ozoquerita
Ceresina
Montan

## Slide 9: Parafina
Hidrocarburo saturado
Funden entre los 50º y 70º, son relativamente blandas;
Durante la solidificación y enfriamiento se produce una contracción volumétrica
Se usan en ceras para incrustaciones

## Slide 10: Microcristalina
Puntos de fusión más altos que oscilan entre 60º y 91º
Obtienen a partir de los aceites de petróleo
Experimentan un cambio volumétrico menor al solidificar.

## Slide 11: Barnsdahl
Es una cera microcristalina que tiene un punto de fusión entre 70 y 74º.
Se utiliza para aumentar el intervalo de temperaturas de fusión y la dureza.
Reduce la fluidez de las parafinas

## Slide 12: Ozoquerita
Temperatura de fusión de 65º;
Son ceras similares a las microcristalinas
Tienen gran afinidad con los aceites

## Slide 13: Ceresina
Peso molecular más alto y mayor dureza que las ceras hidrocarburos
Destiladas a partir del crudo
Se utilizan para incrementar el intervalo de fusión de las parafinas, rigidez, tallado.

## Slide 14: Montan
Temperatura de fusión oscila entre 72º y 92º
Son duras, frágiles y lustrosas
Se mezclan bien con otras ceras
Se usan como sustituto de las ceras vegetales para mejorar la dureza y el intervalo de fusión de las parafinas

## Slide 15: Vegetales
Carnauba
Uricuri
Candelilla
Cera de Japón
Manteca de cacao

## Slide 16: Carnauba y Uricuri
Compuesta por alcoholes, ácidos e hidrocarburos
Gran dureza, fragilidad y altas temperaturas de fusión
Incrementan el intervalo de fusión y la dureza de las parafinas, olor agradable
74° a 84° C

## Slide 17: Candelilla
Compuesta por hidrocarburos parafínicos acompañado por alcoholes libres, ácidos, esteres y lactonas.
Aumenta el intervalo de fusión, endurece la parafina
Temperatura de fusión 68-75°C

## Slide 18: De Japón
Contiene glicéridos de los ácidos palmítico y esteárico
Es de material fuerte, maleable y pegajosa
Puede mezclarse con la parafina para mejor su adhesividad y su capacidad de emulsión

## Slide 19: Manteca de cacao
Grasas, glicéridos de los ácidos esteárico, palmítico, oleico, laurico
Es un material frágil a temperatura ambiente
Se utiliza para proteger contra la deshidratación a los tejidos blandos

## Slide 20: De Insecto Cera de Abeja
Mezcla de esteres, palmitato de miricilo, hidrocarburos saturados e insaturados y ácidos orgánicos.
Frágil a temperatura ambiente, pero tiene plasticidad a la temperatura corporal
Principal componente de la cera pegajosa

## Slide 21: Cera de Animales Cera Espermaceti
Esperma de ballena: cabeza del cachalote
Constituida por esteres: palmitato de cetilo
Se utiliza para recubrir el hilo de seda dental

## Slide 22: Composición Química
Tipos: hidrocarburos y esteres
Ablandan las mezclas de las ceras y se pueden añadir pequeñas cantidades de aceites de silicona para mejorar la facilidad de pulir las ceras.

## Slide 23
Son compuestos orgánicos complejos de composición química muy variada. No tienen contaminación.
Propiedades físicas:
Temperatura de fusión
Dureza
Ceras Sintéticas

## Slide 24: Ceras Sintéticas
Polietileno
Polioxietilenglicol
Hidrocarburos halogenados
Hidrogenadas
Esteres derivadas de ácidos y alcoholes grasos

## Slide 25: Ceras sintéticas
Polietileno: =parafinas
Polioxietilenglicol: plastificantes y refuerzan película de cera
Hidrocarburos halogenados: base de cloro
Hidrogenadas: base de hidrogeno
Esteres derivadas de ácidos y alcoholes grasos

## Slide 26: Gomas
Se obtiene de plantas y animales
Se mezclan con carbohidratos disuelven en agua
Endurecen al entrar en contacto con el aire
Aditivos

## Slide 27: GRASAS
Están compuestas por estrés de diversos ácidos grasos con glicerol y reciben el nombre de glicéridos para distinguirlos de las ceras
Acido esteárico
Triesterato de glicerina: aumenta el intervalo de fusión y dureza

## Slide 28: Resinas
Son mezclas complejas y amorfas de sustancias orgánicas que se caracterizan por ser solubles en agua pero tienen solubilidad en otros líquidos.
Dammar: rigidez, textura, resistente, hojuelas
Colofonia Exudados de plantas
Sandáraca
Goma laca-insecto

## Slide 29: Bibliografía
Básica
Skinner, Philips, la ciencia de los materiales dentales, España, Interamericana, 2006.
Anusavice KJ. Philips Ciencia de los materiales Dentales, Barcelona: Elsevier, 2004.
Craig RG. Materiales de Odontología restauradora, Madrid: Harcourt, Brace 1998.
Craig RG. Dental Materials: properties and manipulation, Madrid: Mosby, 1996.
Gladwing M. Bagby M. clinical aspects of dental materials: theory, practice and case. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

## Slide 30: Bibliografía
Shillimburg, Hobo. Whitsett. Fundamentos de Prostodoncia Fija. Ediciones Científicas, 2006.
Macchi RL. Materiales Dentales. Fundamentos para su estudio. Buenos aires: Panamericana, 2000.
O´brien WJ. Dental Materials and their selection. Quintessence, 2002)
Smith B. Utilización clínica de los materiales dentales. Barcelona: Masson, 1996
Toledano M, Osorio R, Sánchez F, Osorio E. arte y ciencia de los materiales odontológicos. Madrid: Avances, 2003.
Vega del Barrio JM. Materiales en odontología. Fundamentos Biológicos clínicos, biofísicos y físico-Químicos. Madrid: Avances, 1996.