## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Odontología
Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental
Unidad de Aprendizaje: Materiales Dentales I
Elaborado por:
M. en D. Ariadna Rodríguez Romero

## Slide 2
Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Prótesis bucodental
Área Curricular: Ciencias Odontológicas
Unidad de aprendizaje: Materiales Dentales I
Carácter: obligatorio

## Slide 3: Objetivo
El alumno identificar los criterios internacionales, propiedades físicas, químicas, mecánicas, biocompatibilidad, manipulación, indicaciones y aplicación de los materiales dentales: ceras, yesos y de impresión para seleccionar el material adecuado en la elaboración de aparatos protésicos bucodentales ortodóncicos y ortopédicos.
Objetivo de la unidad
Identificar las ceras para uso dental a partir de su clasificación, composición química, propiedades físicas, al utilizar en el proceso de elaboración de las prótesis bucodentales

## Slide 4: Propiedades Físicas de las ceras

## Slide 5: Intervalo de fusión
Las ceras están compuestas por tipos similares de moléculas de diferentes pesos moleculares y pueden contener distintos tipos de moléculas, cada una de las cuales con una variedad de pesos moleculares, no poseen puntos de fusión sino intervalos de fusión.
Moléculas y peso igual: punto de fusión
Moléculas y peso Distintos: intervalos de fusión

## Slide 6: Expansión térmica
Las ceras se expanden cuando aumenta la temperatura y se contraen cuando la temperatura disminuye
Punto de transición:

## Slide 7: Fluidez
Es el resultado del deslizamiento de las moléculas unas sobre otras.
Depende de: Cera, temperatura y tiempo.

## Slide 8: Tensión residual
Generada cuando se somete al sólido a fuerzas por debajo de su intervalo de fusión, esta tensión se produce durante el tallado o durante el enfriamiento bajo presión.

## Slide 9: Ductilidad
Aumenta al incrementarse la temperatura de la cera. Se estira en forma de alambre

## Slide 10: Distorsión del patrón de cera
Aumenta a medida que aumentan el tiempo y la temperatura de conservación, esta relacionada con la liberación de la tensión residual que desarrolla el patrón de cera durante la fabricación.

## Slide 11
Para patrones | Para procesado | Para impresión
Incrustaciones Colada laminas formas lisas encerado Placas base | De encajonamiento De utilidad Pegajosa | Correctiva De mordida
Clasificación de las ceras dentales

## Slide 12: Ceras para patrones
Se utilizan para conseguir las dimensiones y los contornos de una restauración dental, en construcción con un material más duradero.
Cualidades: Cambio dimensional térmico
Tendencia al alabeo o la distorsión

## Slide 13: Cera para incrustaciones
Cera que reproduce la forma y las dimensiones de la restauración que se desea obtener.

## Slide 14: Cera para patrones de incrustaciones
Composición:
60% parafina,
1% cera microcristalina
10% ceresina
25% carnauba,
5% abejas
Clasificación según su escurrimiento:
Duras
Regulares (medias)
Blandas.

## Slide 15: No. 4 de ANSI/ADA
TIPO I
Dura
Directa en boca-mismo diente
Niveles bajos de fluidez
TIPO II
Blanda
Indirecta-modelo de yeso
Fluida

## Slide 16: Propiedades
Fluidez

## Slide 17: Coeficiente de expansión térmica
Debe ser compensado en el colado cuando se utilice la técnica indirecta, ya que el patrón no está sometido a cambios de temperatura desde bucal a ambiente
Tipo I: .4% cera

## Slide 18: Propiedades deseables
Cuando se ablanda, la cera debe ser uniforme
El color debe tener contraste con el dado de trabajo
No debe tener escamas o una superficie rugosa
El patrón de cera debe ser rígido

## Slide 19: Cera para colada
Cera que se utiliza para fabricar el patrón de la estructura metálica de las dentaduras parciales removibles y otras estructuras.

## Slide 20: Composición
Colofonia 30 %
Resina Copal 30 %
Cera Carnauba 10 %
Acido Estearico 5 %
Talco 7,5 %
Colorante Cantidad Suficiente

## Slide 21: Características
Calibre 6, numero 28 (0.40mm), y numero 30 (0.32mm).
Adhesividad, para usar de unión y estabilizador temporal de un puente antes de soldar, o unir las piezas de una prótesis fracturada antes de repararla
Capacidad de plegamiento, donde se adapta fácilmente a los 40ºC

## Slide 22: Tipos de cera
Clase A: n.° 28, rosa
Clase B: n. ° 30, verde
Clase C: formas lisas, azul

## Slide 23: Ceras para placa base
Sirven para establecer la dimensión vertical, el plano de oclusión y la fabricación de una dentadura completa.
También sirve para fabricar una cubeta
Color rosado

## Slide 24: Composición
70-80% parafina
12% cera de abeja
2.5 % carnauba
3% resina natural o sintética
2.5 ceras microcritalinas o sintéticas

## Slide 25: Características físicas
Presentación laminas de 7.6 X15.00 X 0.13 cm
Rosado o rojo
No dejan residuos sobre los dientes de porcelana o plástico
Tensión residual en la cera que rodea al diente

## Slide 26: Tipos de cera
I: blanda, preparación de contornos y veneres
II: media, patrones dentro de la boca, climas templados
III: dura, patrones dentro de la boca, climas cálidos

## Slide 27: Ceras de procesado
Se utilizan como materiales auxiliares en la clínica o laboratorio para construir restauraciones y aparatos, así como la soldadura de aparatos.

## Slide 28: Cera para encajonar
Sirven para construir una caja de cera alrededor de la impresión, dentro de la cual se verterá y vibrara la escaloya o el cemento piedra bien mezclados

## Slide 29: Cera de cardar
Cera sobre la cual se fijan los dientes

## Slide 30: Propiedades
Superficie lisa y brillante al flamearla
Se adhiere fácilmente a la escaloya sin espátula caliente
Flexible a 21°C conserva la forma a 35°C
Viscoelastica que se distorsiona con facilidad
Debe ser ligeramente adhesiva
Debe tener suficiente dureza y resistencia

## Slide 31: Cera de utilidad
Cera adhesiva que sirve para evitar el alabeo y la distorsión del material, se suministra en forma de barrilas o laminas de color rojo oscuro o naranja

## Slide 32: Composición
Cera de abeja
Vaselina
Ceras blandas

## Slide 33: Propiedades
Flexible de 21 a 24 °C
Pegajosa a 21-24 °C
Suficiente adhesión par reconstrucciones

## Slide 34: Cera pegajosa
Es pegajosa en estado fundido y se adhiere a las superficies sobre las que se aplica
Se utiliza para unir partes metálicas o de plástico en una posición fija provisional
Color oscuro

## Slide 35: Composición
Cera constituida por una mezcla de ceras y resinas u otros aditivos.
Colofonia
Cera de abejas amarilla
Gomas de dammar

## Slide 36: Propiedades
Pegajosa en estado fundido
Se adhiere estrechamente
No deja mas de un 0.2% de residuo tras la combustión
No se contrae mas de un 0.5% al pasar de 42 a 28°C

## Slide 37: Ceras para corregir impresión
Se utiliza como un barniz de cera sobre una impresión original para establecer contacto y registrar los detalles de los tejidos blandos
Experimentan distorsión al extraer de la boca

## Slide 38: Cera para el registro de mordida
Se utiliza para articular con exactitud determinados modelos de cuadrantes opuestos

## Slide 39: Composición
Cera de abeja
Cera hidrocarbonadas como parafina o ceresina
Partículas de cobre o aluminio

## Slide 40: Bibliografía
Básica
Skinner, Philips, la ciencia de los materiales dentales, España, Interamericana, 2006.
Anusavice KJ. Philips Ciencia de los materiales Dentales, Barcelona: Elsevier, 2004.
Craig RG. Materiales de Odontología restauradora, Madrid: Harcourt, Brace 1998.
Craig RG. Dental Materials: properties and manipulation, Madrid: Mosby, 1996.
Gladwing M. Bagby M. clinical aspects of dental materials: theory, practice and case. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

## Slide 41: Bibliografía
Shillimburg, Hobo. Whitsett. Fundamentos de Prostodoncia Fija. Ediciones Científicas, 2006.
Macchi RL. Materiales Dentales. Fundamentos para su estudio. Buenos aires: Panamericana, 2000.
O´brien WJ. Dental Materials and their selection. Quintessence, 2002)
Smith B. Utilización clínica de los materiales dentales. Barcelona: Masson, 1996
Toledano M, Osorio R, Sánchez F, Osorio E. arte y ciencia de los materiales odontológicos. Madrid: Avances, 2003.
Vega del Barrio JM. Materiales en odontología. Fundamentos Biológicos clínicos, biofísicos y físico-Químicos. Madrid: Avances, 1996.