## Slide 1: Facultad de Odontología UAEM
UNIDAD DE COMPETENCIA: INICIACIÓN A LA PRÓTESIS
ELABORADO POR: M. EN D. ARIADNA RODRIGUEZ ROMERO

## Slide 2: PROGRAMA EDUCATIVO: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS BUCODENTAL
UNIDAD DE APRENDIZAJE: INICIACION A LA PROTESIS
AREA CURRICULAR: PROTESIS BUCODENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
CARACTER: OBLIGATORIO
Notes: Datos relevantes de la unidad de aprendizaje de Clínica de Operatoria Dental II de acuerdo a su ubicación en el mapa curricular de la Licenciatura de Cirujano Dentista.

## Slide 3: MATERIALES DE IMPRESION

## Slide 4: Hidrocoloides irreversibles
El ingrediente principal es sal de ácido alginico, que se obtiene de algas marinas, esencialmente contiene alginato de sodio o de potasio, estos son solubles al mezclarse con el agua y forman un sol similar al sol del agar

## Slide 5: Composición
Alginato de potasio 15%
Sulfato de calcio 16%
Oxido de zinc 4%
Fluoruro de titanio y potasio 3%
Tierra de Diatomeas 60%
Fosfato de sodio o trisódico 2%

## Slide 6
RELACION AGUA POLVO: en peso, 50 cc de agua por 15 gr. de polvo.
TIEMPO DE ESPATULADO: DE 45 – 60 SG
GELIFICACION :3,5-7,0 min

## Slide 8: Alginato
Es un material para impresión dental derivado del ácido algínico obtenido de las algas marinas pardas. La estructura química del ácido algínico corresponde a “la de un polímero lineal del ácido anhidrobetamanurónico”.

## Slide 9: Componentes

## Slide 10: Clasificación
Convencionales
Con aditivos
Cromáticos
Con sustancias asépticas
Mejorados con aceite de silicona

## Slide 11: Polisulfuro
El Mercaptano o Polisulfuro de Mercaptano es un material de impresión elástico, basado en un polímero sintético similar al caucho.

## Slide 12: Pasta base
Composición:
polímero polisulfuro
Relleno: dióxido de titanio- resistencia
Plastificante: ftalato de dibutilo-viscosidad
azufre (0.5%) acelerar la reacción.

## Slide 13: Catalizador o pasta aceleradora (reactivo)
Composición:
Relleno: dióxido de titanio- resistencia
Plastificante: ftalato de dibutilo-viscosidad
ácidos oleicos o esteárico-retardadores
dióxido de plomo: color

## Slide 14: Consistencias
Baja (para jeringa o lavado)-ligera
Media (regular)-regular
Alta (para cubeta)-pesada

## Slide 15
Tiempo de trabajo:10 minutos
Tiempo de fraguado: 8 minutos

## Slide 16: Silicona por Condensación
Son de condensación ya que se obtiene como subproducto ETANOL.

## Slide 17: Composición
Componente básico: polidimetilsiloxano
Fraguado: ortosilicato de tetraetilo con octanato de estaño
Contracción por alcohol etílico al vulcanizado

## Slide 18: Presentación
Pasta base
Catalizador liquido de baja viscosidad (o catalizador en pasta)

## Slide 19: Consistencia
Baja
Media
Alta
masilla

## Slide 21: Silicona por adición
Silicona de polivinil siloxano o vinil polisiloxano
Son de adición porque no liberan un subproducto como tal, sólo hay liberación de H2, que no afecta la contracción, sólo el vaciado.

## Slide 22: Presentación
Pasta base: polimetil hidrogeno siloxano
Catalizador: divinil polidimetil siloxano y prepolimeros de siloxano.

## Slide 27: Poliéter
Primer elastómero
Es un material de impresión para realizar impresiones, obteniendo el máximo detalle y nitidez con él debido a sus excelentes capacidades de fluidez

## Slide 28: Composición
Copolimero de oxido etilenico y tetrahidrofurano
Iniciador: éter sulfonato aromatico
Relleno: sílice coloidal
Plastificante: glicoeter o ftalato

## Slide 29: Presentación
Pasta base: polímero de polieter, sílice coloidal
Pasta aceleradora: sulfanato aromático alquilico

## Slide 30: BIBLIOGRAFIA
BASICO:
Anusavice, KJ. (2004) Philips ciencia de los Materiales Dentales. Barcelona: Elsevier.
Craig, RG, (1998). Materiales de odontología restauradora. Madrid: Harcourt Brace.
Craig, RG, (1996). Dental Materials: properties and manipulation, Madrid: Mosby.
Gladwing, M. y Bagby, M. (2004). Clinical aspects of dental materials: theory, practice and cases. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

## Slide 31: BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTARIO
Macchi, RL. (2000). Materiales Dentales. Fundamentos para su estudio. Buenos Aires: Panamericana
O´brien, WJ. (2002). Dental Materials and their selection. Quintessence.
Smith, B. (1996). Utilización clínica de los materiales dentales. Barcelona: Masson
Toledano, M. et al. (2003). Arte y ciencia de los materiales odontológicos, Madrid: Avances.
Vega del Barrio, JM. (1996). Materiales en Odontología. Fundamentos Biológicos, clínicos, Biofísicos y físico-químicos. Madrid: Avances